О синтезе нанокомпозита FeNi3/C под действием ИК нагрева и возможности его применения для высокоплотной магнитной записи информации

А.В. Костикова1, Л.В. Кожитов1,В.Г. Костишин1, Нгуен Хонг Вьет1, В.В. Козлов1, А.П. Кузьменко2

1Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;

2Юго-Западный государственный университет

Введение

Для развития электроники перспективен нанокомпозит [1,2] FeNi3/C, который является дисперсией наночастиц пермаллоя (FeNi3) (d<100 нм) в углеродном материале (УМ) [3-9]. Нанокомпозит FeNi3/C сочетает выгодные свойства FeNi3 (магнитная проницаемость – 50000÷3000000 отн. ед.; коэрцитивная сила – 0,1÷200 Э; магнитострикция – 0,003 %; магниторезистивный эффект – ~4 % [5]) и УМ (плотность – ~2 г/см3; теплопроводность – до 1700 Вт/(м·К); термическая стабильность на воздухе до 300 ºС; биосовместимость). Такой материал может найти применение в производстве высокодобротных магнитооптических устройств обработки и хранения информации, а также в производстве магнитооптических дисков. Структурирование полиакрилонитрила (ПАН) при ИК нагреве способствует образованию УМ, содержащего различные углеродные формы (графено-, тубулено-, фуллерено- и кольцоподобные структуры), и обладающего перспективными физическими и химическими свойствами [3-7]. Синтез наночастиц FeNi3 под действием ИК нагрева в УМ на основе ПАН модифицирует свойства УМ и создает возможность синтезировать нанокомпозит FeNi3/C с контролируемыми электрофизическими и магнитными свойствами.

Новые материалы на основе нанокомпозита FeNi3/C перспективны для изготовления эффективных электромагнитных (ЭМ) экранов, так как постоянное увеличение интенсивности техногенных ЭМ излучений приводит к повышению требований экологической защиты человека, ЭМ совместимости радиоэлектронных средств и обеспечения защиты информации [10-12]. Синтезируемый материал перспективен также и в качестве материала для высокоплотной магнитной записи информации.

Синтез нанокомпозита FeNi3/C с помощью ИК нагрева является экономически эффективным методом, так как он основан на принципе самоорганизации системы и характеризуется высокой скоростью химических превращений при низких температурах благодаря синергетическому эффекту ИК нагрева [8, 9, 13].

Целью работы является синтез нанокомпозита FeNi3/C на основе ПАН, FeCl3·6H2O и NiCl2·6H2O под действием ИК нагрева.

Экспериментальная часть

Для приготовления нанокомпозита FeNi3/C использовали ПАН, произведенный ОАО «Полимер», г. Новополоцк, Витебская обл. (Мn=80000 а.е.); FeCl3·6H2O, х.ч.; NiCl2·6H2O, х.ч.; диметилформамид, х.ч. На первой стадии синтеза готовился совместный раствор FeCl3·6H2O, NiCl2·6H2O и ПАН в диметилформамиде (ДМФА) при 70 °С [14]. Полученный раствор помещали в сушильный шкаф при 70 °С для удаления растворителя, или предварительно наносили на поверхность подложки с помощью центрифуги (=100 об/мин) для синтеза нанокомпозита FeNi3/C в виде пленки. Полученный твердый остаток FeCl3·6H2O/NiCl2·6H2O/ПАН подвергали ИК нагреву на установке «Фотон» и QHC-P610CH (Ulvac-Riko, Япония) при Р=1 Па. Были изготовлены композиты FeNi3/C с CFe=CNi=5; 10; 15; 20; 25 масс. %.

УФ спектр композита FeCl3·6H2O/NiCl2·6H2O/ПАН записан с помощью спектрометра UV-1700 Pharma Speed Shimadzu. Кинетические и термохимические зависимости были исследованы методами термогравиметрического анализа (ТГА) и дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) на установках Discovery TG TM (TA Instruments, США) и Q20 (TA Instruments, США), соответственно, со скоростью нагрева 10 °С/мин при потоке N2, равном 50 мл/мин [12].

Морфологию поверхности нанокомпозита FeNi3/C исследовали с помощью метода сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), используя низковакуумный растровый двухлучевой электронный микроскоп Quanta 3D FEG с ускоряющим напряжением от 200 до 30 кВ и сканирующий микроскоп JSM-6610LV фирмы JEOL. Поверхность анализировали методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) на микроскопе «Solver Next» с кремниевым кантилевером марки NSG10.

Структуру композита исследовали методами рентгенофазового анализа (РФА) и комбинационного рассеяния света (КРС) с помощью дифрактометра ДРОН-1,5 (CuK-излучения) с модернизированной коллимацией и спектрометра Renishaw Invia Raman microscope, оснащенном Ar+ - лазером с длиной волны =514,4 нм, соответственно [11].

Результаты и их обсуждение

На основе расчетов методом минимизации свободной энергии Гиббса были проанализированы химические реакции, происходящие при синтезе нанокомпозита FeNi3/C. Образование FeNi3 происходит посредством восстановления промежуточного соединения NiFe2O4 с помощью H2, выделяющегося при ИК нагреве ПАН (таблица 1).

УФ спектр композита FeCl3·6H2O/NiCl2·6H2O/ПАН, записанный с помощью спектрометра UV-1700 Pharma Speed Shimadzu, характеризуется областью поглощения с max=320 нм, связанной с электронным переходом n-d-типа, характеризующим образование донорно-акцепторных комплексов Fe и Ni с нитрильными группами ПАН, что способствует однородному распределению Fe и Ni в нем. Эти комплексы обусловлены взаимодействием d-орбитали переходного металла с электронной парой атома N.

Таблица № 1

Термодинамические параметры химических реакций, происходящих при ИК нагреве FeCl3·6H2O/NiCl2·6H2O/ПАН

| № п/п | Реакция | Т, °С | ∆G, кДж/моль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FeCl3·6H2O→FeCl3 + 6H2O | 150 | -15,58 |
| 2 | NiCl2·6H2O→NiCl2 + 6H2O | 150 | -18,85 |
| 3 | 4FeCl3 + 3O2→2Fe2O3 + 6Cl2 | 250 | -222,12 |
| 4 | 3NiCl2 + Fe2O3→3NiO + 2FeCl3 | 250 | -217,61 |
| 5 | Fe2O3 + NiO→NiFe2O4 | 400 | -22,2 |
| 6 | 2NiFe2O4+10NiO+18H2→4FeNi3+18H2O | 400 | -381,88 |

Установлено, что при 100 °С в композите FeCl3·6H2O/NiCl2·6H2O/ПАН протекает эндотермический процесс (рис.1, кривая 2), связанный с дегидратацией композита, так как Н2О активно адсорбируется нитрильными группами (-С≡N) полимера. Такой вывод подтверждают кривые ДСК для FeCl3·6H2O (рис.1, кривая 3) и NiCl2·6H2O (рис.1, кривая 4), на которых не наблюдается подобного пика. При 150 °С на кривых ТГА и ДСК установлен пик (рис.1, кривая 1, 2), связанный с эндотермическими реакциями разложения кристаллогидратов FeCl3·6H2O и NiCl2·6H2O, подтверждением чего являются кривые ДСК для FeCl3·6H2O и NiCl2·6H2O (рис.1, кривая 3, 4), а также проведенные термодинамические расчеты (таблица 1, реакции 1, 2).

Рис. 1. – Зависимости производной степени превращения по температуре dα/dT(Т) для композита FeCl3·6H2O/NiCl2·6H2O/ПАН (кривая 1) и теплоты реакции от температуры q(Т) для композита 2 - FeCl3·6H2O/NiCl2·6H2O/ПАН, 3 - FeCl3·6H2O, 4 - NiCl2·6H2O

Таким образом, пики на кинетической кривой композита FeCl3·6H2O/NiCl2·6H2O/ПАН при нагреве до 250 °С (рис.1, кривая 1) характеризуют процессы дегидратации исходных компонентов композита. Из рассчитанных значений энергии активации (Ea>40 кДж/моль) (таблица 2) дегидратация композита FeCl3·6H2O/NiCl2·6H2O/ПАН лимитируется кинетической стадией. Экзотермический пик при 275 °С для композита FeCl3·6H2O/NiCl2·6H2O/ПАН (рис.1, кривая 2) соответствует процессу образования полисопряженной системы термообработанного ПАН.

Таблица № 2

Кинетические параметры процессов превращений в композитах FeCl3·6H2O/NiCl2·6H2O/ПАН, NiCl2·6H2O/ПАН и FeCl3·6H2O/ПАН при ИК нагреве

| № п/п | Состав образца | Тпревращ., °С | Ea, кДж/моль | k0, мин-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FeCl3·6H2O/NiCl2·6H2O/ПАН, СFe=CNi=20 масс. % | 100 | 166,7 | 6,5·1014 |
| 2 |  | 150 | 92,5 | 6,0·108 |
| 3 |  | 225 | 90,8 | 5,2·108 |
| 4 | NiCl2·6H2O/ПАН, СNi=10 масс. % | 100 | 153,2 | 1,4·1014 |
| 5 |  | 160 | 126,0 | 1,9·109 |
| 6 | FeCl3·6H2O/ ПАН, СFe=10 масс. % | 225 | 109,2 | 1,7·109 |

На спектре КРС полоса в области 1560  1580 см-1 (рис.2) получила название G-пик, который присутствует в монокристаллическом графите и соответствует продольным колебаниям С-С связей углерода с sp2-типом гибридизации. Для графеновых структур положение этого пика смещено в область 1600 см-1. В исследуемых образцах этот пик расположен в области 1596 см-1 (рис.2, кривая 1).

Рис. 2. – Спектр КРС нанокомпозита FeNi3/C с CFe=CNi=10 масс. %, полученного при 600 ºС (кривая 1), в сравнении со спектрами различных углеродных форм: 2 - нанокристаллический алмаз; 3 - нанокристаллический графит; 4 – аморфный алмазоподобный углерод; 5- поликристаллический графит

Таким образом, в нанокомпозите FeNi3/C присутствуют образования в виде графеновых структур, наблюдаемых также с помощью метода СЭМ (рис.3, б). В области 1340 – 1358 см-1 присутствует D-пик, который соответствует поликристаллическому графиту (рис. 2, кривая 5). По мере уменьшения размеров кристаллитов положение максимума смещается в область меньших значений волновых чисел. На спектре КРС (рис. 2, кривая 1) нанокомпозита FeNi3/C положение максимума D-пика соответствует значению =1358 см-1, что указывает на присутствие микрокристаллов графитоподобной фазы. Увеличенная ширина полосы 1358 см-1 определяет наличие нанокристаллических образований графитоподобной фазы. Сравнение спектров, а также полученные ранее результаты РФА позволили сделать предположение, что структура УМ нанокомпозита представляет собой смесь аморфных, микро- и нанокристаллических графитоподобных, а также графеновых углеродных фаз.

Активная деструкция ПАН в процессе ИК нагрева в присутствии Fe и Ni сопровождается газовыделением H2, CO, CO2, NH3, H2O, C3H6, C2H4=NH, при этом образуется пористая структура углеродного материала с наночастицами FeNi3 (рис.3, а, в, д). На снимке АСМ можно наблюдать, что УМ имеет фибриллярную структуру (рис.3, г). Образование искривленных углеродных структур при ИК нагреве следует из результатов квантово-химического моделирования (таблица 3) и подтверждается фотографиями, полученными с помощью метода СЭМ (рис.3, б).

Установлено с помощью метода РФА, что при 400 °С образуется фаза NiFe2O4 (рис.4). Кроме того, уже при этой температуре образуются наночастицы FeNi3. При 500 °С происходит увеличение интенсивности рефлексов на спектрах РФА, соответствующих FeNi3. При 600 °С исчезает NiFe2O4 и наблюдается только фаза FeNi3 с размером частиц около 14 нм. При повышении температуры до 800 °С образуется твердый раствор γ-(Fe,Ni).

На основе проведенных исследований предложен механизм образования нанокомпозита FeNi3/C. В соответствие с результатами проведенных исследований можно построить следующий ряд фазовых превращений FeCl3·6H2O и NiCl2·6H2O в УМ при ИК нагреве:

Рис. 3. – Фотографии нанокомпозита FeNi3/C, полученные с помощью методов а), б) СЭМ, CFe=CNi=10 масс. %, 600 °С; в) СЭМ, CFe=CNi=20 масс. %, 700 °С; г) АСМ, CFe=CNi=10 масс.%, 600 °С; д) СЭМ, CFe=CNi=20 масс. %, 700 °С

Рис. 4. – Спектры РФА композита FeNi3/C (CFe=CNi=10 масс. %) после ИК нагрева при температуре, °С: 1 – 400; 2 – 500; 3 – 600; 4 – 700; 5 – 800

Измерения удельной электропроводности (σ) образцов проводили четырехзондовым методом на установке ВИК УЭС–07. Значение σ углеродного материала возрастает от 0,02 до 0,7 См/см с ростом температуры ИК нагрева от 600 до 800 °С из-за увеличения протяженности системы сопряженных π-связей с делокализованными электронами и возникновения графитоподобной структуры, что подтверждается результатами ИК спектроскопии. С ростом CFe и CNi от 5 до 20 масс. % σ увеличивается от 1,2 до 3,5 См/см, так как наночастицы металла, располагаясь между электропроводящими областями полисопряженных систем углеродного материала, содержащими делокализованные π-электроны, понижают энергетические барьеры для перехода электронов (рис. 5).

Рис. 5 – Зависимость удельной электропроводности (σ) от температуры ИК нагрева для: 1 – углеродного материала; FeNi3/C с CFe=CNi, масс. %: 2 – 5; 10; 20

По мере образования наночастиц FeNi3 с ростом температуры ИК нагрева нанокомпозита FeNi3/C от 500 до 700 °С наблюдается рост удельной намагниченности насыщения (Мs) от 3,5 до 13,5 Гс·см3/г и снижение коэрцитивной силы (HC) от 75 до 12 Э (рис. 6, а, таблица 3).

Рис. 6 – Зависимости удельной намагниченности (М) от напряженности магнитного поля (H), измеренные при 300 К для нанокомпозита FeNi3/С а) с CFe=CNi=20 масс. %, полученного при разных температурах ИК нагрева; б) полученного при 700 °С с разными CFe=CNi

Таблица № 3

Магнитные свойства нанокомпозита FeNi3/C в зависимости от температуры ИК нагрева

| № пп | Т, °С | Состав частиц | d, нм | МS, Гс·см3/г | МR, Гс·см3/г | kn (MR/MS) | HC, Э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | NiFe2O4, FeNi3 | 12 | 3,5 | 0,27 | 0.08 | 75 |
| 2 | 600 | FeNi3 | 14 | 9,3 | 0,4 | 0,04 | 60 |
| 3 | 700 | FeNi3 | 15 | 13,5 | 0,13 | 0,01 | 12 |
| 4 | 800 | γ-(Fe,Ni) | 40 | 45,1 | 2,4 | 0,05 | 75 |

С ростом температуры снижается содержание фазы NiFe2O4 в композите, таким образом, вклад магнитомягких свойств FeNi3 возрастает, что приводит к снижению HC. С ростом СFe и СNi в композите от 10 до 20 масс. % наблюдается рост Мs от 7,5 до 13,5 Гс·см3/г (рис. 6, б).

Исследованы механические свойства нанокомпозита FeNi3/C методом наноиндентирования с помощью сканирующего нанотвердомера «НаноСкан». Установлено, что микротвердость нанокомпозита FeNi3/C (H=1,31 ГПа) выше, чем углеродного материала (H=0,53 ГПа) из-за упрочняющего эффекта наночастиц FeNi3.

Выводы

Таким образом, разработан синтез нанокомпозита FeNi3/C на основе ПАН, FeCl3·6H2O и NiCl2·6H2O, в результате которого впервые под действием ИК нагрева при 400÷700 °С получен нанокомпозит FeNi3/C с размером частиц FeNi3 от 10 до 80 нм, равномерно распределенных в УМ.

С помощью термодинамического расчета, основанного на минимизации энергии Гиббса, подтвержден синтез нанокомпозита FeNi3/C при Т400 °С восстановлением ионов Fe и Ni с помощью H2, выделяющегося в процессе карбонизации полиакрилонитрила при ИК нагреве.

Впервые изучены кинетика и механизм образования при ИК нагреве наночастиц FeNi3 в полиакрилонитриле, содержащем FeCl3·6H2O и NiCl2·6H2O. Экспериментально обосновано, что процессы нагрева композита FeCl3·6H2O/NiCl2·6H2O/ПАН до 250 °С характеризуются процессами дегидратации исходных компонентов композита с лимитирующей кинетической стадией (Eа>40 кДж/моль). При ИК нагреве при 600 и 700 0С образуются аморфные, микро - и нанокристаллическая графитоподобные углеродные фазы, графеновые структуры, и происходят следующие превращения FeCl3·6H2O и NiCl2·6H2O в углеродном материале:

Разработанный материал в виде наноразмерных пленок может эффективно использоваться в качестве материала-носителя для сверхплотной магнитной записи информации. Плотность записи информации в таком носителе достигается (85-100) Гб/дюйм2.

Работа выполнена в рамках проекта «Разработка нового класса наноразмерных материалов на основе пленочных магнитных электретов и мультиферроиков для сверхплотной магнитной и магнитооптической записи информации» (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 11.519.11.4026, тема №7219202)

Литература:

1. Фиговский О.Л. Новейшие нанотехнологии (обзор) [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, № 1. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2012/725 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

# 2. Фиговский О.Л. Нанотехнологии для новых материалов [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, № 3. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/1048 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

3. Кожитов Л.В., Емельянов С.Г., Косушкин В.Г., Стрельченко С.С., Пархоменко Ю.Н., Козлов В.В., Кожитов C.Л.. Технология материалов микро- и наноэлектроники [Текст]: Монография /  Л.В. Кожитов, С.Г. Емельянов, В.Г. Косушкин и др. – Курск: Юго-Зап. гос. университет, 2012. – 862 с.

4. Губин С.П., Кокшаров Ю.А., Хомутов Г.Б., Юров Г.Ю. Магнитные наночастицы: методы получения, строение и свойства [Текст] // Успехи химии, 2005. – №6. – C.539-574.

5. S. Sun, H. Zeng, J. Am. Size-Controlled Synthesis of Magnetite Nanoparticles [Текст] // Chem. Soc., 2002. – №124. – C.124-128.

6. Кекало И.Б. Физическое материаловедение прецизионных сплавов. Сплавы с особыми магнитными свойствами [Текст]: Монография / И.Б. Кекало. – М.: Металлургия, 1989. – 496 с.

7. Кожитов Л.В., Косушкин В.Г., Крапухин В.В., Пархоменко Ю.Н. Технология материалов микро- и наноэлектроники [Текст]: Монография /  Л.В. Кожитов, В.Г. Косушкин В.В. Крапухин и др. – М.: МИСиС, 2007. – 544 с.

8. Киселев Б.Г., Кожитов Л.В., Козлов В.В., Ельцина И.В., Костикова А.В. Рынок нанопродукции: перспективы и ограничения [Текст] // Известия Вузов. Цветные металлы, 2011. – №10. – С.6-9.

9. Киселев Б.Г., Козлов В.В., Добрякова Е.И., Костикова А.В., Попкова А.В. Области применения и анализ рынка потребления графена [Текст] // Известия Вузов. Цветные металлы, 2012. – №12. – С.7-10.

10. Кожитов Л.В., Костикова А.В., Козлов В.В., Хурса В.И. Синтез нанокомпозита FeNi3/C из системы FeCl3·6H2O/NiCl2·6H2O/полиакрилонитрил при помощи нагрева инфракрасным излучением [Текст] // Известия Вузов. Материалы электронной техники, 2011. – № 3. – С.48-52.

11. Кожитов Л.В., Костикова А.В., Козлов В.В., Тарала В.А. Структурные особенности нанокомпозита FeNi3/C, полученного при ИК-нагреве [Текст] // Известия Вузов. Материалы электронной техники, 2012. –№ 2. – C.61-64.

12. Кожитов Л.В., Козлов В.В., Костикова А.В., Попкова А.В. Новые металлоуглеродные нанокомпозиты и углеродный нанокристаллический материал с перспективными свойствами для развития электроники [Текст] // Известия Вузов. Материалы электронной техники, 2012. – №3. – С.60-68.

13. Кожитов Л.В., Костикова А.В., Козлов В.В. Способ получения нанокомпозита FeNi3/пиролизованный полиакрилонитрил [Текст] // Патент на изобретение №2455225 от 10.07.2012.

14. Kozhitov L.V., Kostikova A.V., Kozlov V.V., Bulatov M.Ph. The FeNi3/C Nanocomposite Formation from the Composite of Fe and Ni Salts and Polyacrylonitrile under IR-Heating [Текст] // Journal of nanoelectronics and optoelectronics, 2012. – № 7. – P.419-422.