Влияние опоки и суперпластификатора на свойства цемента

М.О. Коровкин, Н.А Ерошкина

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Пенза

Аннотация: Исследовано влияние дозировки измельченной опоки Пензенского месторождения и поликарбоксилатного суперпластификатора на свойства растворной составляющей бетона, приготовленного на основе смешанных цементов, включающих портландцемент, золу-унос, доменный шлак, микрокремнезем. Получены уравнения зависимости водопотребности и расслоения растворной составляющей бетона, а также ее прочности в различные сроки от дозировки суперпластификатора и компонентов смешанного вяжущего. Негативное влияние опоки на прочность значительно снижается при уменьшении водоцементного отношения.

Ключевые слова: смешанный цемент, опока, доменный шлак, зола-унос, суперпластификатор, водопотребность, расплыв конуса смеси, прочность.

Использование органоминеральных добавок позволило достичь значительного прогресса в технологии бетона. Эти модификаторы, состоящие из высокоактивных минеральных добавок (микрокремнезема, золы-уноса и др.) и суперпластификаторов (СП), обеспечивают существенное повышение технологических и эксплуатационных характеристик бетонов [1-6]. Для дальнейшего развития этого направления технологии бетонов необходима разработка добавок на основе дешевого, широко распространенного сырья, к числу которого относятся кремнистые горные породы осадочного происхождения – опока, диатомит, цеолиты [7-9].

Целью исследования являлось определение эффективности опоки Пензенского месторождения, измельченной до удельной поверхности 2100 м2/кг, в качестве основы органоминеральной добавки. Было исследовано влияние степени замещения вяжущего опокой на консистенцию смесей и их прочность в различные сроки твердения.

Исследования проводились на растворной составляющей бетона при соотношении песка и цемента 1:1,33. Такое отношение является одним из условий получения самоуплотняющегося бетона [10]. В качестве заполнителя применялся кварцевый песок Мк = 2,1.

Для приготовления смесей использовался портландцемент ЦЕМ I 42,5Н без добавки. Кроме того, на его основе готовились смешанные цементы с золой-уносом, доменным гранулированным шлаком, микрокремнеземом. Все перечисленные добавки, кроме микрокремнезема, измельчались до удельной поверхности 340-350 м2/кг.

Смеси готовились с добавкой СП Glenium SKY 591, которая вводилась в дозировках 1,5 и 4,5 % от массы вяжущего.

Для каждого состава находились экспериментальные зависимости диаметра расплыва конуса (ГОСТ 320.4-76) смеси (РК) и прочности в различные сроки от водоцементного отношения (В/Ц). По полученным зависимостям вычислялись В/Ц отношения для получения РК 150 и 300 мм, а затем рассчитывались прочности составов с равной консистенцией.

Результаты определения влияния водоцементного отношения на расплавы конуса смеси через 15 минут после затворения для составов, приготовленных на портландцементе и цементе с 10 % шлака, приведены на рис. 1 и 2. На графиках нанесены экспериментальные значения и аппроксимирующие их линейные зависимости.

| а |  | б |  |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 1. – Влияние водоцементного отношения на расплыв конуса смеси, приготовленной на портландцементе с различным количеством добавки опоки при дозировке СП 1,5 % (а) и 4,5 % (б). Обозначения доли замещения цемента опокой: 1 – контрольный состав; 2 – 5%; 3 – 10%; 4 – 15%; 5 – 20%

| а |  | б |  |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 2. – Влияние водоцементного отношения на расплыв конуса смеси, приготовленной на цементе, содержащем 10 % шлака с различным количеством добавки опоки при дозировке СП 1,5 % (а) и 4,5 % (б). Обозначения доли замещения цемента опокой по рис. 1

С использованием полученных линейных зависимостей, аппроксимирующих экспериментальные данные, были рассчитаны водоцементные отношения (В/Ц), обеспечивающие получение расплывов смеси 150 и 300 мм. Результаты расчета приведены в табл. 1. В связи с тем, что введение микрокремнезема в смесь приводило к значительному загущению смеси даже при дозировке 5 %, исследования влияния опоки на свойства цемента с этой добавкой были прекращены на начальном этапе.

Таблица 1

Расчетные значения В/Ц для получения заданных расплывов смеси

| Вид смешанного вяжущего | СП, % | Расплыв смеси, мм | В/Ц смесей с различной долей (%) замещения цемента опокой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Бездобавочный портландцемент | 1,5 | 150 | 0,433 | 0,444 | 0,473 | 0,486 | 0,503 |
|  |  | 300 | 0,539 | 0,559 | 0,595 | 0,603 | 0,629 |
|  | 4,5 | 150 | 0,310 | 0,313 | 0,325 | 0,338 | 0,349 |
|  |  | 300 | 0,390 | 0,403 | 0,410 | 0,421 | 0,433 |
| Портландцемент с 10 % шлака | 1,5 | 150 | 0,422 | 0,428 | 0,442 | 0,477 | 0,501 |
|  |  | 300 | 0,487 | 0,499 | 0,523 | 0,570 | 0,601 |
|  | 4,5 | 150 | 0,308 | 0,305 | 0,310 | 0,323 | 0,336 |
|  |  | 300 | 0,355 | 0,350 | 0,359 | 0,382 | 0,400 |

При увеличении доли замещения цемента опокой водопотребность смесей возрастает (см. табл. 1), что связано с высокой удельной поверхностью добавки и снижением плотности смеси. Кроме того, в смешанных цементах негативное действие опоки на водопотребность ниже, чем в портландцементе.

Для анализа влияния опоки на прочность цемента были найдены корреляционные зависимости между В/Ц и значениями прочностей в различные сроки. Полученные зависимости позволили рассчитать прочность составов с равной консистенцией, что более корректно при оценке влияния на свойства цемента минеральной добавки, чем сравнение составов с равными водоцементными отношениями. Результаты расчета прочности равноподвижных составов приведены в табл. 2.

Таблица 2

Расчетные значения прочности в различные сроки равноподвижных составов с минеральными добавками

| Вид смешанного вяжущего | СП, % | Расп-лыв смеси, мм | Продолжи-тельность твердения, сут | Прочность смесей с различной долей замещения (%) цемента опокой, МПа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Бездобавочный портланд-цемент | 1,5 | 150 | 3 | 28,5 | 28,4 | 23,4 | 23,0 | 18,3 |
|  |  |  | 28 | 57,6 | 51,4 | 48,3 | 45,4 | 41,4 |
|  |  | 300 | 3 | 22,0 | 21,4 | 17,3 | 17,3 | 14,5 |
|  |  |  | 28 | 47,7 | 42,5 | 36,3 | 36,4 | 26,5 |
|  | 4,5 | 150 | 3 | 49,8 | 56,3 | 44,2 | 39,2 | 36,2 |
|  |  |  | 28 | 82,7 | 83,9 | 78,7 | 75,4 | 70,0 |
|  |  | 300 | 3 | 39,3 | 40,3 | 33,9 | 31,1 | 27,2 |
|  |  |  | 28 | 63,3 | 62,0 | 62,6 | 59,8 | 50,7 |
| Портланд-цемент с 10 % шлака | 1,5 | 150 | 3 | 37,0 | 35,9 | 35,6 | 31,4 | 22,2 |
|  |  |  | 28 | 63,1 | 59,2 | 56,5 | 50,2 | 44,7 |
|  |  | 300 | 3 | 21,6 | 23,5 | 19,5 | 14,9 | 5,7 |
|  |  |  | 28 | 39,7 | 43,7 | 35,2 | 29,6 | 24,2 |
|  | 4,5 | 150 | 3 | 64,7 | 71,1 | 65,5 | 60,3 | 43,9 |
|  |  |  | 28 | 90,6 | 96,6 | 98,2 | 83,3 | 75,6 |
|  |  | 300 | 3 | 38,5 | 44,2 | 37,1 | 26,8 | 10,6 |
|  |  |  | 28 | 52,7 | 63,7 | 58,2 | 48,7 | 46,3 |

Данные в табл. 2 показывают, что при введении опоки в смесь с низким содержанием СП (1,5 %) происходит снижение прочности во все сроки твердения. При повышении дозировки СП до 4,5 % отмечается некоторое увеличение прочностных показателей при замещении 5-10 % цемента опокой. Повышение прочности в большей степени проявляется в составах с добавкой шлака, что свидетельствует о небольшом синергетическом эффекте совместного использования этих добавок с опокой.

Проведенные исследования показали, что при введении опоки в бездобавочный портландцемент и смешанные цементы на его основе в большинстве случаев происходит повышение водопотребности растворной смеси с добавкой СП. Однако при увеличении дозировки СП негативное воздействие опоки на подвижность смеси снижается.

Увеличение доли замещения цемента опокой до 5-10 % приводит к повышению прочности растворной составляющей бетона, приготовленного с использованием смешанного цемента, содержащего 10 % доменного гранулированного шлака или золы-уноса. При увеличении дозировки суперпластификатора эффективность опоки в качестве минеральной добавки повышается.

Литература

- Каприелов С.С., Травуш В.И., Карпенко Н.И. [и др.]. Модифицированные высокопрочные бетоны классов В80 и В90 в монолитных конструкциях // Строительные материалы. 2008. № 3. С. 9-13.

- Курочка П.Н., Гаврилов А.В. Бетоны на комплексном вяжущем и мелком песке // Инженерный вестник Дона, 2013, №1 URL:ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1562.

- Sobolev K. Sustainable Development of the Cement Industry and Blended Cements to Meet Ecological Challenges // The Scientific World Journal. 2003. Nо.3. pp. 308-318.

- Иващенко Ю.Г., Козлов Н.А., Тимохин Д.К. Оценка влияния минеральных добавок природного и техногенного происхождения на кинетику формирования прочности мелкозернистого бетона // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2010. Вып. № 3, Том 4. C.25-29.

- Wang C., Yang C. H., Wan C. J., Tian Y.F. Comparison of Fluidity between Metakaolin and Silica Fume Concretes // Key Engineering Materials. 2011. Vol. 477. pp. 95-101.

- Морозова Н.Н., Кайс Х.А. Получение высокопрочного мелкозернистого бетона с использованием природного цеолита // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2016. № 2 (36). С. 185-193.

- Шляхова Е.А., Шляхов М.А. Влияние вида минеральной добавки микронаполнителя на свойства мелкозернистого бетона // Инженерный вестник Дона, 2015, № 4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2015/3394.

- Саидов Д.Х., Умаров У.Х. Влияние минерально-химических добавок на коррозионностойкость цементных бетонов с применением промышленных отходов // Инженерный вестник Дона, 2013, №2 (25) URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2013/1634.

- Морозова Н.Н., Кайс Х.А. О роли природного цеолита на прочность мелкозернистого бетона // Вестник Казанского технологического университета. 2016. Т. 19, № 10. С. 64-68.

- Okamura H., Ouchi M. Self-Compacting Concrete // Journal of Advanced Concrete Technjlogy. 2003. V.l, №1. pp. 5-15.

References

- Kaprielov S.S., Travush V.I., Karpenko N.I. [i dr.]. Stroitel'nye materialy. 2008. № 3. pp. 9-13.

- Kurochka P.N., Gavrilov A.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №1 URL:ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1562.

- Sobolev K. The Scientific World Journal. 2003. Nо.3. pp. 308-318.

- Ivashchenko Yu.G., Kozlov N.A., Timokhin D.K. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2010. Vyp. № 3, Tom 4. pp. 25-29.

- Wang C., Yang C. H., Wan C. J., Tian Y.F. Key Engineering Materials. 2011. Vol. 477. pp. 95-101.

- Morozova N.N., Kays Kh. A. Izvestiya Kazanskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta. 2016. № 2 (36). pp. 185-193.

- Shlyakhova E.A., Shlyakhov M.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, № 4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2015/3394.

- Saidov D.Kh., Umarov U.Kh. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №2 (25) URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2013/1634.

- Morozova N.N., Kays Kh.A. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta. 2016. T. 19, № 10. pp. 64-68.

- Okamura H., Ouchi M. Journal of Advanced Concrete Technjlogy. 2003. V. l, №1. pp. 5-15.