Толеранс-фактор для гексагональных структур типа RMnO3

А.Г. Рудская, А.В. Шевчук, М.Ф. Куприянов

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Аннотация: Для гексагональных структур RMnO3, где R – редкоземельные ионы Er, Tm, Yb, Lu и Y введен анизотропный относительный толеранс-фактор tx/tz. Установлена корреляция tx/tz с изменениями спонтанной поляризации (деформации) от температуры и давления, с изменениями параметров решетки от радиусов ионов R и с концентрационными изменениями структурных параметров твердых растворов типа R1-xAxMnO3 (A – Ca, La). Показано, что увеличению температуры Нееля TN соответствует уменьшение tx/tz, при увеличении внешнего давления tx/tz – увеличивается, температурным фазовым переходам в составах RMnO3 и при концентрационных фазовых переходах Y1-xAxMnO3 (A – Ca, La) соответствуют резкие изменения tx/tz.

Ключевые слова: толеранс-фактор, гексагональная структура ABO3, химический состав, температура, давление, твердый раствор.

Введение

С начала XX века в кристаллографии регулярно обсуждаются вопросы характеризации структур и их трансформаций под влиянием различных факторов [1]. Для характеристики кислородно-октаэдрических структур, начиная со структуры типа перовскита с общей формулой ABO3, исследователи использовали толеранс-факторы t, соответствующие структурам типа ильменита [2], шпинели АВ2O4 [3, 4], пирохлора А2В2O7 [5] и др., определяемые по ионным радиусам катионов и анионов. В ряде случаев установлены взаимосвязи между величинами толеранс-факторов и физическими свойствами.

Ранее [6] были изучены особенности формирования структуры LaMnO3, которую принято характеризовать толеранс-фактором t=rA+rO2rB+rO.

Особое место среди соединений с общей формулой ABO3 занимают гексагонального типа структуры. В частности, YMnO3, в зависимости от условий приготовления может иметь либо структуру типа перовскита, либо гексагональную структуру. Другие соединения RMnO3 (R – Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Sc) и многочисленные твердые растворы на основе YMnO3 проявляют свойства, характерные для мультиферроиков, и поэтому исследования их изменений в зависимости от режимов приготовления, состава, температуры и давления представляют значительный интерес. Для описания изменений структур гексагональных фаз в зависимости от тех или других факторов необходим универсальный параметр, описывающий структуры этих фаз.

Толеранс-фактор и его применение для описания структурных изменений YMnO3

Для характеристики наблюдаемых изменений структуры гексагональных фаз YMnO3 мы вводим относительный толеранс-фактор tx/tz, в котором tx и tz – толеранс-факторы вдоль осей x и z гексагональных структур, выраженные через радиусы ионов типа A и B (rA, rB): tx=22rMn+rO3rY+rO; tz=rMn+rO+ΔrY+rO. Легко видеть, что отношение tx/tz зависит только от ионных радиусов кислорода (rO) и марганца (rMn): txtz=22rMn+rO3rMn+rO+Δ, и от величины Δ=cH4−rMn+rO, которая зависит от параметра cH и от rO и rMn. Δ представляет собой относительное расстояние от плоскостей ионов типа R до ближайших кислородов вдоль оси z. (рис. 1, а, б). Вводя две компоненты толеранс-фактора tx и tz, мы учитываем особенность этих гексагональных структур, как одноосных структур.

На рис. 2 приведены зависимости tx/tz и температур Нееля TN от температур спекания YMnO3. Можно полагать, что с увеличением температур спекания YMnO3 уменьшается количество дефектов. При этом величины смещений ионов иттрия Y относительно плоскостей, содержащих ионы кислорода (Δ), увеличиваются, что приводит к увеличению периода решетки cH.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 1 – Схематическое изображение гексагональной структуры YMnO3:

а – плоскость xz, б – плоскость xy

Рис. 2 – Зависимости относительного толеранс-фактора tx/tz и температур Нееля TN от температур спекания YMnO3. Данные о параметрах решетки при разных температурах спекания взяты из [7]

Рис. 3 – Зависимость относительного толеранс-фактора tx/tz от температуры YMnO3. Данные о температурных изменениях  параметров решетки взяты из [8]

На рис. 3 показана зависимость tx/tz от температуры T для YMnO3, полученная по данным работы [8]. Увеличение tx/tz с увеличением температуры от комнатной до 500 °С соответствует уменьшению смещений ионов Y относительно плоскостей, содержащих ионы кислорода, и спонтанной поляризации гексагональной низкотемпературной фазы HLT-I и ее изоструктурному переходу в гексагональную фазу HLT-II. В высокотемпературной фазе общая тенденция к уменьшению tx/tz связана с увеличением смещений ионов Y относительно плоскостей, содержащих ионы кислорода (Δ), и параметра решетки cH. Параметр cH при температурах T < 500 °С уменьшен за счет поворотов бипирамид MnO5.

Эффект гидростатического давления на структуру YMnO3 [9] показан на рис. 4. При увеличении внешнего давления на YMnO3, очевидно, что объем ячейки уменьшается, в том числе за счет уменьшения периода cH. Это и отражается в росте tx/tz при увеличении давления.

Рис. 4 – Зависимость относительного толеранс-фактора tx/tz от давления YMnO3. Данные о параметрах решетки при разных давлениях взяты из [9]

Сравнение tx/tz для ряда соединений RMnO3 показан на рис. 5.

Рис. 5 – Зависимость относительного толеранс-фактора tx/tz от радиусов ионов R в соединениях RMnO3 с гексагональгой фазой P63/mmc [10, 11]

В многочисленных твердых растворах Y1-xAxMnO3 при малых концентрациях ионов A имеют место реконструктивные концентрационные переходы от гексагональных к перовскитовым структурам с увеличением x. Для составов Y1-xCaxMnO3 зависимости tx/tz от x показаны на рис 6, a [12]. Можно ожидать, что с увеличением концентрации Ca увеличивается концентрация Mn4+. Это приводит к сильному магнеторезистивному эффекту при определенных концентрациях Mn4+. По зависимостям намагниченности от температуры в ряде составов Y1-xCaxMnO3 (рис. 6, б) [12] установлены температуры магнитного упорядочения, которые происходят при 30-100 K в зависимости от x.

а                                                                б

Рис. 6 – а – зависимость относительного толеранс-фактора tx/tz от концентрации ионов Ca в твердых растворах Y1-xCaxMnO3; б – зависимости намагниченности от температуры составов Y1-xCaxMnO3 с x = 0.3; 0.5; 0.7 в поле H = 5 Э и для x = 0.5 – без поля. По данным работы [12]

Заключение

Анализ изменений tx/tz в зависимости от температур спекания образцов, от температуры нагрева, от давления, от химического состава соединений RMnO3 и твердых растворов позволил по величинам введенного относительного толеранс-фактора tx/tz для гексагональных структур определить:

1) взаимосвязь относительного толеранс-фактора tx/tz с температурами спекания керамического YMnO3: с увеличением температур спекания увеличивается спонтанная деформация и температуры Нееля, что связано с уменьшением количества дефектов при увеличении температур спекания;

2) в YMnO3 при понижении температуры вблизи 700–650 °С происходит сегнетоэлектрический фазовый переход, связанный со смещениями цепочек O–Mn–O без изменения пространственной группы симметрии P63cm. При дальнейшем понижении температуры в области 550–450°С происходит другой изоструктурный переход, который характеризуется резким уменьшением относительного толеранс-фактора tx/tz за счет увеличения периода решетки cH, связанного с увеличением спонтанной поляризации (деформации);

3) с увеличением давления в YMnO3 относительный толеранс-фактор tx/tz увеличивается за счет уменьшения cH;

4) в ряду RMnO3, где R – редкоземельные элементы Ho, Er, Tm, Yb, Lu и Y, выявлена корреляции между поляризацией в сегнетоэлектрической фазе вдоль оси z и введенным толеранс-фактором;

5) границы концентрационных переходов между структурами P63cm и P63/mmc твердых растворов Y1-xAxMnO3 (A – Ca, La): в твердых растворах 
Y1-xCaxMnO3 – x = 0.17; в твердых растворах Y1-xLaxMnO3 – x = 0.35.

С использованием относительного толеранс-фактора tx/tz для гексагональных структур могут выявляться сегнетоэлектрические фазы. Применение геометрических критериев устойчивости структур может быть использовано при создании новых функциональных материалов [13].

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации: проектная часть государственного задания – Задание № 3.1246.2014/К (по ЮФУ № 213.01-11/2014-66ПЧ), на оборудовании Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета.

Литература

- Goldschmidt V.M. Geochemisca Veterlun; Norske Videnkap: Oslo, 1927. pp. 1-27.

- Liu X.Ch., Hong R., Tian Ch. Tolerance factor and the stability discussion of ABO3-type ilmenite // J Mater Sci: Mater Electron. 2009. V. 20. pp. 323-327.

- Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия. М.: Изд-во МГУ. 1987. 275 с.

- Таланов В.М. Энергетическая кристаллохимия многоподрешеточных кристаллов. Изд-во РГУ. 1986. 160 с.

- Исупов В.А. Геометрические критерии структуры типа пирохлора // Кристаллография. 1958. Т.3. Вып. 1. С. 99-100.

- Рудская А.Г., Власенко М.П., Чаговец С.В., Назаренко А.В., Тесленко П.Ю., Разумная А.Г., Кофанова Н.Б., Куприянов М.Ф. Методы синтеза LaMnO3 (ОБЗОР) // Инженерный вестник Дона, 2013. №2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1724/.

- Han T.-Ch., Hsu W.-L., Lee W.-D. Grain size-dependent magnetic and electric properties in nanosized YMnO3 multiferroic ceramics // Nanoscale Res.Lett. 2011. V. 6. pp. 201(1-8).

- Назаренко А.В., Чалый П.С., Рудская А.Г., Куприянов М.Ф. Структурные трансформации YMnO3 ниже температуры сегнетоэлектрического фазового перехода // Труды симпозиума «LFPM-2013». Ростов-на-Дону, Туапсе. 2013. Т. 2. Вып. 2. С. 30-34.

- Козленко Д.П., Кичанов C.Е., Ли С., Парк Дж.-Г., Глазков В.П., Савенко Б.Н. Влияние высокого давления на кристаллическую и магнитную структуры фрустрированного антиферромагнетика YMnO3 // Письма в ЖЭТФ. 2005. Т. 82. Вып. 4. С. 212-216.

- Uusi-Esko K., Malm J., Imamura N. Characterization of RMnO3 (R = Sc, Y, Dy-Lu): High-pressure synthesized metastable perovskite and their hexagonal precursor phases // Materials Chem. and Phys. 2008. V. 112. pp. 1029-1034.

- Gao P., Chen Z., Tyson T.A., Wu T., Ahn K.H., Liu Z., Tappero R., Kim S.B., Cheong S.-W. High-pressure structural stability of multiferroic hexagonal RMnO3 (R = Y, Ho, Lu) // Phys. Rev. B. 2011. V. 83. pp. 224113.

- Разумная А.Г., Назаренко А.В., Рудская А.Г., Куприянов М.Ф. Концентрационные изменения структур в системе твердых растворов Y1-xCaxMnO3 // Нано- и микросистемная техника. 2013. Вып. 8. С. 21-26.

- Кабиров Ю.В., Гавриляченко В.Г., Богатин А.С., Чупахина Т.И., Русакова Е.Б., Чебанова Е.В. Стеклокомпозиты на основе магнитного полупроводника La0,67Sr0,33MnO3 как функциональные материалы // Инженерный вестник Дона, 2014. №4. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2014/2605/.

References

- Goldschmidt V.M. Geochemisca Veterlun; Norske Videnkap: Oslo, 1927. pp. 1-27.

- Liu X.Ch., Hong R., Tian Ch. Tolerance factor and the stability discussion of ABO3-type ilmenite. J Mater Sci: Mater Electron. 2009. T. 20. pp. 323-327.

- Urusov V.S. Teoreticheskaya kristallochimiya [Theoretical crystallochemistry]. M.: Izd-vo MGU. 1987. 275 P.

- Talanov V.M. Energeticheskaya kristallochimiya mnogopodreshetochnih kristallov [Energy crystallochemistry multisublattice crystals]. Izdatelstvo RGU. 1986. 160 p.

- Isupov V.A. Geometricheskie kriterii strukturi tipa pirohlora. Kristallografia. 1958. T. 3. Vip. 1. Pp. 99-100.

- Rudskaya A.G., Vlasenko M.P., Chagovets S.V., Nazarenko A.V., Teslenko P.Yu., Razumnaya A.G., Kofanova N.B., Kupriyanov M.F. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013. №2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1724/.

- Han T.-Ch., Hsu W.-L., Lee W.-D. Grain size-dependent magnetic and electric properties in nanosized YMnO3 multiferroic ceramics. Nanoscale Res. Lett. 2011. T. 6. P. 201(1-8).

- Nazarenko A.V., Chaliy P.S., Rudskaya A.G., Kupriyanov M.F. Strukturnie transformacii YMnO3 nize temperaturi segnetoelektricheskogo fazovogo perehoda. Trudi simpoziuma «LFPM-2013». Rostov-na-Donu, Tuapse. 2013. Т. 2. Vip. 2. Pp. 30-34.

- Kozlenko D.P., Kichanov S.E., Li S., Park Dz.-G., Glazkov V.P., Savenko B.N. Pisma v ZETF. 2005. T. 82. Vip. 4. pp. 212-216.

- Uusi-Esko K., Malm J., Imamura N. Characterization of RMnO3 (R = Sc, Y, Dy-Lu): High-pressure synthesized metastable perovskite and their hexagonal precursor phases. Materials Chem. and Phys. 2008. T. 112. pp. 1029-1034.

- Gao P., Chen Z., Tyson T.A., Wu T., Ahn K.H., Liu Z., Tappero R., Kim S.B., Cheong S.-W. High-pressure structural stability of multiferroic hexagonal RMnO3 (R = Y, Ho, Lu). Phys. Rev. B. 2011. T. 83. P. 224113.

- Razumnaya A.G., Nazarenko A.V., Rudskaya A.G., Kupriyanov M.F. Koncentracionnie izmeneniya structur v sisteme tverdih rastvorov Y1-xCaxMnO3. Nano- i mikrosistemnaya tehnika. 2013. Vip. 8. Pp. 21-26.

- Kabiriv Yu.V., Gavrilyachenko V.G., Bogatin A.S., Chupahina T.I., Rusakova E.B., Chebanova E.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014. №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N4y2014/2605/.