Исследование влияния дисперсного армирования модифицированным базальтовым микроволокном на прочностные свойства цементного раствора

Т.К. Белова, В.А. Гурьева, В.И. Турчанинов

Оренбургский государственный университет

Аннотация: Рассматривается влияние дисперсного армирования модифицированным базальтовым микроволокном (МБМ) на прочностные свойства цементных растворов. Изучено влияние МБМ на прочностные свойства и подвижность растворных смесей различных составов с равным водоцементным отношением и растворных смесей нормальной консистенции. В результате ввода в состав масс модифицированной микрофибры получен искусственный камень с улучшенными прочностными характеристиками (предел прочности при изгибе и сжатии), что свидетельствует о целесообразности введения таких микроволокон в растворные смеси. Однако при этом значительно снижается подвижность смесей, что требует введения пластификатора. Результаты испытаний указывают на целесообразность применения модифицированной базальтовой микрофибры в строительном производстве как компонента при разработке высокопрочных тонкодисперсных отделочных и гидроизоляционных составов.

Ключевые слова: дисперсное армирование, модифицированная микрофибра, самоармирование цементного камня, прочностные свойства, нанодобавка.

В настоящее время дисперсное армирование бетонов и растворов волокнами продолжает получать все более широкое распространение [1, 2]. Номенклатура искусственных волокон-фибр весьма обширна, однако наиболее распространены по сравнению с другими четыре вида армирующих волокнистых материалов: стальные, стеклянные, базальтовые волокна и волокна на основе полипропилена. «Упрочнение бетонов и растворов данными волокнами основывается на предположении, что материал бетонной матрицы передает волокнам приложенную нагрузку посредством касательных сил, действующих на поверхности раздела» [3], следовательно, на эффективность дисперсного армирования оказывает влияние отношение модулей упругости материалов фибр по отношению к материалу матрицы.

В последнее время в связи с развитием нанотехнологий оформилось новое направление в дисперсном армировании бетонов и растворов - динамическое дисперсное самоармирование цементного камня [4]. В отличие от традиционного метода дисперсного армирования волокнами данный метод основан на предположении, что введение в растворную смесь наномодифицированных дисперсно-упрочняющих заполнителей приводит к росту в составе цементного камня протяженных кристаллических структур длиной в сотни микрометров, что приводит к соответствующему упрочнению цементного камня на основе таких нанодобавок.

В качестве таких дисперсно-упрочняющих заполнителей могут служить базальтовая микрофибра, углеродные микроволокна, модифицированные фуллероидами, нанотрубками, астраленами и др. кластерами углерода. Данные кластеры являются разновидностями аллотропических модификаций углерода [5], которые при введении в растворную смесь играют роль зародышей структурообразования, наноармирующего элемента, центров зонирования новообразований в матрице [6].

Также в работах [7, 8] отмечается, что углеродные наноматериалы способны изменять микроструктуру минеральной цементной матрицы за счет увеличения содержания гидросиликатов кальция повышенной плотности и снижения пористости.

Таким образом, с одной стороны микрофибра сохраняет свои достоинства как удобный для дисперсного армирования материал, а с другой стороны, каждое отдельное волокно в процессе созревания бетона «разрастается» в направлении расположения этого конкретного волокна, усиливая эффекты дисперсного армирования [9].

Технология динамического дисперсного армирования бетонов и растворов является одним из возможных «нано» инструментов для создания высококачественных бетонов и растворов.

Целью работы явилось исследование прочностных свойств цементных растворов, армированных модифицированной микрофиброй. В качестве такой микрофибры применяли модифицированную базальтовую микрофибру (далее МБМ) производства ООО «НТЦ прикладных нанотехнологий», ее основные параметры представлены в таблице 1.

Для изготовления цементных образцов в качестве вяжущего применялся портландцемент ЦЕМ I 42,5Н производства ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания», соответствующий требованиям ГОСТ 31108-2003 «Цементы общестроительные. Технические условия». В качестве мелкого заполнителя использован природный песок Архиповского месторождения, расположенного в Оренбургской области, отвечающий требованиям ГОСТ 8736 «Песок для строительных работ. Технические условия». Для регулирования свойств растворной смеси использовался суперпластификатор Sika ViscoCrete 20 Gold по ТУ 2493-009-13613997-2011. Для затворения смеси применялась питьевая вода, отвечающая требованиям ГОСТ 23732-79 «Вода для бетонов и растворов. Технические условия».

Таблица 1

Основные параметры МБМ

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний диаметр волокна, мкм | 8-10 |
| 2 | Средняя длина волокна, мкм | 100-500 |
| 3 | Насыпная плотность, не более, т/м3 | 0,45 |
| 4 | Влажность, не более, % | 2 |
| 5 | Органическая часть по массе, не более, % | 2 |
| 6 | Цвет | желто-коричневый |
| 7 | Наномодификатор | астралены, водорастворимые аддукты углеродных нанокластеров |

Прочностные свойства цементного раствора (предел прочности при изгибе и сжатии) определялись в соответствии с ГОСТ 310.4 – 81 «Цементы. Методы определения прочности при изгибе и сжатии». Подвижность растворной смеси оценивалась по диаметру  расплыва стандартного конуса диаметром 100 мм.

С целью изучения влияния МБМ на прочностные свойства цементного раствора проведены лабораторные испытания четырех составов раствора с равным водоцементным отношением: контрольный (без МБМ и добавок); с МБМ; с добавкой суперпластификатора; с добавкой суперпластификатора и МБМ. Составы  растворных смесей представлены в таблице 2.

Предел прочности при изгибе вычислялся как среднее арифметическое значение двух наибольших результатов испытания трех образцов в возрасте 7 суток. Предел прочности при сжатии в соответствии с ГОСТ 310.4-81 вычислялся как среднее арифметическое значение четырех наибольших результатов испытания 6 образцов. Предел прочности в возрасте 28 суток получен путем пересчета предела прочности в возрасте 7 суток по логарифмической зависимости.

Результаты испытаний образцов приведены в таблице 3.

Таблица 2

Составы  растворных  смесей

| № состава | В/Ц | цемент, части | песок, части | МБМ, % от массы вяжущего | Суперпластификатор, % от массы вяжущего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 0,5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0,5 | 1 | 3 | 1 | 1 |

Анализ результатов исследований, представленных в таблице 3, показывает, что растворные образцы, армированные модифицированной базальтовой микрофиброй (состав № 2), имеют повышенные прочностные свойства: прочность при изгибе повысилась на 8 %, а прочность при сжатии повысилась на 11 % по сравнению с контрольным составом без МБМ и добавок. Аналогично, сравнивая образцы с добавлением суперпластификтора (составы 3 и 4), можно сделать вывод о том, что прочность при сжатии армированных образцов повысилась на 7,4 %, однако прочность при изгибе понизилась на 3 %. Пониженная прочность 3 и 4 составов в сравнении с составами 1 и 2 объясняется избыточным количеством воды за счет повышения подвижности растворных смесей при вводе суперпластификатора.

Таблица 3

Результаты испытаний

| № состава | Предел прочности в возрасте 7 суток, кгс/см2 |  | Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток, кгс/см2 | Диаметр расплыва конуса, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при изгибе | при сжатии |  |  |
| 1 | 70 | 257,2 | 437,24 | 109 |
| 2 | 75,5 | 285 | 484,50 | 103 |
| 3 | 69 | 228,4 | 388,28 | 155 |
| 4 | 67 | 245,2 | 416,84 | 144 |

В исследованиях также была определена подвижность растворных смесей. Результаты испытаний показали, что при введении МБМ в массы значительно снижается их подвижность (таблица 3). Регулирование данного показателя может осуществляться вводом суперпластификатора.

Дальнейшие исследования проводились на цементно-песчаных растворах нормальной консистенции с добавками МБМ и суперпластификатора.

Составы смесей и результаты физико-механических испытаний образцов приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Составы  растворных смесей

| № состава | В/Ц | цемент, части | песок, части | МБМ, % от массы вяжущего | Суперпластификатор, % от массы вяжущего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,43 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | 0,45 | 1 | 3 | 1 | 1 |

Таблица 5

Результаты испытаний

| № состава | Предел прочности в возрасте 7 суток, кгс/см2 |  | Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток, кгс/см2 | Расплыв конуса, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при изгибе | при сжатии |  |  |
| 5 | 75,15 | 400,8 | 681,36 | 106 |
| 6 | 77,5 | 356,8 | 606,56 | 111 |

Как видно из результатов испытаний, представленных в таблице 5, снижение водопотребности цементно-песчаных растворов до значений, соответствующих нормальной консистенции, приводит к резкому повышению прочности растворов. Некоторое снижение прочности при сжатии образцов с добавкой МБМ в сравнении с бездобавочным вариантом объясняется большим В/Ц  и подвижностью растворной смеси  состава 6 по сравнению с составом 5 и, следовательно, большей пористостью цементного камня  состава 6. Но прочность при изгибе повышается, что свидетельствует о проявлении армирующего воздействия микрофибры.

Следует отметить, что бетон и строительный раствор, представляющий собой песчаный бетон, характеризуются конгломератной структурой со значительным количеством пор и пустот, снижающих прочностные характеристики материала. Таким образом, их прочность в значительной степени зависит от характера макроструктуры бетона. Астралены, вводимые совместно с МБМ, влияют на тонкую структуру  цементного камня, т.е. на микроструктуру. Поэтому наибольший эффект от их использования следует ожидать при вводе их в состав тонкодисперсных композиций, таких как финишные отделочные составы и т.п. Причем, как отмечают ученые [10], наибольший эффект от использования МБМ достигается за счет снижения расхода суперпластификаторов при вводе астраленов.

Таким образом, результаты предварительных исследований:

- Подтверждают целесообразность введения модифицированной базальтовой микрофибры  в цементные растворы с целью их дисперсного армирования;

- Свидетельствуют о повышении прочностных характеристик цементно-песчаного камня;

- Свидетельствуют об уменьшении подвижности растворной смеси и возникновении трудности перемешивания.

- Указывают на целесообразность при внедрении МБМ в строительное производство основной акцент сместить на разработку высокопрочных тонкодисперсных отделочных и гидроизоляционных составов.

Литература

- Страданченко С.Г., Плешко М.С., Армейсков В.Н. Разработка эффективных составов фибробетона для подземного строительства // Инженерный вестник Дона, 2013, №4 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/1995/.

- Моргун В.Н., Пушенко О.В. О структуре фибропенобетонов // Инженерный вестник Дона, 2012, №3 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/955/.

- Рабинович Ф.Н. Дисперсно армированные бетоны. М: Стройиздат, 1989. 176 с.

- Фаликман В.Р. Наноматериалы и нанотехнологии в современных бетонах // Промышленное и гражданское строительство. 2013. №1. С. 31-34.

- Булярский С.В. Углеродные нанотрубки: технология, управление свойствами, применение. Ульяновск: ООО «Стрежень», 2011. 478 с.

- Алаторцева У.В. Конструкционные сталефибробетоны, модифицированные комплексными углеродными микро- и наноразмерными добавками :дис. … канд. техн. наук: 05.23.05. Волгоград, 2011. 151 с.

- Shan S.P., Konsta-Gdoutos M.S., Metaxa Z.S., Mondal P. Nanoscale modification of cementious materials. Proceeding of the Third International symposium on nanotechnology in construction. Springer, 2009, pp. 125-130.

- Konsta-Gdoutos M.S., Metaxa Z.S., Shan S.P. Nanoimaging of highly dispersed carbon nanotube reinforced cement based materials / Seventh International RJLEM Symposium on Fibre Reinforced Concrete: Design and Applications, Chennai, India, 2008, pp. 125-131.

- Пономарев А.Н. Высококачественные бетоны. Анализ возможностей и практика использования методов нанотехнологии // Инженерно-строительный журнал. 2009. №6. С. 25-33.

- Ваучский М.Н. Нанобетон: мифы и реальность // Стройпрофиль. 2007, №8 URL: stroyprofile.com/archive/2889.

References

- Stradanchenko S.G., Pleshko M.S., Armeyskov V.N. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №4 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/1995/.

- Morgun V.N., Pushenko O.V.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №3 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/955/.

- Rabinovich F.N. Dispersno armirovannye betony [Dispersion reinforced concrete]. M: Stroyizdat, 1989. 176 p.

- Falikman V.R. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo. 2013. №1. pp. 31-34.

- Bulyarskiy S.V. Uglerodnye nanotrubki: tekhnologiya, upravlenie svoystvami, primenenie [Carbon nanotubes: technology, management properties, application]. Ul'yanovsk: OOO «Strezhen'», 2011. 478 p.

- Alatortseva U.V. Konstruktsionnye stalefibrobetony, modifitsirovannye kompleksnymi uglerodnymi mikro- i nanorazmernymi dobavkami [Structural dispersion reinforced concrete modified complex carbon micro and nanoscale additives]. : dis. … kand. tekhn. nauk: 05.23.05. Volgograd, 2011. 151 p.

- Shan S.P., Konsta-Gdoutos M.S., Metaxa Z.S., Mondal P. Nanoscale modification of cementious materials. Proceeding of the Third International symposium on nanotechnology in construction. Springer, 2009, pp. 125-130.

- Konsta-Gdoutos M.S., Metaxa Z.S., Shan S.P. Nanoimaging of highly dispersed carbon nanotube reinforced cement based materials. Seventh International RJLEM Symposium on Fibre Reinforced Concrete: Design and Applications, Chennai, India, 2008, pp. 125-131.

- Ponomarev A.N. Inzhenerno-stroitel'nyy zhurnal. 2009. №6. pp. 25-33.

- Vauchskiy M.N. Stroyprofil'. 2007, №8 URL: stroyprofile.com/archive/2889.