Химическая регенерация пропиточных растворов Mn(NO3)2  при производстве оксидно-полупроводниковых конденсаторов

С.Н. Иванченко, А.Г. Старостин, В.З. Пойлов

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, Россия

Аннотация: Одним из узких мест производства оксидно-полупроводниковых конденсаторов является достаточно быстрое старение пропиточных растворов азотнокислого марганца, используемых для формирования катодной обкладки двуокиси марганца. Этот эффект обусловлен образованием и накоплением примесей оксидов и нитридов марганца в растворах, что ведет к получению некачественного катодного покрытия диоксида марганца на танталовом аноде и, как следствие, неудовлетворительным характеристикам конденсаторов. Проблема старения растворов Mn(NO3)2 ведет не только к повышению затрат на приобретение материалов, но и значительно увеличивает объёмы отходов производства. В связи с этим в статье рассмотрены аспекты химической регенерации загрязненных растворов нитрата марганца, проанализированы возможные пути ее реализации применительно к существующему производству оксидно-полупроводниковых конденсаторов.

Ключевые слова: нитрат марганца, оксиды марганца, катодное покрытие, пропиточные растворы, нитриды марганца, оксигидроксид марганца, химическая регенерация.

В статье представлены результаты работ по исследованию химических методов очистки растворов азотнокислого марганца, подвергнутого гидролизу, от примесей оксидов, оксигидроксида и нитридов марганца. Эффективность регенерации раствора оценивали по результатам сравнения таких параметров, как рН, массовая доля нерастворимых частиц и концентрация примесных ионов в загрязненных, свежеприготовленных и очищенных растворах.

Состав пропиточных растворов анализировали при пониженных температурах методом рентгенофазового анализа с помощью рентгенофазового дифрактометра XRD 7000 фирмы «Shimadzu» (Japan). Для определения содержания металлов в пробах нитрата марганца использовали атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой «ThermoiCAP 6000» (USA), работающий на аргоне особой чистоты ТУ 2114-005-00204760-99.

Определение состава пропиточных растворов нитрата марганца

В процессе эксплуатации на линии «пропитка-пиролиз» при производстве оксидно-полупроводниковых конденсаторов используют циркулирующие растворы азотнокислого марганца концентрации 24, 48, 71 и 75%, которые существенно изменяют свои исходные характеристики. Визуально отмечается их потемнение, вызванное гидролизом нитрата марганца, а также занесением нерастворимых примесей с поверхности пропитываемых секций [1-5]. Отработанный раствор плотностью 1,81г/см3, эксплуатируемый в течении 9 месяцев, имеет черный цвет и кристаллизуется при температуре 26оС.

С целью установления наличия и состава примесей в отработанном растворе азотнокислого марганца проводили рентгенофазовый анализ (РФА). Для этого анализируемый раствор охлаждали до температуры кристаллизации (Т=26оС), полученные кристаллы анализировали на рентгеновском дифрактометре.

Согласно результатам РФА основным компонентом отработанного раствора является Mn(NO3)2х4Н2О, а в состав примесей входят: MnN, Mn4N, MnO2, Mn4N0,95, MnOOH, Mn2С0,6N0,21, Mn3O4, MnO. Четырехводный нитрат марганца и оксигидроксид марганца при пиролизе разлагаются до оксидов марганца MnO2, Mn3O4, MnO. Наличие в пропиточном растворе монооксида, диоксида, триоксида марганца не оказывает негативного воздействия на качество катодного покрытия.  Нитриды марганца с ростом температуры до 300оС при пиролизе термодинамически становятся более устойчивыми и входят в состав катодного покрытия. Эти примеси отрицательно влияют на электрические характеристики получаемых конденсаторов за счет протекания реакции взаимодействия нитридов марганца с MnO2 или Ta2O5 под воздействием электрического тока внутри готового конденсатора, что ведет к пробою диэлектрика конденсатора. Кроме того, нерастворимые в солевом растворе примеси спсобны адсорбироваться на поверхности пропитываемого анода, что ведет к нарушению морфологии покрытия [6-10]. Таким образом растворы Mn(NO3)2 насыщаются оксидами и нитридами марганца, нерастворимыми в солевом растворе. Кроме того, значительное содержание соли из растворов расходуется при обменном взаимодействии с водой на образование гидроксинитрата марганца. Все эти процессы отражаются на значениях оптической плотности, концентрации и рН пропиточных растворов азотнокислого марганца, и, как следствие, на качестве катодного покрытия диоксида марганца.

Согласно действующей технологии постоянному контролю подвергают только плотность растворов: ежедневно проводят ее измерение и корректировку путем добавления деионизованной воды или расплава тетрагидрата нитрата марганца. Для установления тенденций изменения качества растворов были проведены периодические измерения рН, концентрации и оптической плотности растворов.

Проведенные в течении полугода наблюдения за состоянием растворов показали постепенное снижение концентрации нитрата марганца в них при росте рН. Эти изменения соответствуют протеканию гидролиза соли по механизму:

Mn(NO3)2 + HOH = MnOHNO3 + HNO3             (1)

MnOHNO3 + HOH = Mn(OH)2 + HNO3          (2)

Кроме того, снижению концентрации азотнокислого марганца способствует расход его на формирование катодной обкладки конденсаторов. Как видно из уравнений 1 и 2, при обменном взаимодействии нитрата марганца с водой происходит высвобождение катионов водорода в составе азотной кислоты, что должно обеспечивать более кислую среду раствора. Однако, следует принять во внимание тот факт, что при температуре пропитки (60оС) азотная кислота парит. Это явление ведет к понижению кислотности растворов. В конечном счете, повышение рН при снижении концентрации нитрата марганца в пропиточных растворах ведет к менее полному протеканию реакции его пиролитического разложения, и, как следствие, получению некачественного покрытия диоксида марганца.

В связи с возникшей проблемой было предложено очищать растворы от примесей. Исходя из анализа литературных данных наиболее целесообразной представляется химическая регенерация растворов нитрата марганца: данный метод позволяет не только избавиться от примесей, но и восстановить исходную концентрацию и рН раствора соли.

Химическая очистка пропиточных растворов

нитрата марганца от примесей

Наиболее неблагоприятной примесью в пропиточных растворах нитрата марганца является нитрид тетрамарганца. Его удаление возможно осуществить химическими методами, а именно окислением:

Mn4N + 10HNO3 +5H2O2 = 4Mn(NO3)2 + 3NO2 + 10H2O       (3)

При воздействии окислителей на загрязненный примесями оксидов, оксигидроксида и нитридов марганца раствор происходит также восстановление оксидов марганца:

MnO2+ 2HNO3 +H2O2 = Mn(NO3)2 + 2H2O + O2      (4)

Из данных термодинамического анализа возможных реакций окисления нитрида тетрамарганца следует, что данные процессы протекают с высокой полнотой и термодинамической вероятностью.

В качестве окислителя была выбрана смесь перекиси водорода и азотной кислоты в объёмном отношении 1:2. Причем, наибольшую степень осветления обеспечивает введение минимального объёма смеси перекиси водорода и азотной кислоты в загрязненный пропиточный раствор азотнокислого марганца.

Выбор данных веществ обоснован тем, что они, являясь сильными окислителями, не содержат атомов других элементов помимо присутствующих в загрязненном растворе. Внесение же ионов посторонних элементов приведет к повышению токов утечки и пробою диэлектрика пентаоксида тантала в конденсаторе.

Для определения эффективности предложенного метода была проведена химическая регенерация загрязненного раствора азотнокислого марганца исходной концентрацией 75% (масс.).

После чего три образца (свежий, загрязненный и регенерированный растворы) были проанализированы на соответствие ТУ 2622-001-076-28635-2007, в котором регламентировано допустимое содержание примесей в тетрагидрате нитрата марганца (таблица №1).

Таблица № 1

Содержание примесей в свежем (1), загрязненном (2) и регенерированном (3) растворе Mn(NO3)2

| Контролируемый параметр | Норма | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Массовая для нерастворимых в воде веществ, % | Не более 0,005 | 0,001 | 0,005 | 0,003 |
| Массовая доля хлоридов, % | Не более 0,001 | Не более 0,001 | 0,001 | Не более 0,001 |
| Массовая доля сульфатов, % | Не более 0,01 | Не более 0,01 | Не более 0,01 | Не более 0,01 |
| Массовая доля железа, % | Не более 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| рН водного раствора марганца (II) нитрата 4-водного с массовой долей 5% | 2,8 – 3,6 | 3,0 | 4,1 | 2,9 |
| Массовая доля водорода пероксида, % | Не более 0,015 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Массовая доля фторидов, % | Не более 0,0002 | Не более 0,0002 | Не более 0,0002 | Не более 0,0002 |
| Содержание кальция, мкг/г | 0,001 | 1,10±0,05 | - | 0,97±0,75 |
| Содержание кобальта, мкг/г | 0,0005 | 0,17±0,003 | - | 0,20±0,01 |
| Содержание меди, мкг/г | 0,001 | 0,33±0,02 | - | 0,24±0,12 |
| Содержание кадмия, мкг/г | 0,001 | 0,14±0,29 | - | 0,05±0,16 |
| Содержание натрия, мкг/г | - | 7,08±0,18 | - | 5,73±3,45 |
| Содержание никеля, мкг/г | 0,0005 | 0,85±0,09 | - | 1,21±0,19 |
| Содержание свинца, мкг/г | 0,001 | менее 0,02 | - | менее 0,02 |
| Содержание цинка, мкг/г | 0,0005 | 0.18±0.004 | - | 0.25±0.05 |

Из таблицы №1 видно, что раствор нитрата марганца, очищенный путем введения добавки смеси азотной кислоты и перекиси водорода, обладает свойствами, аналогичными исходному раствору Mn(NO3)2: массовая доля нерастворимых частиц и рН обоих образцов близки. Содержание примесных ионов в них также близко и находится в пределах нормы.

Полученные результаты демонстрируют высокую эффективность химической регенерации пропиточных растворов нитрата марганца путем добавления смеси азотной кислоты и перекиси водорода как способа очистки от примесей. Данный метод позволяет не только удалить неблагоприятные частицы нитридов и оксидов марганца, но и восстановить исходную концентрацию и рН растворов.

Полученный регенерированный раствор концентрацией нитрата марганца 75% использовали в существующей технологии конденсаторов, что позволило доказать осуществимость данного метода очистки непосредственно на производстве.

На пористых танталовых анодах с покрытием диэлектрика пентаоксида тантала (исходные значения электрических параметров которых лежат в пределах нормы) были сформированы катодные покрытия по двух вариантам:

- 1 вариант – согласно технологии, с использованием для пропитки анодов циркулирующего раствора Mn(NO3)2;

- 2 вариант - согласно технологии, с использованием для пропитки анодов регенерированного раствора Mn(NO3)2.

Далее согласно технологии производства на секции были нанесены контактные слои из графита и серебросодержащей пасты. После чего был сформирован корпус чип-конденсаторов. Результаты изготовления конденсаторов серии К53-68 габарит «В» 20В*2,2мкФ и 40В*0,47мкФ представлены в таблице №2.

Таблица № 2

Результаты изготовления конденсаторов серии К53-68 габарит «В» 20В*2,2мкФ и 40В*0,47мкФ

| Номинал | Характеристики | Электрические параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20В*2,2мкФ |  | C, мкФ | tgơ, % | Iут., мкА | R, Ом |
|  | Нормы | 2,2 | 6 | 1,5 | - |
|  | Формованные аноды | 1,88 | 0,45 | 0,4 | - |
|  | Нормы | 2,2 | 8 | 10 | 3,2 |
|  | 1 вариант секций | 1,9 | 2,2 | 0,1 | 1,72 |
|  | 2 вариант секций | 1,83 | 2,2 | 0,1 | 1,56 |
|  | Нормы | 2,2 | 7,6 | 0,49 | 3,3 |
|  | 1 вариант конденсаторов | 1,8 | 3,1 | 0,1 | 1,4 |
|  | 2 вариант конденсаторов | 2,1 | 3,9 | 0,1 | 1,3 |
| 40В*0,47мкФ | Нормы | 0,47 | 6 | 1,5 | - |
|  | Формованные аноды | 0,45 | 1,16 | 0,26 | - |
|  | Нормы | 0,47 | 6 | 10 | 8,4 |
|  | 1 вариант секций | 0,47 | 3,1 | 0,1 | 3,5 |
|  | 2 вариант секций | 0,46 | 3,34 | 0,1 | 3,2 |
|  | Нормы | 0,47 | 5,6 | 0,49 | 8,6 |
|  | 1 вариант конденсаторов | 0,49 | 4,2 | 0,1 | 3,0 |
|  | 2 вариант конденсаторов | 0,46 | 4,2 | 0,1 | 2,7 |

Основными электрическими параметрами оксидно-полупроводниковых конденсаторов, подлежащих контролю на всех стадиях изготовления, являются: ёмкость (C, мкФ), тангенс угла диэлектрических потерь (tgơ, %), токи утечки (Iут., мкА), сопротивление (R, Ом) [11, 12]. Как видно из таблицы №2, электрические параметры секций и конденсаторов обоих вариантов изготовления и обоих рассмотренных номиналов соответствуют нормам. При этом, конденсаторы, изготовленные на очищенном нитрате марганца, обладают меньшим ЭПС (эквивалентным последовательным сопротивлением). Это свидетельствует о высокой эффективности метода химической регенерации загрязненных пропиточных растворов азотнокислого марганца в производстве оксидно-полупроводниковых танталовых конденсаторов.

Обсуждение результатов и выводы

В ходе исследований разработан и испытан в производственных условиях метод очистки пропиточных растворов Mn(NO3)2 от примесей оксидов и нитридов марганца. Характеристики регенерированного раствора Mn(NO3)2 полностью соответствуют характеристикам свежеприготовленного, а содержание примесных ионов находится в пределах допустимых норм. При использовании метода химической регенерации происходит практически полное восстановление исходной концентрации нитрата марганца в растворе за счет протекания реакций окисления нитрида тетрамарганца и восстановления оксидов марганца. Изготовленные с использованием очищенных растворов нитрата марганца секции и конденсаторы показывают значения электрических параметров, соответствующие нормам. Применение данного метода очистки растворов Mn(NO3)2 от примесей может привести к снижению затрат и объёмов отходов при производстве оксидно-полупроводниковых конденсаторов.

Литература

- Кулакова Е.А., Иванченко С.Н., Старостин А.Г., Пойлов В.З. Выявление путей образования примесей в пропиточных растворах Mn(NO3)2 при производстве оксидно-полупроводниковых конденсаторов // Вестник ПНИПУ. – 2015. - №2 – с.30 - 40.

- Ныркова Л.И. Синтез и физико-химические свойства диоксида марганца. Автореферат дис-ии на получение степени канд. хим. н. Киев: Изд-во Инст-та общ. и неорг. химии им. В.И. Вернадского, 1996. – 18с.

- Рипан Р., Четяну И. Неорганическая химия. – М.: Мир, 1972. – Т. 2. – С. 56–59.

- Уэллс А. Структурная неорганическая химия / пер. с англ. В.А. Долгих. – М.: Мир, 1987. – Т. 2. – 207 c.

- Химическая энциклопедия: в 5 т / под ред. И.Л. Кнунянца. – М.: Советская энциклопедия, 1988. – Т. 2. – 625 c.

- Глинка Н.Л. Общая химия. 24-е изд. –Л.: Химия, 1985. – С. 642-645.

- Лидин Р.А. Химические свойства неорганических веществ: Учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., испр. – М.: Химия, 2000. – с.399.

- Старостин А.Г., Федотова О.А. Особенности получения покрытия диоксида марганца методом термолиза на танталовом аноде конденсатора // «Инженерный вестник Дона», 2014, №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2014/2270.

- Старостин А.Г., Кузина Е.О., Федотова О.А. Прогнозирование продуктов разложения нитрата марганца // «Инженерный вестник Дона», 2014, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N4y2014/2581.

- Mao-wen Xu1, Shu-Juan Bao. Nanostructured MnO2 for Electrochemical Capacitor / Energy Storage in the Emerging Era of Smart Grids, 2011, p. 478.

- Ренне В.Т. Электрические конденсаторы. - Л.: Энергия, 1969. - 502с.

- Jaekun Kim, Hyungjin Yu, Woonghee Hong. A study on the characteristics of solid capacitor according to the pyrolysis methods. Korean Chem. Eng. Res., vol. 44, №6, December, 2006, pp. 614-622.

References

1. Kulakova E.A., Ivanchenko S.N., Starostin A.G., Poiliv V.Z. Vestnik PNIPU.  2015.  №2.  pp. 40 -50.

2. Nyrkova L.I. Sintez I fiziko-khimicheskie svoystva MnO2. Тhesis of the candidate of technical sciences. Kiev, 1986. 250 p.

3. Ripan R., Chetyanu I. Neorganicheskaya khimiya [Inorganic chemistry]. M.: Mir, 1972, vol. 2, pp. 56-59.

4. Wells A. Strukturnaya neorganicheskaya khimiya [Structure inorganic chemistry]. M.: Mir, 1987, vol. 2. 207 p.

5. Khimicheskaya entsiklopediya: v 5 tomakh [Chemical encyclopedia: in 5 volumes]. Ed. I.L. Knunyants. M.: Sovetskaya entsiklopediya, 1988, vol. 2. 625 p.

- Glinka N.L. Obschaya khimia [General chemistry]. 24-e izd. L.: Khimiya, 1985. pp. 642-645.

- Lidin R.A. Khimicheskie svoystva neorganicheskikh veschestv [Chemical properties of inorganic matters]: Ucheb. Posobie dlya vuzov. – 3-е izd., ispr. М.: Khimiya, 2000. p.399.

- Starostin A.G., Fedotova O.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2014/227.

- Starostin A.G., Kuzina E.O., Fedotova O.A.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N4y2014/2581.

- Mao-wen Xu1, Shu-Juan Bao. Nanostructured MnO2 for Electrochemical Capacitor / Energy Storage in the Emerging Era of Smart Grids, 2011, p. 478.

- Rеnnе V.Т. Elektricheskie kondensatory [Electrical capacitors]. S.-Petersburg: Energiya, 1969. 502 p.

- Jaekun Kim, Hyungjin Yu, Woonghee Hong. A study on the characteristics of solid capacitor according to the pyrolysis methods. Korean Chem. Eng. Res., vol. 44, №6, December, 2006, pp. 614-622.