Влияние лигносульфоната на основные физико-механические свойства

пигментированного гипса

А.К. Сысоев, В.А. Чарухина

Академия строительства и архитектуры ДГТУ (г. Ростов-на-Дону)

Аннотация: Рассмотрены области применения лигносульфоната как химической добавки для применения в гипсовых композициях. Исследовано влияние лигносульфоната на физико-механические свойства   пигментированного гипса. В работе изучено влияния лигносульфоната на такие свойства гипса, как прочностные свойства, водопоглощение, коэффициент размягчения и изменение цветовой гаммы материала. Установлено что применение лигносульфоната в значительной степени не только повышает физико-механические свойства материала, но и эксплуатационную долговечность пигментированного гипса, что расширяет области применения этих материалов.

Ключевые слова: лигносульфонат, пигментированный гипс, физико-механические свойства, прочностные свойства, водопоглощение, коэффициент размягчения, изменение цветовой гаммы, эксплуатационная долговечность.

Состояние вопроса

Применение технических лигнинов-одно из   направлений комплексного использования растительного сырья и химической переработки древесины в народном хозяйстве РФ.  В РФ имеются большое количество ЦБК, где образуются и производятся лигносульфонаты различного состава. В Архангельской области – Соломбальский, Архангельский, Котласский ЦБК. В Иркутской области – АО «Усть-илимский концерн», АО «Братскомплексхолдинг», Байкальский ЦБК, Ждановский ЦБК, Азамайский ЦБК, Карапчанский ЛПХ.  В Ленинградской области – Выборский ЦБК, Сяський комбинат. В Карелии – ОАО «Кодопога», ОАО «Сегежабумпром». Пермская область - Пермский ЦБК, Камский ЦБК, ОАО «Соликамсбумпром», АО «Вишерабумпром». Это лишь небольшой перечень ЦБК РФ где имеются лигносульфонаты.

Лигносулфонаты характеризуются наличием и многообразием ценных свойств, доступностью и относительно низкой стоимостью.

Область применения и назначение лигносульфонатов приведены в табл.1

Таблица1

Область и назначение лигносульфонатов

| Область применения | Назначение лигносульфонатов |
| --- | --- |
| Производство строительных материалов | Лигносульфонаты натрия - гидрофилизующие пластификаторы для бетона и сухих смесей. При производстве теплоизоляционных и отделочных плит в качестве упрочняющей добавки. При производстве кирпича в качестве пластификатора глин. Диспергаторы для сухой штукатурки. Модификаторы гипса. При производстве керамзита как корректирующая добавка. В качестве пластификатора при изготовлении гипсокартонных листов. Для пластификатора цемента. При производстве огнеупоров как связующее [1-5]. |
| Нефтедобыча | Реагент для регулирования параметров буровых растворов. Компонент гелеообразующих систем. Для укрепления буровых шахт, скважин [6-7]. |
| Горнодобывающая промышленность | В качестве флотореагента. Для укрепления буровых шахт. Для укрепления покрытий и оснований из грунтов [8]. |
| Металлургия | Связующее для формовочных и стержневых смесей для различного литья. В качестве флотореагента. В качестве связующего и пластификатора. В качестве смазочных и смазочно-охлаждающих жидкостей при горячей штамповке и ковке. |
| Химическая промышленность | В производстве пестицидов и протравителей семян. В пищевой и парфюмерной промышленности. |
| Электролиз | Электролиз цинка и ускорение процессов [9]. |
| Очистка сточных вод | Очистка вод, содержащих компоненты карбамидоформальдегидных смол. |
| Агропромышленный комплекс | Корма для животных. Питательные микроэлементы и удобрения. Пестициды. |
| Производство пигментов и красителей | В качестве диспергаторов красок, чернил в водной среде |
| Стабилизаторы эмульсий | Компонент для устойчивости и сохранности системы. Стабилизация водно-масляных, водно-битумных эмульсий. |

Лигносульфонаты широко применяются за рубежом.

Основные производители и мощности производимого материала представлены на рис.1

Рис.1 Основные производители лигносульфонатов за рубежом.

Лигносульфонаты технические представляют собой натриевые соли лигносульфоновых кислот с примесью редуцирующих и минеральных веществ, а также обладают высокой поверхностной  активностью[10-14]. Элементарный состав лигносульфонатов следующий (%): С-33,9; О-46,8; S-9,5; Na-5,7; K-0,18; Mg -0,80; прочие- 3,12.

Основная цель проводимой работы – исследование возможности повышения водостойкости пигментированных гипсов путем модификации их структуры с помощью лигносульфонатов.

Материалы, оборудование и методика испытаний

В качестве вяжущего применяли гипс среднего помола марки Г-5 ГОСТ 125-79. В качестве пигментов применялись пигменты IRON OXIDE PRINTONIK (RED 110 -красный, GREEN5605-зеленый, YELLOW313 –желтый). Основные характеристики пигментов представлены в работе[19-20].

Характеристики пластификаторов-лигносульфоната, суперпластификаторов С-3 и Мурапласта ФК-48 представлены в табл.2-4.

Таблица 2

Физико-технические показатели лигносульфоната

| Наименование показателя | Значение показателя по ТУ 2455-028-00279580-2004 | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Вязкая жидкость темно-коричневого цвета | соответствует |
| Массовая доля сухих веществ, % не менее | 50 | 53 |
| Массовая доля основного вещества, % не менее | - | - |
| Массовая доля золы к массе сухих веществ, % не более | 25 | 18-25 |
| pH, не менее | 4,5 | 4,5 |
| Предел прочности при растяжении высушенных образцов, МПа, не менее | 0,60 | 0,60 |
| Вязкость условная, с, не менее | 80 | 80-120 |
| Плотность, г/см3 | 1,28 | 1,28-1,29 |
| Массовая доля редуцирующих веществ к массе сухих веществ, % не более | 15 | 14 |

Таблица 3

Физико-технические свойства суперпластификатора  С-3

| Наименование показателя | Значение показателя по ТУ5870-002-58042865-05 | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Порошок светло-коричневого цвета | Соответствует |
| Массовая доля воды,%, не более | 10 | 8,5 |
| Массовая доля активного вещества в пересчете на сухой продукт,%, не менее | 69 | 73 |
| Массовая доля золы в пересчете на сухой продукт, не более | 38 | 29 |
| рН 2,5% водного раствора | 7-9 | 8 |

Таблица 4

Физико-технические свойства Мурапласт ФК 48

| Наименование показателя | Значение показателя по ТУ 5745-006-51552155-2009 | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Жидкость коричневого цвета со специфическим запахом | соответствует |
| Растворимость в воде | Полностью растворяется в воде | соответствует |
| Величина рН, ед. рН | 7,0-9,0 | 8 |
| Плотность, кг/дм3 | 1,180-1,210 | 1,20 |

При проведении испытаний пластификаторы смешивали с водой, а затем в этот раствор вводили гипсовое вяжущее. Перед тем как испытывать и проводить исследования по методике ГОСТ 23789-79 и методам, изложенным в следующих работах[19-20], была принята следующая последовательность предварительных испытаний:

- определялась нормальная густота гипсового теста, и изучалось влияние пластификаторов на изменение нормальной густоты и снижение количество воды затворения при их применении;

- изучалось изменение сроков схватывания при применении пластификаторов.

В дальнейшем оценивалось влияние пластификатора ЛСТ  на прочностные свойства  пигментированного гипсового материала, и изучались такие важные свойства как водопоглощение, коэффициент размягчения   и изменение цвета. Испытания проводились в сравнении с другими известными пластификаторами.

Основные результаты испытаний представлены в табл. 5-6.

Таблица 5

Физико-механические свойства гипсового камня при различном содержании добавки ЛСТ

| Вид добавки | К-во добавки,% | Предел прочности при сжатии , Rcж, МПа | Водопогло-щение Wм,% через 1 сут. | Коэффициент размягчения Кр через 1 сут | Плотностьρ, г/см3 | Влияние пигмента на цвет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без добавки | - | 4,8 | 24 | 0,45 | 1.29 | - |
| ЛСТ | 0,25 | 6,9 | 9 | 0,55 | 1.31 | нет |
| ЛСТ | 0,5 | 8,4 | 8 | 0,66 | 1.32 | нет |
| ЛСТ | 0,75 | 9,3 | 7,5 | 0,7 | 1.345 | нет |
| ЛСТ | 1,0 | 8,3 | 8,0 | 0,7 | 1.357 | нет |
| ЛСТ | 1,5 | 6,5 | 10,0 | 0,5 | 1.35 | нет |
| ЛСТ | 2,0 | 4,0 | 15 | 0,40 | 1.30 | нет |

Таблица 6

Влияние пластификаторов на  основные  свойства пигментированного гипса *

| №п/п | Кол-во и вид добавки | Кол-во и вид пигмента | Изменение параметра, через время, сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 3 | 7 | 21 |
| Предел прочности при сжатии Rсж, МПа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Без добавки | Без пигмента | 4,8 | 5,2 | 5,0 | 5,4 |
|  | 1% ЛСТ | 0,5% RED 110 | 8,46 | 8,0 | 8,2 | 8,5 |
|  | 1% С-3 | 0,5% RED 110 | 8,57 | 9,0 | 8,5 | 9,2 |
|  | 1% ФК-48 | 0,5% RED 110 | 14,9 | 14 | 14,2 | 13,3 |
| Водопоглощение по массе Wм, % |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Без добавки | Без пигмента | 24 | 29 | 36 | 42 |
|  | 1% ЛСТ | 0,5% RED 110 | 8 | 10 | 14 | 16 |
|  | 1% С-3 | 0,5% RED 110 | 4 | 12 | 26 | 34 |
|  | 1% ФК-48 | 0,5% RED 110 | 5 | 15 | 30 | 47 |
| Коэффициент размягчения Кр |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Без добавки | Без пигмента | 0,45 | 0,33 | 0,27 | 0,25 |
|  | 1% ЛСТ | 0,5% RED 110 | 0,95 | - | 0,72 | 0,67 |
|  | 1% С-3 | 0,5% RED 110 | 0,61 | - | 0,54 | 0,41 |
|  | 1% ФК-48 | % RED 110 | 0,54 | - | 0,51 | 0,21 |
| Изменение цвета пигмента |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Без добавки | Без пигмента | - | - | - | - |
|  | 1% ЛСТ | 0,5% RED 110 | Нет измен. | Нет измен. | Нет измен. | Нет измен. |
|  | 1% С-3 | 0,5% RED 110 | Нет измен. | Не большое изменение | Резкое изменение | Резкое изменение |
|  | 1% ФК-48 | 0,5% RED 110 | Нет измен. | Не большое изменение | Резкое изменение | Почернение окраса |
| Растворимость пигмента в воде |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Без добавки | Без пигмента |  |  |  |  |
|  | 1% ЛСТ | 0,5% RED 110 | Не раств. | Не раств. | Не раств. | Не раств. |
|  | 1% С-3 | 0,5% RED 110 | Не раств. | Не раств. | растворимость | растворимость |
|  | 1% ФК-48 | 0,5% RED 110 | Не раств. | Не раств. | растворимость | Значительная растворимость |

- -Примечание в табл. 6 представлены лишь некоторые из результатов влияния пластификаторов на свойства пигментированных гипсов.

Проведенные исследования показывают, что при различных вариантов соотношения содержания добавок от 0,25 до 1% и расходов пигментов IRON OXIDE PRINTONIK, в том числе RED 110 -красный, GREEN5605-зеленый, YELLOW313 –желтый при расходах 0,25 до 2% имеется следующий порядок эффективности применения пластификаторов.

Добавки С-3, Мурапласт ФК-48 эффективно использовать для повышения прочностных свойств пигментированных гипсов, эксплуатирующийся только в сухих условиях, т. без воздействия на материал воды.   Добавку ЛСТ возможно применять при воздействии на материал воды в течение 21 суток и при этом цветность материала не изменяется.

Следует особенно подчеркнуть, что лигносульфонаты отличаются следующими особенностями[15-18,21]:

- по химической природе – анионные водорастворимые полимеры с большим диапазоном значений молекулярной массы – 1500 – 200000 единиц. [15];

- при их введение происходит снижение водогипсового отношения за счет водоредуцирующего действия;

- лигносульфонаты имеют тенденцию образовывать с соединениями железа в результате модификации полимерной матрицы комплексные соединения в зависимости от степени окисления. [21]. В результате такой ассоциации происходит связывание Са2+ и Fe2+ с увеличением молекулярной массы лигносульфонатов;

- при введение в гипсовое тесто такого рода ПАВ происходит адсорбция на гидрофильных поверхностях при сопровождении гидрофобизации последних.

Выводы и предложения

1. Проведенными исследованиями установлено, что получение эффективных гипсовых композитов с повышенными эксплуатационными качествами возможно за счет применения лигносульфонатов.

2. Дальнейшие исследования необходимо продолжить в части дальнейшей модификации самих лигносульфонатов, что позволит при сохранении цвета пигментированного гипса значительно повысить его водостойкость.

Литература

1. Ферронская А.В. Долговечность гипсовых материалов, изделий и конструкций М.: Стройиздат, 1984.156 с.

2. Ферронская А.В. Гипсовые материалы и изделия (производство и применение): Справочник. М.: Изд-во АСВ, 2004. 488 с.

3. Федорова В.В., Сычева Л.И.  Влияние пластифицирующих добавок на свойства гипсовых вяжущих// Успехи в химии и химической технологии. Т.ХХIХ.2015.№7. С.78- 80.

4. Патент RU 2384538. С04В22/14, С04В 24/24 Коваленко С.В., Щербина С.П. и др. комплексная добавка в бетонные смеси и строительные растворы. Заявл.04.04.2008. Опубл.20.03.2010.

5. Патент RU 2377208. С04В24/16. Добавка для бетонных смесей. Заявл.09.07.2008.Опубл.27.12.2009. Бюл. №36.

6. Русаков Д.С. Модификация фенолформальдегидной смолы продуктами сульфитно-целлюлозного производства//Системы. Методы. Технологии. 2016.№1(29) С. 113-119.

7. Аширбекова Р.О. Исследование и разработка рецептур гелеообразующих составов на основе лигносульфанатов//Вестник КазНТУ.2015.№4. С. 169-177.

8. Дубинина А.В., Марцуль В.Н. Использование лигносульфонатов для очистки сточных вод, содержащих компоненты карбомидноформальдегидных смол//Вестник Витебского ГТУ. 2014. №27. С.141-145.

9. Колесников А.В., Семенов К.В. Электролиз цинка из сульфатных кислых и нейтральных растворов в присутствии лигносульфоната. //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. №1. №4-1.2016. С.57-60.

10. Евстифеев Е.Н., Нестеров А.А. Разработка модифицированных лигносульфонатов//Изв. Вузов. Сев. - Кавк.регион. Естеств. науки. 2006. №4. С. 48-53.

11. И.П. Дейнеко Утилизация лигнинов: достижения, проблемы и перспективы// Химия растительного производства. 2012. №1. С.5-20

12. Непенин В.Н. современное состояние и перспективы использования технических лигносульфонатов в народном хозяйстве//Химия и использование лигнина: Тезисы докладов 7–й Всесоюзной конференции-Рига.1987.С. 169-170.

13. Lewis N. G., Yean W. Q. High performance size-exclusion chromatography of lignosulfonates//J.Chromotogr.-1985.Vol.331,№4. pp. 409-424.

14. Lewis N.G., Coring D.A., Wong A. Fractioantion of lignosulfonates released during the early stages of delignifications//Canad. J. Chem. pp.  344-414.

15. Болатбаев К.Н., Луговицкая Т.Н., Колосов А.В. Идентификация и физико-механические свойства лигносульфонатов в растворах// Ползунковский вестник 2009. №3 С.308-312.

16. Бровко О.С., Паламарчук И.А., Макаревич Н.А., Бойцова Т.А. Полимолекулярные характеристики лигносульфонатов натрия, хитозана и полиэтиленполиамина//Химия растительного сырья. 2009. №1. С.29-36.

17. Петров Н.А., Давыдов И.Н. Акодис М.М., Комкова Л.П., Мамаева О.Г. Исследование зарубежных лигносульфатных реагентов – разжижителей буровых растворов// Нефтегазовое дело. 2006. С 1-12.

18. Жолобов А.Л., Жолобова Е.А.  Комплексная оценка конкурентоспособности строительных технологий //Инженерный вестник Дона, 2017, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2013/1705/.

19. Сысоев А.К., Чарухина В.А. Влияние импрегнирования путем поверхностной гидрофобизации на водостойкость гипсовых композитов //Инженерный вестник Дона, 2017, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2017/4083/.

20. Сысоев А.К., Чарухина В.А. Влияние пигментов на основные свойства физико – механические свойства гипса // Инженерный вестник Дона. 2017. №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2017/4146/.

21. Ксенофонтова М.М., Митрофанова А.Н., Пряхин А.Н., Лунин В.В. Реакция озона с лигносульфонатом натрия в присутствии ионов железа// Журнал Физической химии. 2005.т.79.№7. С.1185-1188.

Reference

1. Ferronskaja A.V. Dolgovechnost' gipsovyh materialov, izdelij i konstrukcij [Gypsum cement gypsum-pozzolanic binders, concretes and products]. M.: Strojizdat, 1984.156p.

2. Ferronskaja A.V. Gipsovye materialy i izdelija (proizvodstvo i primenenie): [Gypsum materials and products (production and use): Reference guide]. Spravochnik. M.: Izd-vo ASV, 2004. 488p.

3. Fedorova V.V., Sycheva L.I.  Uspehi v himii i himicheskoj tehnologii. T.HHIH.2015.№7. pp.78- 80.

4. Patent RU 2384538. S04V22/14, S04V 24/24 Kovalenko S.V., Shherbina S.P. i dr. kompleksnaja dobavka v betonnye smesi i stroitel'nye rastvory. Zajavl.04.04.2008. Opubl. 20.03.2010.

5. Patent RU 2377208. S04V24/16. Dobavka dlja betonnyh smesej. Zajavl.09.07.2008. Opubl.27.12.2009. Bjul. №36.

6. Rusakov D.S. Sistemy. Metody. Tehnologii. 2016.№1 (29) pp. 113-119.

7. Ashirbekova R.O. Vestnik KazNTU.2015.№4. pp. 169-177.

8. Dubinina A.V., Marcul' V.N. Vestnik Vitebskogo GTU. 2014. №27. pp.141-145.

9.  Kolesnikov A.V., Semenov K.V. Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2016. №1. №4-1. 2016. pp.57-60.

10. Evstifeev E.N., Nesterov A.A. Izv. Vuzov. Sek.Kavk.region. Estestv.nauki. 2006.№4. pp. 48-53.

11. Dejneko I.P.   Himija rastitel'nogo proizvodstva. 2012. №1. pp.5-20.

12. Nepenin V.N. sovremennoe sostojanie i perspektivy ispol'zovanija tehnicheskih lignosul'fonatov v narodnom hozjajstve.Himija i ispol'zovanie lignina: Tezisy dokladov 7–j Vsesojuznoj konferencii-Riga.1987.pp. 169-170.

13. Lewis N. G., Yean W. Q. J.Chromotogr.1985.Vol.331, №4. pp.409-424.

14. Lewis N.G., Coring D.A., Wong A. Fractioantion of lignosulfonates released during the early stages of delignifications. Canad.J.Chem. pp. 344-414.

15. Bolatbaev K.N., Lugovickaja T.N., Kolosov A.V. Polzunkovskij vestnik 2009. №3 pp.308-312.

16. Brovko O.S., Palamarchuk I.A., Makarevich N.A., Bojcova T.A. Himija rastitel'nogo syr'ja. 2009.№1. pp.29-36.

17. Petrov N.A., Davydov I.N. Akodis M.M., Komkova L.P., Mamaeva O.G.  Neftegazovoe delo. 2006. pp. 1-12.

18. Zholobov A.L., Zholobova E.A.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2017, №2. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2013/1705/.

19. Sysoev A.K., Charuhina V.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2017, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2017/4083/.

20. Sysoev A.K., Charuhina V.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2017. №2. URL: URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2017/4146/.

21. Ksenofontova M.M., Mitrofanova A.N., Prjahin A.N., Lunin V.V.  Zhurnal Fizicheskoj himii. 2005. t.79.№7.pp.1185-1188.