Способы учёта энергозависимости эффективной массы горячих носителей в объёме полупроводников типа АIIIВV для различных случаев дисперсии

И.В. Малышев, К.А. Филь, Е.Н. Осадчий

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Аннотация: В работе рассмотрены способы учёта энергозависимости эффективной массы горячих носителей в объёме полупроводников типа АIIIВV для трех различных случаев дисперсии. Проанализированы классическое отклонение дисперсии от квадратичного закона, кейновское отклонение дисперсии от квадратичного закона и зависимость m(W), связанная с двухдолинным представлением полупроводников типа АIIIВV.

Ключевые слова: дисперсионная характеристика, эффективная масса, квадратичный закон, кейновское отклонение дисперсии, эффект «утяжеления» электронов, энергетические зависимости, разогревные эффекты.

При исследовании механизмов нелинейности твердотельной плазмы, проявляющейся в сильных электрических полях (напряжённость которых в объёме некоторых полупроводников соизмерима с напряжённостью порогового поля эффекта Ганна), наиболее важным является вопрос об отклонении дисперсионной характеристики от квадратичного закона, которую можно учесть путем ввода зависимости эффективной массы m носителей от их средней энергии W [1, 2].

Известно [3], что на дне зоны проводимости (ЗП) эффективная масса носителей заряда положительна и является константой m = m0 > 0, а её энергия определятся как W0= kT0 (где: k - постоянная Больцмана; T0 = 300К – комнатная температура). На вершине ЗП  m < 0, а при разогреве внешним полем, с ростом энергии, когда W →    ( ширина зоны проводимости), величина m будет в точке  переходить через ± .

При одномерном кристаллографическом рассмотрении вдоль одной из осей, можно выделить три известных причины появлении этой зависимости [1, 3]:

1. Классическое отклонение дисперсии от квадратичного закона является определяющей причиной нелинейных свойств объёма полупроводника. Этот эффект записывается соотношением [2]:

,                                         (1)

где m0 – эффективная масса при энергии W=W0;  – полная ширина разрешённых значений W в ЗП при движении вдоль одной из осей. (Для направления <100> в GaAs определено  = 1,93 эВ).

2. Учёт Кейновского рассмотрения отклонения дисперсии от квадратичного закона, проявляющееся за счёт учёта влияния электронов основной зоны на поведение электронов в ЗП, что приводит к дополнительной энергии , квантование которой приводит, в свою очередь, к квантованию энергетических уровней и образованию дополнительных подзон [4]. Это проявляется в виде степенной зависимости:

.                                         (2)

3. Зависимость m(W), связанная с двухдолинным представлением полупроводников типа АIIIВV (АIIВVI и др.). Само по себе это представление довольно громоздко и может быть упрощено за счёт рассмотрения эффекта «утяжеления» электронов при переходе их в боковые долины в процессе разогрева. Это можно описать в виде соотношения [5]:

m = mн +                           (3)

где mн = 0,072 mс и mв = 1,2 mс – массы электронов в верхней и нижней долинах соответственно; mс – масса свободного электрона;  – энергия уровня дна боковой долины(для GaAs:   = 0,36эВ);  – интервал средних энергий электронов, внутри которого, при  , осуществляется переход в боковую долину. При рассеянии на оптических фононах:

= h0ωоф0,035эВ.

Подставляя вместо m0 в выражении (1) величину m из (2), получим достаточно общий закон изменения эффективной массы электрона в зоне проводимости из-за отклонения дисперсии от квадратичной зависимости:

.                             (4)

Если в соотношение (3) в качестве mн подставить величину m определяемую из (4), а в качестве mв соответствующую m, также определяемую из (4) для верхней долины (т.е. заменив в (4) m0 = mв – эффективная масса дна боковой долины, W0 = Wб,    – расстояние от дна боковой долины до вершины основной зоны,  – ширина зоны проводимости боковой долины (для GaAs: = 1,76 эВ;  = 2 эВ)), то получившийся при этом закон будет учитывать все три представленных эффекта изменения эффективной массы от энергии:

m =

(5)

Все вышеперечисленные подстановки проиллюстрированы на Рис.1 в виде трёх графиков, построенных в нормированном виде.

Так как полученное выражение достаточно громоздко и не удобно для применения в практических расчетах, можно, в качестве феноменологического подхода, не рассматривать отдельно каждый из вышеперечисленных случаев, а обобщить их в виде соотношения, полученного после разложения  = f (W) в ряд Тейлора и ограничения первым членом этого ряда [2, 5]:

,                                     (6)

где pm – безразмерный параметр, зависящий от типа полупроводника, определяемый из его дрейфовой характеристики.

Рис. 1. -  Энергетические зависимости нормированной эффективной массы для основной долины GaAs (график 1, уравнение (4)), боковой долины (график 2, уравнение (4)) и суммарная, учитывающая междолинный переход (график 3, уравнение (5)).

Этот вывод подтверждается графическим сравнением соотношений (5) и (6), приведённом на Рис.2, из которого видно практически полное совпадение кривых, особенно при , что соответствует диапазону изменения  ˃4,2.

Рис. 2. -  Энергетические зависимости нормированной эффективной массы, рассчитанные по уравнениям (5) (график 1) и (6) (график 2).

Проведём анализ соотношений (5) и (6) с использованием дифференциальных уравнений сохранения [8]:

;                                                 (7)

;                                                         (8)

где:  e – заряд электрона;  и – времена релаксации квазиимпульса p и энергии W соответственно.

После подстановки (7) в (6) и рассмотрения стационарного случая этих уравнений, получим в нормированной форме:

(9)

где:   – напряжённость порогового электрического поля эффекта Ганна [2].

Подставляя в уравнение (9) зависимости m(W), полученные ранее, можно оценить для вышеперечисленных случаев (4) - (6) влияние внешнего электрического поля на среднюю энергию носителей с учетом разных механизмов дисперсии (рис. 3) [6, 7].

Рис. 3. - Зависимости нормированных значений средней энергии носителей от внешнего постоянного поля, 1- для основной долины, 2 – для боковой долины, 3 – с учетом междолинного перехода, 4 – рассчитанный с использованием уравнения (6).

Из графиков, приведенных на рис 3, видно, что график 4, построенный с использованием уравнения (6), хорошо аппроксимирует кривую 3, построенную по уравнению (5) в диапазоне значений , что соответствует вышеупомянутому условию , и что вполне удовлетворяет обычному рабочему режиму приборов, использующих разогревные эффекты в структурах из GaAs [9 - 10].

Используя (6), определим плотность выходного тока как: E. Введя параметры: , а также , можно из решения стационарного случая уравнений (7) и (8), получить в нормированном виде:

.                                       (10)

Полученное уравнение имеет компактный вид и удобно для использования как для аналитических, так и для численных прикладных расчётов. График этой зависимости приведён на рис.4.

Рис. 4. -  График, построенный по соотношению (10).

Видно, что этот график, определяет экстремум в точке  = 1, что соответствует виду дрейфовой характеристики для GaAs ( он может быть также построен для объёмов других структур  полупроводников подобного типа). Это соответствие также подтверждается результатами анализа 3-го случая вышеизложенных рассмотрений m(W) по соотношению (5).

Литература

1. Малышев В.А. Метод анализа микроволновых нелинейных процессов в объёме полупроводников с переменной эффективной массой носителей заряда в сверхрешётках и в приборах на их основе // Известия ВУЗов. Электроника. 1999. №4. С. 3-10.

2. Малышев В.А. Теория разогревных нелинейностей плазмы твёрдого тела. // Изд. Ростовского Университета. 1979. 264 С.

3. Malyshev I.V., Fil K.A., Parshina N.V.  Methods of the Dispersion Type Accounting on Output Parameters of АIIIBV Type Semiconductors in Strong Electric Fields. // Materials of 2017 International Conference on Physics and Mechanics of New Materials and Their Applications (PHENMA 2017). Jabalpur. India. 2017. pp.167 - 168.

4. Малышев И.В., Осадчий Е.Н., Филь К.А. Способы управления индуцированной дрейфовой характеристикой горячих носителей внешним магнитным полем и его ориентацией относительно электрического // Успехи современной науки. 2016. № 12. С. 26 – 29.

5. Малышев И.В., Филь К.А., Паршина Н.В. Нелинейность коэффициента диффузии горячих носителей в объёме полупроводника под действием электрического и магнитного полей // Известия ВУЗов. Физика. 2017.  № 6.  С. 3 – 6.

6. Фиговский О.Л., Кудрявцев Н.П., Ольховик Е.О. Устройство для измерения магнитных характеристик ферромагнитных материалов при объемном напряженном состоянии // Инженерный вестник Дона. 2016. №3. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2016/3740.

7. Богданов С.А., Захаров А.Г., И.В. Писаренко И.В. Влияние многозарядных примесных центров на распределение потенциала в приповерхностной области полупроводника // Инженерный вестник Дона. 2013. №1. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/3740.

8. Кротов В.И., Малышев И.В. Феноменологическая теория диффузионных свойств носителей заряда в сверхрешѐтках и полупроводниках с произвольным законом дисперсии // Электронная техника. Сер.6. 1984. Вып. 1(186). С. 41–45.

9. Brshov H., Ryzhii V. A computer simulation of suppression of hot carrior degradation in Si- KOSFETs doped by Germanium // Proceedings of 2nd International conference on VLSI and CAD. Seoul. 1991. pp.171-174.

10. Павленко Д. В., Прохоров Э. Д. Двумерная модель электронных процессов в диодах Ганна с учетом ударной ионизации // Вестник ХНУ. Радиофизика и электроника. 2004. - № 622.   С.17 - 22.

References

1. Malyshev V.A. Izvestija VUZov. Jelektronika. 1999. №4. pp. 3-10.

2. Malyshev V.A. Teorija razogrevnyh nelinejnostej plazmy tvjordogo tela. // Izd. Rostovskogo Universiteta. 1979. 264 p.

3. Malyshev I.V., Fil K.A., Parshina N.V.  Materials of 2017 International Conference on Physics and Mechanics of New Materials and Their Applications (PHENMA 2017). Jabalpur. India. 2017. pp. 167 - 168.

4. Malyshev I.V., Osadchij E.N., Fil' K.A. Uspehi sovremennoj nauki. 2016. № 12. pp. 26 – 29.

5. Malyshev I.V., Fil' K.A., Parshina N.V. Izvestija VUZov. Fizika. 2017.  №6.  pp. 3 – 6.

6. Figovskij O.L., Kudrjavcev N.P., Ol'hovik E.O. Inzhenernyj vestnik Dona (Rus). 2016. №3. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2016/3740.

7. Bogdanov S.A., Zaharov A.G., I.V. Pisarenko I.V. Inzhenernyj vestnik Dona (Rus). 2013. №1. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/3740.

8. Krotov V.I., Malyshev I.V. Jelektronnaja tehnika. Ser.6. 1984. Vyp. 1(186). pp. 41– 45.

9. Brshov H., Ryzhii V.  Proceedings of 2nd International conference on VLSI and CAD. Seoul. 1991. pp.171-174.

10. Pavlenko D. V., Prohorov Je. D. Vestnik HNU. Radiofizika i jelektronika. 2004. - № 622.   pp.17 - 22.