Нестехиометрия и электрохромизм оксидов и многощелочных 
бронз вольфрама

Т.И. Дробашева, С.Б. Расторопов

В последние годы большой интерес привлекают электрохромные свойства оксидов вольфрама (молибдена) и производных – щелочных бронз благодаря их применению в виде электрохромных индикаторов, дисплеев, оптических модуляторов – «умных окон» и т.п. Многосторонне исследуются электрохромные процессы в тонких пленках WO3, WO3–x и оксидных щелочных вольфрамовых бронз (ЩВБ) [1–5]. Последние проявляют коррозионную стойкость, термостабильность в широком диапазоне температур, металлическую и полупроводниковую п-типа электрическую проводимость и другие свойства. Следует подчеркнуть, что указанная группа соединений вольфрама играет большую роль в технологии получения неорганических твердофазных материалов, в том числе нестехиометрического типа [3].

Между двумя устойчивыми в валентном отношении фазами WO3–WO2 (6-4) вольфрам образует несколько рядов дефектных по кислороду оксидов переменного состава с ковалентно-ионным типом химической связи и моноклинными, в основном, структурами. Основой их являются октаэдры WO6 и, реже, тетраэдры WO4, связанные вершинами, ребрами, гранями в цепи, ленты, блоки. Здесь следует указать работы шведских химиков и кристаллографов школы А. Магнели [5].

Большое внимание уделяется наноразмерным видам материалов на основе WO3–x при исследовании и применении их электрохемихромных свойств [6-11]. Разрабатываются способы осаждения наночастиц на инертную матрицу для защиты от воздействия внешней среды и предотвращения агрегации, ведется поиск материалов активных электродов электрохромных приборов. Для управления работой таких систем с материалами WO3–WO3–x необходимо понимание механизма электрохимических процессов, лежащих в основе их действия, с точки зрения зонной структуры и гибридизации химической связи sp3d2 - орбиталей атомов О и W во фрагментах молекул W = 0, W–O–W.

Для интерпретации характера оптического поглощения в тонких пленках WO3 предложено несколько моделей, в том числе «межзонных переходов» и «межвалентного перехода заряда» (W5+ W6+) [10]. Вероятно, это можно отнести также к оксидам MoO3–x (a–, c–) [12]. Важными объектами исследования электрохромных свойств оксидных материалов являются полищелочные и водородные бронзы вольфрама [2, 13 – 17].

Нами исследованы одно- и двущелочные вольфрамовые оксидные бронзы, осажденные электролизом расплавов поливольфраматов щелочных элементов состава хМ2WO4yМ2WO4zWO3, где М = Li, Na, K, Rb, Cs [13]. Основой работы явилось изучение диаграмм плавкости тройных систем М2WO4 – М2WO4 – WO3, что позволило обоснованно выбирать режим электролиза. Типы кристаллических структур бронз определяются природой переходного металла, размером ионов щелочных элементов и их содержанием в бронзах. Нами получены и исследованы все виды двущелочных бронз MxMyWO3 (M=Li–Cs).

В 10-ти исследованных тройных системах установлено образование 
20-ти новых двущелочных поливольфраматов Li–Cs, 11 из них конгруэнтного характера плавления при 650-850С. Эти соединения являются неорганическими полимерами [17]. Составляя атомное кислородно-вольфрамовое соотношение в формулах данных поливольфраматов и их структурных фрагментов, мы нашли, что к ним близки тетрамер W4O16 и гептамер W7O24. Вероятно, анионы полисолей составлены из них. Важно проследить, какова взаимосвязь полимерного каркаса структуры полисолей с продуктами их электрохимического восстановления – бронз и нестехиометрией последних. Вольфрам – переходный металл, его физические свойства определяются числом внешних d-электронов и степенью их локализации. Характерной особенностью оксидных соединений вольфрама является сдвиг валентности ионов металла при внешнем воздействии с изменением оптических и электрических свойств, а также проявление нестехиометрии. Необходимо рассмотреть взаимосвязь состава ЩВБ с WO3–x, что важно также для практики, например, промышленного производства сцинтилляторов на основе PbWO4, приобретающего неизбежные включения WO3–x при росте и отжиге кристаллов вольфрамата свинца, что приводит к их окрашиванию. Изменение цвета PbWO4 авторы связывают с переходом состава оксидов при термообработке: WO3 – WO2.96 (зеленый) – WO2.8–2.88 (синий) – WO2.7–2.75 (фиолетовый) и WO2 (коричневый). При отжиге цвет кристаллов PbWO4 соответствует этому изменению у оксидов WO3–x и требует оптимизации процессов роста [18].

Вопрос о постоянстве и переменности состава химических соединений является одним из центральных в современной неорганической химии. Соединения переходных элементов с координационной структурой (W, Mo и др.) в принципе относят к бертоллидам. Отклонения от стехиометрии наиболее ярко выражены в бинарных соединениях. Щелочные бронзы представляют редкий случай нестехиометрии тройных фаз.

С нашей точки зрения, принципиальным здесь является подход к процессам образования состава и структуры бронз с участием оксидов WO3–x, что определяет нестехиометрию и свойства и находится в полном согласии с принципами непрерывности соответствия акад. Н.С.Курнакова. Это подтверждается многими экспериментальными исследованиями получения бронз методами электролиза, химического восстановления и другими.

В табл.1 сопоставлены электронные плотности зарядов Wn+ бронз и оксидов WO3–x в интервале 6+ – 5+. Имеет место большое сходство у полищелочных бронз и оксидов серий  и  - нестехиометрических фаз Магнели. Кристаллохимически последние относят преимущественно к моноклинным сингониям при 25С (Килборг), химически они довольно инертны.

На основе имеющейся совокупности данных можно заключить, что оксидные бронзы вольфрама следует рассматривать как смешанные производные щелочных вольфраматов и нестехиометрических оксидов переходных металлов с зарядовой плотностью Wn+5.3-5.9. Процесс восстановления смешанных оксидно-солевых комплексов с образованием бронзы Na0.6WO3 представлен нижеследующими уравнениями:

10Na0.6WO3=Na6W10O30=3Na2WO4W7O18=6Na2WO4W14O36=6Na2WO4 WO2.57 ,

[6WO414WO3]12–+20xe=[3WO4W17O48]20x–+6O2–(WO3)20х−,

20(0,6Na)++ (WO3)2020х−=Na12(WO3)20=20Na0.6WO3.

Таблица 1

Состав нестехиометрических оксидов и бронз вольфрама [13, 19-23]

| Оксид WnOm | WO3–x | n+(Wn+) | Оксидная бронза | n+(Wn+) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W40O118 | WO2.95 | 5.90 | Na0.01WO3 | 5.99 |
| W20O58 | WO2.90 | 5.80 | Cs0.19WO3 | 5.81 |
| W5O14 | WO2.80 | 5.60 | K0.4WO3 | 5.60 |
| W18O49 | WO2.72 | 5.44 | Na0.28К0.30WO3 | 5.42 |
|  |  |  | Na0.42Li0.12WO3 | 5.46 |
| W8O23 | WO2.88(…W2.50) | 5.75(…5.0) | Na0.67Li0.02WO3 | 5.31 |
| W3O8 | WO2.67 | 5.33 | Na0.72WO3 | 5.28 |

В [6] приведены результаты исследования свойств нанопорошков 
WO3–х в перспективе их применения в МОП-газовых детекторах электрохромного типа, для панелей солнечных батарей и «умных окон». Установлен в диапазоне 25-430С полупроводниковый n-тип электрической проводимости (табл.2).

Данные табл. 2 позволяют проследить корреляцию изменения дефектности кристаллической структуры фаз WO3 – WO2.72 с увеличением полупроводниковой электрической проводимости n-типа в указанном температурном интервале.

Таблица 2

Электрическая проводимость () нанопорошков стабильных фаз

оксидов вольфрама в циклах нагрева 25-430С [6]

| Состав оксида | , (Омм)-1 в циклах нагрева 25-430С |
| --- | --- |
| WO3 (гексагональная сингония) | 1,58  10-7 – 1,0  10-5 |
| WO3 (моноклинная сингония) | 1,0  10-6 – 3,16  10-5 |
| W40O118 | 5,01  10-6 – 7,94  10-5 |
| WO2.9 | 1,26  10-5 – 7,94  10-5 |
| WO2.72 | 1,58  10-4 – 5,01  10-4 |

В табл. 3 приведены наши результаты [24] определения электрической проводимости  натрий-вольфрамовых бронз при 25-450С. Диаметр частиц порошков составлял 10-4 – 10-2 мм. Для сравнения представлены данные электропроводности двущелочных оксидных бронз молибдена.

Таблица 3

Электрическая проводимость щелочных оксидных

бронз вольфрама, молибдена при 25-450С

| Формула бронзы | , (Омм)-1 |
| --- | --- |
| Na0.92WO3 | 3,3  101 – 4,2  103 |
| Na0.56WO3 | 7,1  101 – 2,4  104 |
| Na0.14K0.01MoO2.9 | 6,3 – 2,5  103 |
| K0.28Li0.02MoO3 | 4  101 – 4,6  102 |

Из данных табл. 3 следует, что щелочные бронзы вольфрама, молибдена в виде порошков кристаллов являются полупроводниками n-типа. Наибольший рост  при 450С наблюдается у бронзы Na0.92WO3, у Na0.56WO3 этот эффект немного слабее, возможно, вследствие влияния различий в нестехиометрической структуре сдвига вольфрам-кислородного каркаса. При х ~ 0.16 возникает переход полупроводник-металл, ионы М+ статистически заполняют междоузлия решетки WO3 [13, 25].

На основе приведенных результатов можно сделать вывод об определяющей роли гомологических серий оксидов ,  – WO3–x в формировании зоны нестехиометрии полимерного каркаса структуры щелочных кислородных вольфрамовых бронз, что установлено нами при исследовании электрохимического получения ЩВБ в расплавах полисолей. Этим определяется их переменный состав, а также ряд физико-химических, электрохромных, каталитических и других свойств ЩВБ – важных и перспективных неорганических материалов техники и нанотехнологии.

Сделанный вывод развивает и дополняет современную концепцию значения нестехиометрии в неорганической химии оксидов переходных металлов – вольфрама, молибдена, ванадия, ниобия, тантала и других.

Литература:

1. Капустин Ю.И., Громова Е.В., Колесников В.А., Кодинцев И.М., Кокарев Г.А. Электрохромная ячейка. А.С. СССР. Опубл. 07.11.87. Бюл. Ф41 МХТИ им. Менделеева Д.И. № патента 1350647.

2. Granqvist C.G. Electrochromic tungsten oxide films. Review of progress 1993 – 1998 [Текст] //Solar Energy Materials and Solar Cells, 2000. – V.60. – P.201-262.

3. Третьяков Ю.Д., Путляев В.И. Введение в химию твердофазных материалов [Текст] //Ю.Д. Третьяков, В.И. Путляев. –М.: Изд. МГУ, Наука, 2006. – 400 с.

4. Lee W.J. Effects of surface  porosity on tungsten trioxide (WO3) films electrochromic performance [Текст] //J. Electronic Materials. 2000. – V.29. – P.183.

5. Magneli A.,Andersson G., Blomberg B. et al. Identification of molybdenum and tungsten oxides [Текст] //Analyt. Chem., 1952. – V.24. – №12. – Р.1998-2000.

6. Mohammad A.Al. Synthesis, separation and electrical properties of WO3–x nanopowders via partial pressure high energy ball-milling [Текст] //Acta Physica Polonica A, 2009. – V. 116. – №2. – Р.240-244.

7. Краснов Ю.С., Колбасов Г.Я., Волков С.В. Поликластерная структура и электрохромизм пленок оксида вольфрама [Текст] //Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies, 2008. – V.6. – №.3. – Р.845-853.

8. Колбасов Г.Я., Волков С.В., Краснов Ю.С. и др. Высокочувствительный оптический сенсор водорода на основе пленки оксида вольфрама [Текст] //Electronics Microsystem Technologies [Текст] // 2011. – V.2(8). – №3. – P.29-34.

9. Habazaki H., Hayashi Y., Konno H. Characterization of electrodeposited WO3 films and its application to electrochemical wastewater treatment [Текст] //Electrochemica Acta, 2002. –V.47. – №26. – Р.4181-4188.

10. Green M. WO3-based electrochromic windows. – Problems and status [Текст] //Ionic, 1999. – V.5. – P.161-170.

11. Фиговский О. Нанотехнологии для новых материалов [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, №3. – Режим доступа http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/1048 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

12. Balerna A. Bernieri E., Burrattini E. e.a. EXAFS studies of MeO3–x (Me=W, Mo, Re, Ir) crystalline and amorphous oxides [Текст] //Nuclear Instruments Methods in Physics Res., 1991. – V.A308. – P.234-239.

13. Оксидные бронзы [Текст] – М.: Наука, 1982. – С.40-75.

14. Lefkowitz I., Taylor G.W. Electochromic effects in alkali metal bronze crystals [Текст] //Opt. Commun., 1975. – V. 15. – №3, – Р.340-342.

15. Green M., Smith W.C., Weiner J.A. Thin-film electrochromic display based of tungsten bronzes [Текст] // Thin Solid Films, 1976. – V.38, – №1. – Р.89-100.

16. Kuzmin A., Purans J., Cazzanelli E. e.a. X-ray diffraction, extended x-ray absorption fine structure and Raman spectroscopy studies of WO3 powders and (1–x)W3–yxReO2 mixtures [Текст] //J. Appl. Phys, 1998. – V.84, – №10. – P.5515-5524.

17. Banks E., Fleischmann C.W., Meites L. On the nature of the species reduced during the electrochemical synthesis of tungsten [Текст] //J.Solid State Chem., 1970. –V.1. – P.372-375.

18. Burachas S., Beloglovsky S., Saveliev Yu. e.a. Physical principles of industrial growing technology of lead tungstate (PWO) for high-energy physics applications [Текст] //Functional Materials, 2005. – V.12. – №2. – Р.287-290.

19. Hussain A., Kihlborg L. Studies of potassium tungsten bronzes containing lithium or sodium [Текст] //Acta Chem. Scand., 1987. – A.41. – P.18-23.

20. Remskar M., Kovac J., Virsek M. e.a. W5O14 nanowires [Текст] //Adv. Funct. Mater, 2007. –V.17.– P.1974 -1978.

21. Huang X., Zhai H.-J., Li J. e.a. On the structure and chemical bonding of tri-tungsten oxide clusters W3On− and W3On (n = 7-10): W3O8 as a potential molecular model for O-deficient defect sites in tungsten oxides [Текст] //J. Phys.Chem.A, 2006. – V.110. –P.85-92.

22. Нараи-Сабо И. Неорганическая кристаллохимия [Текст]. Будапешт: Изд. АН Венгрии. – 1969. –504 с.

23. Наgg G., Magneli A. Recent structure investigations of oxygen compounds of molybdenum and tungsten [Текст] //Rev. Pure Appl. Chem., 1954. – V.4. –P.235-250.

24. Дробашева Т.И., Расторопов С.Б. Термостойкость кислородных щелочных вольфрамовых и молибденовых бронз [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2013, №1. – Режим доступа http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1488 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

25. Хуболов Б.М., Хоконов Х.Б., Подлинов В.П. Исследование температурной зависимости проводимости в тонких аморфных пленках натрий-вольфрамовых бронз Na0.3WO3 [Текст] //Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2003. – №2. – С. 88-93.