Разработка эффективных составов фибробетона для подземного 
строительства

С.Г. Страданченко, М.С. Плешко, В.Н. Армейсков

Основным строительным материалом для возведения подземных и транспортных сооружений является железобетон. При всех известных достоинствах он имеет недостатки: конструктивные швы между сборными элементами; технологические швы в монолитных конструкциях; высокая стоимость и трудозатраты устройства гидроизоляции, дренажного слоя и защитной кладки; перенасыщенность арматурой несущих каркасов обделки; сложность обеспечения однородности свойств по всей протяженности монолитных конструкций; недостаточно эффективная работа при изгибающих и растягивающих нагрузках и др.

За последние 20 лет в технологии бетона и железобетона, благодаря более глубоким знаниям о механизме формирования высококачественной структуры цементного камня и бетона, возможности модифицировать цементную систему с помощью высокоэффективных добавок, совершенствованию способов армирования, произошли значительные изменения, характеризующиеся появлениям бетонов нового поколения и изменением ряда традиционных нормативов.

В качестве наиболее перспективных технологий бетона и железобетона для подземного и транспортного строительства можно выделить:

1. Обеспечение трещиностойкости и водонепроницаемости массивных фундаментов при непрерывном бетонировании самоуплотняющимися смесями.

2. Применение расширяющих добавок в бетонах, повышающих водонепроницаемость, морозостойкость и стойкость при воздействии агрессивных сред, в том числе сульфатных.

3. Переход на высокопрочную рабочую арматуру класса А500С - А1000С, позволяющую существенно снизить вес сеток и каркасов.

4. Применение фибробетонов на основе стальной, полипропиленовой и др. фибры, обеспечивающей рост прочности бетона на растяжение при изгибе, увеличение износостойкости, трещиностойкости и долговечности аэродромных, дорожных и половых покрытий, железнодорожных шпал и т.п.

5. Гидроизоляция материалами проникающего действия, заполняющими поры, трещины и капилляры бетона на глубину до 0,5 м и более и создающие эффективную водонепроницаемую оболочку.

Ряд новых технологий был успешно внедрен при строительстве транспортных тоннелей. В то же время технология строительства подземных сооружений характеризуется некоторыми специфическими особенностями, в частности влиянием на процесс твердения бетона и последующую работу конструкций деформаций массива, взрывных работ, подземных вод и др.

Повысить эффективность работы конструкций в таких сложных условиях можно при использовании бетона с высокой прочностью на сжатие и растяжение в раннем и проектном возрасте, но при минимально возможном модуле деформации материала.

Одним из возможных решений является включение в состав бетона полипропиленовой и стальной фибры.

Для оценки целесообразности применения полипропиленовой фибры выполнены испытания различных составов бетона с включением химических добавок пластифицирующего действия (табл. 1).

Таблица 1

Основная характеристика исследованных составов бетонов

| № п/п | Состав бетонной смеси |  |  |  |  | Характеристики смеси |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ц*, кг/м3 | Вид и количество добавки | П, кг/м3 | Щ, кг/м3, | В, л/м3 | ОК, см | γ, кг/м3 | П/Щ | В/Ц |
| 1 | 350 | - | 750 | 1050 | 175 | 3 | 2325 | 0,714 | 0,50 |
| 2 | 350 | С-3 (0,5%)** | 750 | 1050 | 175 | 16 | 2326,7 | 0,714 | 0,50 |
| 3 | 350 | Реламикс -2 (1,0%) | 750 | 1050 | 168 | 15 | 2321,5 | 0,714 | 0,48 |
| 4 | 350 | Biseal SCC (1,00%) | 750 | 1050 | 168 | 16 | 2321,5 | 0,714 | 0,48 |
| 5 | 350 | SikaViscoCrete (1,0%) | 750 | 1050 | 168 | 12 | 2321,5 | 0,714 | 0,48 |

Примечания:

* - в табл. обозначено: Ц – содержание цемента, П – содержание песка, Щ – содержание щебня, В - содержание воды, ОК – величина осадки конуса; γ – плотность приготовленной бетонной смеси; В/Ц – водоцементное отношение; П/Щ – отношение массы песка к массе щебня.

** - процент содержания добавки по отношению к массе цемента.

Таблица 2

Параметры фибры из полипропилена

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид материала | Чистый полипропилен С3Н6 с замасливателем |
| 2 | Длина фибры, мм | 18 |
| 3 | Диаметр фибры, микроны | 15 |
| 4 | Плотность при 20 ºС, г/см3 | 0,91 |
| 5 | Начальный модуль упругости, МПа | 5700 |
| 6 | Температура размягчения, оС | 160 |
| 7 | Температура воспламенения | >320 ºС |

На первом этапе исследован контрольный состав бетона без включения добавок (состав №1, табл. 1). Количество фибровых волокон принималось равным 0,7, 0,9, 1,1, 1,3 и 1,5 кг/м3.  Для каждой серии образцов определялась прочность на сжатие в раннем и проектном возрасте, далее производился анализ влияния расхода фибры на изменение прочностных характеристик бетона.

Установлено, что изменение расхода полипропиленовой фибры оказывает влияние на прочность образцов бетона в возрасте 1 сут. Полученная зависимость отношения прочности фибробетона к прочности бетона обычного состава от расхода фибры представлена на рис. 1. На прочность бетона в возрасте 7 и 28 сут. изменение расхода фибры не оказывает существенного влияния.

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что включение фибры в бетон в количестве более 1,1 кг/м3 экономически не эффективно, кроме того происходит уменьшение подвижности бетонной смеси на 10 - 15%. Это затрудняет качественную укладку бетона за опалубку и последующее уплотнение.

Рис. 1. Изменение относительной прочности фибробетона при различном содержании фибры

В связи с этим далее выполнены испытания фибробетонов с постоянным содержанием фибры в количестве 1 кг/м3.

Полученные данные о прочности фибробетона на сжатие в различном возрасте и начальном модуле упругости материала представлены в табл. 3.

Таблица 3

Результаты испытаний фибробетона

| № состава | Прочность бетона на сжатие (среднее по 10 образцам), МПа в возрасте, сут. |  |  |  | Начальный модуль упругости бетона, МПа·103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 сут. | 3 сут. | 7 сут. | 28 сут. |  |
| 5 | 5,2 | 12,7 | 19,1 | 28,5 | 25,8 |
| 11 | 8,3 | 16,0 | 20,8 | 30,9 | 26,7 |
| 13 | 9,1 | 19,6 | 25,5 | 34,2 | 27,9 |
| 15 | 9,4 | 22,4 | 26,5 | 37,0 | 29,6 |

Обработка полученных данных показывает, что включение фибры позволяет увеличить отношение средней прочности бетона к начальному модулю упругости на 12,5%.

Увеличение сопротивляемости бетона растягивающим и изгибающим нагрузкам можно обеспечить путем включения в его состав стальной фибры. В табл. 4 представлены результаты сравнительных испытаний бетона и фибробетона с различным содержанием стальной фрезерованной фибры «VULKAN HAREX». Расход цемента для всех образов принят 360 кг/м3, водоцементное отношение – 0,58.

Таблица 4

Результаты испытаний обычного бетона и фибробетона на растяжение 
при изгибе

| № п/п | Прочность на растяжение при изгибе, МПа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольный состав | Сталефибробетон при содержании фибры |  |  |  |
|  |  | =0,5% | =1,0% | =1,5% | =2,0% |
| 1 | 2,16 | 2,34 | 4,49 | 4,75 | 5,63 |
| 2 | 2,15 | 2,08 | 4,44 | 4,99 | 5,28 |
| 3 | 1,91 | 2,51 | 5,04 | 5,79 | 4,96 |
| 4 | 2,18 | 2,27 | 4,14 | 4,92 | 5,66 |
| 5 | 1,96 | 2,16 | 4,34 | 5,34 | 5,31 |
| 6 | 1,81 | 2,17 | 4,69 | 5,23 | 6,05 |
| 7 | 2,39 | 2,19 | 4,28 | 5,11 | 5,13 |
| 8 | 2,16 | 2,14 | 4,64 | 5,16 | 5,59 |
| 9 | 2,39 | 2,46 | 4,78 | 5,49 | 5,43 |
| 10 | 2,18 | 2,26 | 4,55 | 5,39 | 5,40 |
| - | Rср=2,13 | Rср=2,26 | Rср=4,54 | Rср=5,22 | Rср=5,44 |

По сравнению с образцами контрольного состава прочность фибробетона на растяжение при изгибе возросла на 100 - 200%. Аналогичные данные получены и по испытаниям фибробетона на сжатие. Увеличение прочности составило 10 - 35%. Оптимальным расходом стальной фибры по экономическим соображениям является диапазон 1 - 1,5% на 1 м3 бетона, так как в дальнейшем увеличение прочности замедляется.

Актуальной задачей для дальнейших исследований является исследование эффективности составов бетонов с комбинированным фибровым армированием, направленным на одновременное изменение и прочностных и деформационных характеристик. Помимо подземного и транспортного строительства такие бетоны могут найти применение при устройстве подземных инженерных сетей.

Литература:

- Каприелов С.С., Батраков В.Г., Шейнфельд А.В. Модифицированные бетоны нового поколения: реальность и перспектива [Текст] // Бетон и железобетон. – № 6. – 1999. – С. 6 - 10.

- Плешко М.С. Крепь глубоких вертикальных стволов. Преспективы совершенствования [Текст] // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2010. – №4. – C. 159 - 165.

- Сапронов, А.А., Зибров, В.А., Соколовская, О.В., Мальцева, Д.А. Распространение акустических волн в водопроводных сетях с изменяющимся диаметром труб [Электронный ресурс] // Инженерный вестник Дона, 2012, – №4 (часть 2). – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1460 – Загл. с экрана. - Яз. рус.

- Несветаев Г.В., Та Ван Фан. Влияние белой сажи и метакаолина на прочность и деформационные свойства цементного камня [Электронный ресурс]  // «Инженерный вестник Дона», 2012, №4 (часть 1). – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p1y2012/1110 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Pistill, M.F. Variability of Condensed Silica Fume from a Canadian Sourse and Influence on the Properties of Portland Cement // Cem. Concr. and Aggr. – 1984. – V.6: - №1. – P. 33-37.

- Setter, N., Roy, D.M. Mechanical Flatures of Chemical Shrinkage of Cement Paste. // Cem. and Concr. Res. – 1978. – V.8. - №5. – P. 623-634.

- Плешко, М.С., Крошнев, Д.В. Влияние свойств твердеющего бетона на взаимодействие системы «крепь – массив» в призабойной зоне ствола [Текст] // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2008. – №9. – C. 320-325.

- Маилян, Л.Р., Налимова, А.В., Маилян, А.Л., Айвазян, Э.С. Челночная технология изготовления фибробетона с агрегированный распределением фибр и его конструктивные свойства. [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2011, №4.- Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4y2011/714 (доступ свободный)- Загл. с экрана.- Яз. рус.

- Маилян, Л.Р., Маилян А.Л., Айвазян Э.С. Расчетная оценка прочностных и деформативных характеристик и диаграмм деформирования фибробетонов с агрегированным распределением волокон. [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона»,2013, №2.- Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1760 (доступ свободный)- Загл. с экрана.- Яз. рус.

- Кузнецова, О.В., Лазарева, Е.А., Тышлангян, Ю.С. Композиционные разработки в технологии производства. [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона»,  2013, №2. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1628 (доступ свободный) -Загл. с экрана.-Яз.рус.