Разработка методики расчета температурных и термоупругих полей в процессе роста сапфира

Ю.В. Клунникова

Южный федеральный университет,

Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения, Таганрог

Аннотация: В статье представлена методика расчета температурных и термоупругих полей в процессе роста кристаллов сапфира методом горизонтальной направленной кристаллизации. Реализация предложенной методики позволяет с помощью вычислительного эксперимента провести анализ изменений температурных и термоупругих полей в кристалле, зависящих от пространственных и геометрических характеристик нагревателей, и на основании анализа провести перераспределение дефектов в сапфире, тем самым повысив качество выращиваемых кристаллов.

Ключевые слова: сапфир, температурные поля, термоупругие напряжения, метод горизонтальной направленной кристаллизации, методика, вычислительный эксперимент.

Одним из важных факторов, влияющих на качество кристаллов и производительность процесса выращивания из расплава, является распределение температуры в кристаллах в процессе их выращивания. Метод горизонтальной направленной кристаллизации (ГНК) позволяет получать кристаллы сапфира большого сечения. В случае выращивания кристаллов сапфира методом ГНК возникают дополнительные трудности из-за сложной геометрии тепловой зоны и возросшей роли излучения в переносе тепла внутри кристалла сапфира. Уровень термонапряжений и концентрацию дислокаций в кристаллах можно снизить на 10 – 15 % путем изменения конфигурации и температуры тепловой зоны. Следовательно, проблема управления температурными и термоупругими полями в кристаллах сапфира в настоящее время является актуальной.

Для проектирования и оптимизации ростовой установки для выращивания монокристаллов сапфира может быть использован метод вычислительного эксперимента с целью анализа температурных и термоупругих полей в кристалле сапфира. Расчеты по проектированию нагревателей установки для роста сапфира должны быть выполнены с учетом полей деформаций, перемещений и напряжений в кристалле. Таким образом, математическое моделирование и расчеты должны проводиться для всех уравнений, входящих в систему (уравнения теплопроводности и термоупругости).

Уравнения термоупругости и теплопроводности [1-15] для учета влияния температур в процессе роста кристаллов сапфира на уровень термоупругих напряжений в кристалле записываются в виде:

μΔu+(λ+μ)∂δ∂x=−∂(αT)∂x−Fx,μΔu+(λ+μ)∂δ∂y=−∂(αT)∂y−Fy,μΔu+(λ+μ)∂δ∂z=−∂(αT)∂z−Fz,                                        (1)

где u, v, w – компоненты перемещения; α – коэффициент объемного теплового расширения;λ и μ – коэффициенты Ламе; δ=∂u∂x+∂ν∂y+∂w∂z,                          Fx, Fy, Fz – компоненты объемных сил, ai– коэффициент теплопроводности, T – текущая температура, Δ – оператор Лапласа.

Для моделирования внутренних термоупругих напряжений в процессе получения сапфира требуются граничные условия, имеющие обобщенный вид. Автором определены граничные условия для системы уравнений (1) в виде следующих соотношений для температур:

a1∂T1(xTy,z)∂x=a2∂T2(xT,y,z)∂x,                                        (2)

a2∂T2(xT+Δx,y,z)∂x=a3∂T3(xT+Δx,y,z)∂x,                 (3)

qs1=qs2=qs3=σβ(T4−Thot4),                                      (4)

и для перемещений

∂ϕ∂n=0,                                                                (5)

u=v=w=0,                                                         (6)

где σ – постоянная Стефана-Больцмана; β – коэффициент излучения кристалла, расплава, шихты; Thot – функция, задающая распределение температуры на кристаллизаторах; ϕ=u,v,w.

Разработана методика расчета температур, перемещений, деформаций, напряжений в процессе получения кристаллов сапфира методом ГНК на основании уравнений (1) и граничных условий (2) – (6).

1. Ввод исходных данных: длина, высота и ширина тигля, плотность, теплопроводность, удельная теплоемкость материалов, коэффициенты Ламе и ряд других.

2. Расчет распределения температур в процессе получения кристаллов сапфира.

2.1. Расчет погрешности температур по выражению:

Δ'=T(r)−T(r−1)T(r),				       (7)

где Tr−1 – температура, рассчитанная на r-1 шаге; Tr – температура, рассчитанная на r шаге; Δ' – относительная погрешность r шага.

2.2. Сравнение погрешности, рассчитанной в пункте 2.1 с заданной Δ'0. Если Δ' > Δ'0 то переход в пункт 2, иначе в пункт 2.3.

2.3. Расчет градиентов температур в процессе получения кристаллов сапфира методом наименьших квадратов.

3. Расчет перемещений в первом приближении в процессе получения кристаллов сапфира.

3.1. Расчет погрешности перемещения по выражению:

Δ''=u(n)−u(n−1)u(n),	                             	(8)

где un−1 – перемещение, рассчитанное на n-1 шаге; u(n) – перемещение, рассчитанная на n шаге; Δ'' – относительная погрешность n шага.

3.2. Сравнение погрешности, рассчитанной в пункте 3.1 с заданной Δ''0. Если Δ'' > Δ''0 то переход в пункт 3, иначе в пункт 3.3.

3.3. Расчет градиентов перемещений методом наименьших квадратов и решение уравнения термоупругости с учетом градиентов перемещений.

3.4. Расчет погрешности перемещений, полученных с учетом градиентов перемещений, в соответствии с выражением:

Δ'''=u−uu,          		       (9)

где u – перемещения с учетом градиентов перемещений, рассчитанные на m-1 шаге; u – перемещения с учетом градиентов перемещений, рассчитанные на m шаге; Δ''' – относительная погрешность m шага.

3.5. Сравнение погрешности, рассчитанной в пункте 3.4 с заданной Δ'''0. Если Δ''' > Δ'''0 то переход в пункт 3.3, иначе в пункт 4.

4. Расчет деформаций в процессе получения кристаллов сапфира на основе полученных перемещений.

5. Расчет напряжений в процессе получения кристаллов сапфира на основании полученных деформаций.

6. Вывод результатов.

Для реализации представленной методики проведено трехмерное численное моделирование распределения температур, перемещений, деформаций и термоупугих напряжений на различных стадиях роста кристаллов сапфира методом контрольных объемов на неструктурированной сетке с учетом распределения температур в процессе роста кристаллов сапфира.

Таким образом, разработана методика моделирования и трехмерная численная модель для расчета полей температур, перемещений, деформаций и напряжений на различных стадиях роста сапфира методом горизонтальной направленной кристаллизации, что позволяет с помощью вычислительного эксперимента провести анализ изменений температурных и термоупругих полей в кристалле, зависящих от пространственных и геометрических характеристик нагревателей, и на основании анализа провести перераспределение дефектов в сапфире, тем самым повысив качество выращиваемых кристаллов.

Результаты получены с использованием оборудования Научно–образовательного центра «Лазерные технологии», Центра коллективного пользования и Научно-образовательного центра «Нанотехнологии», Института нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного федерального университета (г. Таганрог).

Статья написана в рамках выполнения проекта ФЦП Россия № 14.587.21.0025. Уникальный идентификатор проекта RFMEFI58716X0025.

Литература

- Мелан Э., Паркус Г. Термоупругие напряжения, вызываемые стационарными температурными полями. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 1958. 165 с.

- Розин Л.А. Задачи теории термоупругости и численные методы их решения. Санкт-Петербург: СПбГТУ, 1998. 532 с.

- Розенберг О.А., Сохань С.В., Залога В.А., Криворучко Д.В., Дегтярев И.М. О выборе параметров сборных компонентов подвижного соединения эндопротеза тазобедренного сустава // Вiсник СумДУ. Серiя “Техiчнi науки”. 2009. № 4. C. 156-169.

- Cherednichenko D.I., Malyukov S.P., Klunnikova Yu.V. Sapphire: Structure, Technology and Applications. USA: Nova Science Publishers, 2013. pp. 101-118.

- Бахолдин С.И., Галактионов Е.В., Крымов В.М. Термоупругие напряжения, действующие в базисной и призматической системах скольжения при выращивании лент лейкосапфира нулевой и 900-ной ориентаций // Известия академии наук. Серия физическая. 1999. Т. 63. № 9. С. 1816-1824.

- Malyukov S.P., Klunnikova Yu.V. Advanced Materials // Springer Proceedings in Physics. 2014. V. 152. pp. 55-69.

- Босин М.Е., Звягинцева И.Ф., Звягинцев В.Н., Лаврентьев Ф.Ф., Никифоренко В.Н. Стартовое напряжение для начала движения дислокаций в монокристаллах рубина // Физика твердого тела. 2004. Т. 46. № 5. С. 834-836.

- Никитенко В.И., Инденбом В.Л. Сопоставление напряжений и дислокаций в кристалле германия // Кристаллография. 1971. Т. 6. № 3. С. 432-438.

- Антонов Ю.Я., Рагозин Ю.И. Импульсный метод снятия остаточных напряжений // Физика и химия обработки материалов. 2001. № 3. С. 91-95.

- Вандакуров И.Ю., Галактионов Е.В., Юферев В.С., Крымов В.М., Барта Ч. Температурные поля и поля напряжений при выращивании оптически анизотропных кристаллов // Известия академии наук СССР. Серия физическая. 1988. № 10. Т. 52. С. 1879-1883.

- Цветков Е.Г., Рылов Г.М., Юркин А.М. Роль дислокационных образований в релаксации локальных напряжений, вызванных структурной неоднородностью кристаллов // Кристаллография. 1999. № 2. Т. 44. С. 308-316.

- Носов Ю.Г., Деркаченко Л.И. Последействие при испытании корунда на микротвердость // Журнал технической физики. 2003. Т. 73. № 10. С. 139-142.

- Майстренко А.В. Тестирование программы нестационарного теплового режима конструкции // Инженерный вестник Дона, 2015, №4 URL: ivdon.ru/magazine/archive/ n4y2015/3373/.

- Александров А.А. Прогнозирование остаточных напряжений, возникающих при термообработке алюминиевых сплавов // Инженерный вестник Дона, 2015, №4 URL: ivdon.ru/magazine/archive/ n4y2015/3367/.

- Гончаров В.А., Азанова И.В., Васекин Б.В. Модель неравновесной кристаллизации для численного решения задачи роста полупроводниковых кристаллов из расплавов // Известия вузов. Электроника. 2010. № 5. С. 5-13.

References

- Melan Je., Parkus G. Termouprugie naprjazhenija, vyzyvaemye stacionarnymi temperaturnymi poljami [Thermoelastic tension caused by stationary temperature fields]. Moskva: FIZMATLIT, 1958. 165 p.

- Rozin L.A. Zadachi teorii termouprugosti i chislennye metody ih reshenija [Tasks of the thermoelasticity theory and numerical methods of their decision]. Sankt-Peterburg: SPbGTU, 1998. 532 p.

- Rozenberg O.A., Sohan' S.V., Zaloga V.A., Krivoruchko D.V., Degtjarev I.M. Visnik SumDU. Serija “Tehichni nauki”. 2009. № 4. pp. 156-169.

- Cherednichenko D.I., Malyukov S.P., Klunnikova Yu.V. Sapphire: Structure, Technology and Applications. USA: Nova Science Publishers, 2013. pp. 101-118.

- Baholdin S.I., Galaktionov E.V., Krymov V.M. Izvestija akademii nauk. Serija fizicheskaja. 1999. T. 63. № 9. pp. 1816-1824.

- Malyukov S.P., Klunnikova Yu.V. Advanced Materials. Springer Proceedings in Physics. 2014. V. 152. pp. 55-69.

- Bosin M.E., Zvjaginceva I.F., Zvjagincev V.N., Lavrent'ev F.F., Nikiforenko V.N. Fizika tverdogo tela. 2004. T. 46. № 5. pp. 834-836.

- Nikitenko V.I., Indenbom V.L. Kristallografija. 1971. T. 6. № 3. pp. 432-438.

- Antonov Ju.Ja., Ragozin Ju.I. Fizika i himija obrabotki materialov. 2001. № 3. pp. 91-95.

- Vandakurov I.Ju., Galaktionov E.V., Juferev V.S., Krymov V.M., Barta Ch. Izvestija akademii nauk SSSR. Serija fizicheskaja. 1988. № 10. T. 52. pp. 1879-1883.

- Cvetkov E.G., Rylov G.M., Jurkin A.M. Kristallografija. 1999. № 2. T. 44. pp. 308-316.

- Nosov Ju.G., Derkachenko L.I. Zhurnal tehnicheskoj fiziki. 2003. T. 73. № 10. pp. 139-142.

- Majstrenko A.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №4 URL: ivdon.ru/magazine/archive/ n4y2015/3373/.

- Aleksandrov A.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №4 URL: ivdon.ru/magazine/archive/ n4y2015/3367/.

- Goncharov V.A., Azanova I.V., Vasekin B.V. Izvestija vuzov. Jelektronika. 2010. № 5. pp. 5-13.