Цели и задачи эксперементальных исследований работы на сдвиг нагельного соединения

А.С. Кавелин

Ростовский государственный строительный университет

Аннотация: В данной статье говорится об экспериментальных исследованиях, проводимых для изучения нагельного сцепления и выяснения взаимосвязи несущей способности соединения от материала и вида гвоздя, соединяемых элементы.

Ключевые слова: деформативность, прочность, гвозди, нагель, несущая способность, деревянные конструкции.

До нашего времени экспериментально не изучены положения о деформативности и прочности креплений с помощью гвоздей древесных изделий [1, 2, 3, 4] с такими материалами, как волокнистые и цементно-стружечные плиты, а также с гипсокартоном. Исходя из этого, весьма проблематично давать прогнозы о несущих свойствах конструкции, которая в основном заложена в деформативности и прочностных качествах соединений [5].

В США есть нормы, в соответствии с которыми оценивается несущая способность гвоздевых соединений, заключённых в стене. Эти нормы – ASTM D 1037 и ASTM D 1761 (рис.1). Для всех рассматриваемых ситуаций о выявлении несущей способности гвоздевых соединений рекомендуется стандарт  ASTM D 1761, в котором регламентированы испытательные работы по сдвигу сцепления  сегмента ребра панели из дерева с сегментом обшивки.

Главным итогом эксперимента является изучение работы на сдвиг нагельного сцепления  ребра стеновой панели из дерева с обшивками из разнообразных материалов, а также применение различных видов нагелей. В результате необходимо выяснить взаимосвязь несущей способности соединения от вида гвоздя и от материала соединяемых элементов.

Рис.1.  - Стенд для испытания работы на сдвиг гвоздевого соединения по ASTM D 1761

Разработка приспособлений и выбор оборудования для            проведения испытаний.

При проведении испытаний сцеплений деревянного ребра и обшивки использовался заранее подготовленный стенд (рис.2), который состоит из жёстко заделанного в основание швеллера №18 (находится в вертикальном положении). В свою очередь, к вертикальному швеллеру прочно присоединено ребро, также вертикально расположенное, которое представляет  собой деревянный брусок с  размерами 50х200х1500 мм      (4). К ребру, гвоздём (3),  прибивается сегмент обшивки размерами 150x150 мм  (2) . К верхней - присоединяется  уголок на болтах, на который крепится индикатор часового типа (цена деления 0,01мм) (1), а к обшивке в нижней части  крепится подвесная люлька для грузов (5). Индикатор неподвижно присоединён к швеллеру.

Рис.2. -  Схема испытательного стенда

Выполнение испытаний с различными типами обшивок и гвоздей

В испытании были применены обшивки, состоящие из фанеры, толщина которой 8мм,м волокнистой плиты (ВП) толщиной 7мм и цементно-стружечной плиты (ЦСП) толщиной  16мм, а также гипсокартона (ГК)  с толщиной 12мм и ориентированно-стружечной плиты (ОСП) с  толщиной 10мм. Для крепления обшивки с ребром были  использованы такие гвозди, как:

- гладкий гвоздь      L = 70мм, d = 3мм

- крученый гвоздь   L = 70мм, d = 3мм

- квадратный гвоздь  L = 70.7мм, d = 3мм

- ершеный гвоздь  L = 70мм, d = 4мм

Было осуществлено по 5 экспериментов для каждого  вида гвоздя поочерёдно с каждой из выше указанных видов обшивок. В итоге всё количество  проведенных испытаний составило 100 раз.

Загружение составило от 0 до 80кг - максимум, это зависело как от типа гвоздя, так и от вида обшивки.  Выбранный шаг - 5кг бал использован вплоть до того момента, пока деформативность данного сцепления не становилась строго линейной функцией.

В  процессе испытаний, благодаря индикатору часового типа,  было произведено измерение деформаций сдвига. Показания  с прибора записывались с интервалом 10сек после каждого шага  загружения.

Во время первого этапа  были сделаны  испытания о соединении фанеры и древесины благодаря гвоздю гладкого типа. Эти испытания проводились с той целью, чтобы сравнить результаты, полученные во время  эксперимента с данными других экспериментаторов. Данный сравнительный анализ показал положительные результаты. Затем, сделав выводы о правильности исследований [6, 7], были продолжены испытания с иными материалами для обшивки и различными типами гвоздей. Такие испытания были проведены впервые.

Обработка результатов эксперимента и построение графиков

По данным эксперимента [8, 9]  для деформации сдвига, была проведена статистическая обработка, которая дала средние арифметические значения  Х, исправленную статистическую дисперсию Sx  и стандарт Sx  для каждого измерения.

По средним значениям Х  построены графики, которые показывают зависимости деформаций сцеплений относительно величины прикладываемой нагрузки.

Нахождение коэффициентов,  определяющих несущую способность соединения

Графики с зависимостью деформаций сцепления и величины прикладываемой нагрузки выражены в виде функции (1) :

u=a3P+bP+c                                                                                         (1)

С помощью метода наименьших квадратов для каждого из случаев подбирались коэффициенты a ,b и c, значения которых, для всевозможных видов обшивок и гвоздей, указаны в таблице №1.

Для того чтобы  сравнить результаты были построены графики, полученные  по результатам экспериментов  определенного гвоздя с различными материалами обшивок (рис.3), и по результатам испытаний определенной обшивки с гвоздями различного типа (рис.4).

Рис.3. - Результаты испытаний гладкого гвоздя с различными материалами обшивок

Рис.4. - Результаты испытаний фанеры с различными гвоздями

Таблица № 1

Коэффициенты a ,b и c для обшивок и гвоздей

|  | Коэф-т | Квадратный | Крученный | Ершеный | Гладкий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цементно-стружечная плита | a | 76,21 | 42,97 | 29,33 | 60,45 |
|  | b | 4,58 | 25,98 | 27,25 | 13,02 |
|  | c | -10,27 | -4,19 | 0,60 | -6,49 |
| Фанера | a | 77,31 | 80,05 | 68,27 | 105,57 |
|  | b | 3,56 | 7,15 | 16,81 | -28,17 |
|  | c | -10,44 | -11,57 | -7,65 | -19,16 |
| Гипсокар-тон | a | 50,69 | 41,26 | 29,81 | 42,89 |
|  | b | -5,27 | 4,50 | 9,34 | -3,33 |
|  | c | -9,87 | -3,66 | -6,47 | -16,62 |
| Волокнис-тая плита | a | 138,59 | 97,66 | 91,49 | 76,42 |
|  | b | -11,51 | 14,72 | 21,13 | 30,24 |
|  | c | -31,53 | -17,64 | -19,70 | -12,94 |
| Ориенти-рованно-стружеч-ная плита | a | 115,55 | 134,60 | 77,96 | 114,07 |
|  | b | -20,71 | -36,34 | 10,77 | -35,69 |
|  | c | -20,71 | -28,05 | -12,05 | -24,12 |

Существует специальная программа для ПК, которая позволяет отыскать значение смещений для дискретных связей и величины усилий сдвига. Это  позволяет находить различные варианты сочетания числа гвоздей и их расстановки.

Если подставлять в программу функции, которые получены в ходе испытаний, для  всевозможных сочетаний материала обшивки и вида гвоздей, можно найти  деформативность соединения и значения усилий в гвоздях.

Выводы

1. Качественная схожесть показаний испытаний на сдвиг сцеплений деревянного ребра панели и фанерной обшивки, которые  скреплены  гладким и круглым гвоздем, с аналогичными показателями заграничных экспериментаторов [9]. Это схожесть  позволила принять методику проведения испытания корректной и далее распространить ее на случаи с использованием уже абсолютно иных материалов, ну  и, следовательно, гвоздей.

2. В случае использования разных типов гвоздей и различных материалов обшивок были получены результаты несущей способности нагельных соединений. Сравнив результаты, можно сделать вывод о том, что материал обшивки и тип гвоздя влияют на несущую способность соединений, который нужно учитывать при проектировании деревянных конструкций.

3. По результатам проведенного исследования были получены зависимости от эксперимента «нагрузка – перемещение». С помощью простых полиномов, форма которых зависит от материалов обшивок и типов гвоздей удалось аппроксимировать зависимости.

Литература

- Ашкенази Е.К. Анизотропия древесины и древесных материалов. М: Лесная промышленность, 1978. -224с.

- В.М. Лукашевич, К.А. Корнилов.  О взаимосвязи подготовительных и основных работ на лесозаготовках // Инженерный вестник Дона, 2012, №4  URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1416.

- Cockrell, R.A. A Study of the Screw-holding Properties of Wood. Technical Bulletin 44, New York State College of Forestry 1933. P. 45

- Вержбовский Г.Б., Еременко Н.Н. Стыковое соединение панелей. - А.С. 95108367/03 от 22.05.95. - Бюл. №16. - 1998.

- Щуцкий С. В.,  Кавелин А. С. К расчету гвоздевых соединений в элементах деревянных конструкций URL: elibrary.ru/item.asp?id=21219123.

- Коченов В. М. Экспериментально-теоретические исследования деревянных конструкций. - М.: ГОНТИ, 1938. 239 с.

- Щуцкий С.В. Экспериментально-теоретические исследования составных пространственных покрытий из повторяющихся блоков. РГСУ.   Дисс. на соискание ученой степени кандидата технических наук. - 147с.

- Кавелин А.С. Несущая способность гвоздевых соединений элементов деревянных стеновых панелей: Автореферат канд. тех. наук. – Ростов-на-Дону., 2004. - 13с.

- Д.А. Баранова. Математическая модель деформирования подкрепленных оболочек вращения при учете различных свойств материала // Инженерный вестник Дона, 2012, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2012/745.

- Tuomi R.L. and Gromala D.S. Racking Strenght of  Light-Framr Nailed Walls. Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 104, No. ST7,  July, 1978, pp. 1131-1140.

References

- Ashkenazi E.K. Anizotropija drevesiny i drevesnyh materialov [Anisotropy of wood and arboreal materials]. M.: Lesnaja promyshlennost', 1978. 224p.

- V.M. Lukashevich, K.A. Kornilov. Inzhenernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1416.

- Cockrell, R.A. A Study of the Screw-holding Properties of Wood. Technical Bulletin 44, New York State College of Forestry 1933. P. 45

- Verzhbovskij G.B., Eremenko N.N. Stykovoe soedinenie panelej [Butt connection of panels]. A.S. 95108367/03 ot 22.05.95. Bjul. №16, 1998.

- Shhuckij S. V., Kavelin A. S. K raschetu gvozdevyh soedinenij v jelementah derevjannyh konstrukcij [To the calculation of nail connections in the elements of timber-works]. URL: elibrary.ru/item.asp?id=21219123

- Kochenov V. M. Jeksperimental'no-teoreticheskie issledovanija derevjannyh konstrukcij. [Experimental and theoretical researches of wooden designs]. M.: GONTI, 1938. 239 p.

- Shhuckij S.V. Jeksperimental'no-teoreticheskie issledovanija sostavnyh prostranstvennyh pokrytij iz povtorjajushhihsja blokov [Experimental-theoretical researches of component spatial coverages from repetitive blocks]. RGSU.   Diss. na soiskanie uchenoj stepeni kandidata tehnicheskih nauk. 147p.

- Kavelin A.S. Nesushhaja sposobnost' gvozdevyh soedinenij jelementov derevjannyh stenovyh panelej [The bearing ability of nail joints of elements of wooden wall panels]: Avtoreferat kand. teh. nauk. Rostov-na-Donu, 2004. 13p.

- D.A. Baranova. Inzhenernyj vestnik Dona, 2012, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2012/745.

- Tuomi R.L. and Gromala D.S. Racking Strenght of  Light-Framr Nailed Walls. Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 104, No. ST7, July, 1978, pp. 1131-1140.