Роль микроорганизмов в биологической коррозии строительных конструкций

Н.М. Хансиварова

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Аннотация: Статья обобщает изучение и анализ многочисленных литературных источников, результаты экспериментальных работ по выявлению видового состава микроорганизмов дисперсных пород, характера и степени их участия в коррозионных процессах конструкций инженерных сооружений. Экспериментально установлен видовой состав микрофлоры дисперсных пород территории г. Ростова-на-Дону, перечислены наиболее активные виды, способной повреждать защитные покрытия и металл. Кратко охарактеризованы некоторые механизмы взаимодействия продуктов жизнедеятельности микроорганизмов со строительными материалами, приводящие к коррозии. Выявлены виды обладающие возможностью разрушать материалы, содержащие органические производные. Обозначены литологические разновидности дисперсных пород, в пределах которых биокоррозия может протекать наиболее интенсивно.

Ключевые слова: коррозия, микроорганизмы, дисперсные породы, инженерные сооружения, металлические конструкции, бактерии, актиномицеты, микромицеты.

Коррозия, вызванная микроорганизмами, является частью почвенной и электрохимической коррозии. По данным английских исследователей [1] более 50 % всех потерь от коррозии линейных сооружений и металлических строительных конструкций приходится на долю микроорганизмов. Участие микроорганизмов в процессе коррозии двояко [2]:

- путем создания агрессивных сред накоплением таких продуктов жизнедеятельности, как кислоты, щелочи, сульфиды и другие агрессивные ионы, которые создают коррозионно-опасную обстановку;

- путем непосредственного участия в электрохимических реакциях на поверхности корродируемого субстрата.

Все возрастающее внимание различных ученых в области биологии [1], [2], инженерной геологии и строительства [3] к данной проблеме подтверждает ее актуальность и научно-практическую значимость. Большинство отечественных и зарубежных исследователей ограничиваются изучением распространения и видового состава микроорганизмов почвами. Количественный и качественный учет обитающих видов по разрезу дисперсных пород выполнено впервые. Были исследованы следующие литологические разновидности дисперсных пород:

- dQIIIos верхнечетвертичные суглинки осташковского горизонта - желто-бурые, серовато-желтые, палево-желтые, лессовидные, макропористые, с включением карбонатов, легкие, просадочные;

- eQIIIml молого-шекснинский погребенный почвенный горизонт - суглинки темно-бурые, тяжелые, просадочные, почва ярко выраженного черноземного типа;

- dQIIIkl верхнечетвертичные суглинки осташковского горизонта - желто-бурые, светло-желто-бурые, лессовидные, макропристые, с включением карбонатов («белоглазка»), дутиков, рыхлых известковистых скоплений, легкие, просадочные;

- eQIIImk - микулинский погребенный почвенный горизонт имеет сложное строение, представлен глинами легкими, просадочными - вверху коричневыми, ниже – черными (черноземный тип), а в подошве снова коричневыми;

- dQIIms среднечетвертичные суглинки московского горизонта - красновато-бурые, лессовидные, слабомакропористые, с включениями мелкокристаллического гипса и отдельных крупных друз, известковых и карбонатных конкреций, которые местами имеют следы вторичной переработки, тяжелые, непросадочные;

- N2s Скифские глины красно-бурые, местами серые, неслоистые, монолитного сложения, осколочной текстуры, плотные, легкие, непросадочные.

Экспериментально установлено, что грунтовые толщи Европейской части юга России, отличаясь многообразием микробного сообщества, а также особенностями состава, состояния и свойств, относятся к потенциально опасным коррозионным объектам. Оптимальные диапазоны влажности, незначительная плотности, высокая пористость, наличие в составе пород силикатов и алюмосиликатов, присутствие солей, приводит к формированию в системе «породы – инженерное сооружение» различных электрохимических анодных или катодных реакций. Металлические конструкции  содержат в своем составе элементы с переменной валентностью, которые под воздействием различных ферментов окисляются или восстанавливаются, что в конечном итоге является причиной их разрушения. Подземные строительные сооружения в дисперсных массивах неизбежно проходят через участки, для которых характерна неоднородность строения, существенны различия   в величинах влажности, плотности, глинистости, концентрации солей, электропроводности, что приводит к формированию в системе «дисперсный грунт – сооружение» различных электрохимических анодных или катодных реакций.

По видовому составу микроорганизмов в лессовых грунтах накоплен значительный материал [4, 5]. Болотиной И.М. и др. в дисперсных лессовых грунтах обнаружены разнообразные физиологические группы: аммонификаторы, нитрификаторы, сульфатредукторы, метаноокисляющие и тионовые бактерии, актиномицеты, микроскопические грибы [4].

Проведенные микробиологические исследования образцов дисперсных пород, отобранных по разрезу на территории г. Ростова-на-Дону, выявили представителей следующих групп микроорганизмов: бактерии родов Bacillus megatherium, Bacillus subtillus, Bacillus idosus, мелкие неспороносные палочки бактерий р.Bacterium; актиномицеты, принадлежащие к родам коринеморфных (вид Corynebacterium), проактиномицетам (виды Actinomyces и Mycobacterium), эуактиномицетам (вид Streptomyces); микрогрибы родов  Mucor, Penicillium, Alternaria [3].

Биогенная деятельность в дисперных породах может проявляться в  окислении - восстановлении железа, марганца, алюминия;  разложении гумуса; образовании карбонатов и глинистых минералов; деструкции породообразующих минералов [3, 4, 5, 6]. перечисленные микробиологические процессы могут весьма ощутимо изменять физико-химическую обстановку грунтовых толщ, способствуя повышению коррозионной активности грунтов и подземных вод. Например, разложение гумуса сопровождается накоплением полисахаридов и органических кислот. Полисахариды относятся к поверхностно-активным веществам, которые воздействуют на твердые поверхности, вызывают их деструкцию; снижают механическую прочность материалов.

Р.Блачник и В.Занова к наиболее активным представителям почвенной (грунтовой)  микрофлоры, способной повреждать защитные покрытия и металл относит микроскопические грибы, главным образом родов Peniculium, Cladosporium, Aspergillus, Alternaria, Rhizopus, Torulopsis, Candida, Sporotrichum, а также актиномицеты. [4].

К группе микроорганизмов, осуществляющих биогенное преобразование железа, относятся практически все культуры р.Bacillus, грибы р.Alternaria и р.Penicillium, а так же актиномицеты [6].

В процессах коррозии металлов (сталь, чугун и др.) наибольшую активность проявляют гетеротрофные бактерии, которые населяют в основном верхние горизонты дисперсных пород и представлены бактериями рода Bacillus. Таким образом, процессы биокоррозии наиболее интенсивно протекают в современной почве, суглинка (dQIIIos), слагающего верхнюю часть разреза и первой от поверхности погребенной почвой (eQIIIml).

Практически представители всех видов микроорганизмов, населяющих грунтовые толщи, являются активными кислотообразователями. Кроме того, в составе населяющей микрофлоры содержатся разнообразные вещества, способные вступать во взаимодействие с химическими элементами металлических конструкций. Например, клеточные стенки актиномицетов содержат мезо-диаминопомелиновую кислоту и D-аланин, полисахариды, состоящие из арабинозы и галактозы, -оксикислоты. Диапазон используемых источников питания у Streptomyces достаточно широк и кроме простых неорганических соединений включает ряд биополимеров [7, 8]. Следовательно, представители этого вида обладают потенциальной возможностью разрушать материалы, содержащие органические производные.

Металлоразрушающее действие бактерий р.Bacillus может быть обусловлено выделением ими о-дифенолов и 2-кетоглюконовой кислоты, образующих комплексные соединения с некоторыми двухвалентными металлами, в том числе, железом, входящим в состав металлических конструкций [9, 10]. Конечными продуктами метаболизма основных представителей р.Bacillus являются 2,3-бутандиол, глицерин и СО2, кроме того, образуются небольшие количества молочной кислоты и этанола. Некоторые подгруппы р.Bacillus  содержат, в качестве запасного вещества, поли--оксимасляную кислоту [8]. Среди микроскопических грибов в процессах разложения трубопроводов можно выделить активные кислотообразователи р.Penicillium и Mucor [11].

Различные представители микроорганизмов могут развиваться как в аэробных (в присутствии кислорода), так и в анаэробных условиях (без доступа кислорода). Соответственно выделяют аэробную и анаэробную коррозии [12, 13].

В грунтовых толщах анаэробная коррозия наблюдается в водонасыщенных, нередко заболоченных территориях, что характерно для зон сильного подтопления с залеганием уровня грунтовых вод близко к поверхности, явлениями заболачивания и засоления. Анаэробную коррозию способны осуществлять актиномицеты рода Actinomyces, которые растут только в отсутствии воздуха или при очень низком парциальном давлении кислорода. Аэробами с чисто дыхательным типом метаболизма являются все остальные роды актиномицетов, выделенных в дисперсных породах (Corynebacterium, Mycobacterium, Streptomyces), а так же граммположительные гетеротрофы рода Baccilus [8]. Следовательно, данные микроорганизмы относятся к возбудителям аэробной коррозии, которая развивается в породах при достаточном содержании в них свободного или растворенного кислорода.

Для сохранения от повреждений подземных инженерных сооружений, расположенных на дисперсных грунтовых основаниях, важное значение имеет исследование микробных сообществ и прогнозирования их коррозионной активности. С этой целью следует предусматривать проведение микробиологического обследования отдельных корродированных участков трубопроводов с целью сопоставления условий жизнедеятельности микробов с геоэкологической обстановкой среды обитания. Для прогноза неблагоприятных последствий деятельности микроорганизмов в лессовой среде необходимо составление карты-схемы зон возможных микробных процессов.

# Литература

- Both G.H. Sulphur bacteria in relation to corrosion. J. Appl. Bact. 27 (1), 1964, 201 p.

- Both G.H. Microbiological corrosion. Millsand Book Limited. London, 1971, 234 p.

- Хансиварова Н.М. Гайдамакина Л.Ф. Исследование микрофлоры лессовых пород г. Ростова-на-Дону. Сергеевские чтения. Выпуск 2 / Материалы годичной сессии Научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии (23-24 марта 2000) – М.: ГЕОС, 2000. С. 56-61.

- Блачник Р., Занова В. Микробиологическая коррозия. М-Л. Химия, 1965, 222 с.

- Болотина И.Н., Сергеев Е.М. Микробиологические исследования в инженерной геологии - Инженерная геология, N 5. М.: Изд-во Наука, 1978. С 3-17.

- Шахобова Б.Б. Восстановление трехвалентного железа культурами грибов и актиномицета. // Почвоведение, 1976. N 8. С. 27-38.

- Стейнер Р., Эдельберг Э., Ингрэм Д. Мир микробов. Т.3. М., Мир, 1979, 486 с.

- Заграничный К.А. вопросу об источниках и объемах поступления нефтяных компонентов в акваторию Черного моря // Инженерный Вестник Дона. №1, 2014. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2014/2300

- Duff. H., Webley D. M., Scott R. 0. Solubilization of minerals and related materials by 2-ketogluconic acid-producing bacteria. — Soil Sci., 1963, 95: рр 105 – 114.

- Krumbein W, E. Role des microorganismes dans la genese la diaggenese et I j -gradation des roches en place. — Rev. ecol. biol. sol., 1972, V. 145, № 4. pp.  441 – 461.

- Стрижевский И.В. Биокоррозия городских подземных металлических трубопроводов. Обзорная информация. Вып. 1(3). М., ЦБНТИ, Минжилколхоза РСФСР, 1979. – 4 с.

- Gar'kusha D. N., Fedorov Yu. A.  Experimental Studies on the Formation of Methane in the Surface Water Bodies Heavily Polluted by Cadmium,  Hydrobiological Journal, Volume 50, 2014 Issue 5 , pр. 99-109.

- Михайленко А.В. Оценка содержания ртути в почвах и донных отложениях дельты реки Дон – Инженерный Вестник Дона. 2015. №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3198

References

- 1.	Both G.H. Sulphur bacteria in relation to corrosion. J. Appl. Bact. 27 (1), 1964, 201 p.

- 2.	Both G.H. Microbiological corrosion. Millsand Book Limited. London, 1971, 234 p.

- 3.	Hansivarova N.M. Gajdamakina L.F. Issledovanie mikroflory les-sovyh porod g. Rostova-na-Donu. Sergeevskie chtenija. Vypusk 2.  Materialy godichnoj sessii Nauchnogo soveta RAN po problemam geojekologii, inzhenernoj geologii i gidrogeologii (23-24 marta 2000). M.: GEOS, 2000. pp. 56-61.

- 4.	Blachnik R., Zanova V. Mikrobiologicheskaja korrozija. [Microbiological corrosion].  M-L. Himija, 1965, 222 p.

- 5.	Bolotina I.N., Sergeev E.M. Inzhenernaja geologija N 5. M.: Izd-vo Nauka, 1978. Pp. 3-17.

- 6.	Shahobova B.B.  Pochvovedenie, 1976. N 8. pp. 27-38.

- 7.	Stejner R., Jedel'berg Je., Ingrjem D. Mir mikrobov [Ingram The world of microbes]. T.3. M., Mir, 1979, 486 p.

- 8. Zagranichnyj K.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), №1, 2014. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2014/2300

- 9.	Duff. H., Webley D. M., Scott R. 0. Solubilization of minerals and related materials by 2-ketogluconic acid-producing bacteria. Soil Sci., 1963, 95: pp. 105 – 114.

- 10.	Krumbein W, E. Role des microorganismes dans la genese la diaggenese et I J -gradation des roches en place. Rev.ecol.biol.sol., 1972, V. 145, № 4. pp.  441 – 461.

- 11.	Strizhevskij I.V. Biokorrozija gorodskih podzemnyh metallicheskih truboprovodov. Obzornaja informacija. Vyp. 1(3), M., CBNTI, Minzhilkolhoza RSFSR, 1979. 4 p.

- 12.	Gar'kusha D. N., Fedorov Yu. A.  Experimental Studies on the Formation of Methane in the Surface Water Bodies Heavily Polluted by Cadmium,  Hydrobio-logical Journal, Volume 50, 2014 Issue 5, pp. 99-109.

- 13.	Mihajlenko A.V.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015. №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3198