К вопросу о применении строительных материалов в дорожно-транспортном комплексе

Е.А. Шемшура

Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского политехнического института), г. Шахты, Россия

За последние несколько лет в Российской Федерации ежегодный прирост выпуска продукции строительных материалов составлял в среднем около 10 %. Проведенный СоюздорНИИ расчет объемов производства различных строительных материалов и изделий для дорожно-транспортного комплекса показал, что достигнутые значения не полностью удовлетворяют потребностям современного строительства. Одной из основных причин низкой эффективности производства строительных материалов является отсутствие комплексного подхода к рассмотрению всей технологической системы, включающей добычу сырья, его переработку и транспортировку потребителям.

Существует множество приоритетных направлений повышения эффективности производства строительных материалов, основными из которых являются:

- техническое перевооружение и реконструкция действующих карьеров, перерабатывающих предприятий, обогатительных цехов с учетом изменений качества сырья и требований к продукции;

- внедрение прогрессивных технологий и оборудования, обеспечивающих увеличение производительности труда, снижение энергоемкости и повышение качества продукции;

- возобновление разработки не эксплуатирующихся месторождений.

Кроме того, проблема обеспеченности строительными материалами может быть решена путем более широкого применения в конструктивных слоях дорожных одежд композиционных материалов на основе грунтов, побочных продуктов, отходов промышленности и различных вяжущих веществ, в том числе и гипсовых [1]. Ростовская область располагает значительными запасами природного гипсового камня, добыча которого не требует значительных энергетических затрат. Следовательно, гипсовые вяжущие, которые используются в качестве добавки к минеральным вяжущим материалам, расширяющих добавок к портландцементу, можно считать местным дешевым вяжущим материалом, применение которого снижает затраты на строительство автомобильных дорог.

Настоящее исследование содержит анализ состояния месторождений глиногипса в Ростовской области и возможности их дальнейшей эксплуатации для нужд предприятий дорожно-транспортного комплекса. Источником информации выступили данные учетных листков кадастровых месторождений полезных ископаемых Всесоюзного геологического фонда. Результаты работы получены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках государственного задания на проведение НИОКР, шифр заявки № 7.1256.2011.

Известно, что основным сырьем для производства гипсовых вяжущих является широко распространенный природный двуводный гипс, кроме этого, используются природные смеси гипса и мелких частиц глины (гажа) или лёсса (ганч, арзык) [2].

Гипсосодержащие породы (или глиногипс) обычно представляют собой землистую породу, которая состоит из гипса с песчано-глинистыми и известково-глинистыми примесями. Химический и минералогический состав глиногипса часто заметно колеблется даже в пределах одного месторождения. Количество двуводного сернокислого кальция в глиногипсе составляет от 30 до 60%. Вяжущие вещества, полученные из глиногипса, незначительно уступают по прочности и другим физико-механическим свойствам материалам, приготовленным из относительного чистого природного двуводного гипса.

На основании учетных листков месторождений полезного ископаемого получены основные данные по 8 месторождениям глиногипса для разработки рекомендаций по их промышленному использованию в условиях Ростовской области (таблица № 1).

Таблица № 1

Результаты анализа основных характеристик месторождений глиногипса на территории Ростовской области

| Название месторождения | Буденовское | Красно-Манычское 1 | Наумовское |  | Николаевское II | Ново-Гашунское, уч. № 1, 2, 3 |  | Лаврено-Алексеевское | Степновское |  | Лопатинское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| Запасы, тыс. тонн, категории: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 211 | 444 | 106,6 6,71) | 51,034 |  | — | 243 |  | — | — |  |
| В |  | 515 | 222,9 55,8 | 84,771 |  | 1029 | — |  | — | — |  |
| С1 | 211 | 1050 | 215,2 154,2 | — |  |  | — |  | 9,3 | 22 |  |
| А+В+С1 | 422 | 2011,3 | 544,7 216,7 | 135,805 |  | — | — |  | — | — |  |
| Перспектива прироста запасов | нет данных | нет данных | исключена | нет данных |  | возможна | нет данных |  | нет данных | исключена |  |
| Дата разведки, год | 1968 | 1968 | 1946 | 1962 |  | 1961 | 1943 |  | 1965 | 1963 |  |
| Сведения об эксплуатации | не эксплуатируется (на момент 1970 г.) | не эксплуатируется (на момент 1970 г.) | эксплуатируется (на момент 1961 г.) | не эксплуатируется |  | эксплуатируется (на момент 1964 г.) | нет данных |  | не эксплуатируется (на момент 1969 г.) | не эксплуатируется (на момент 1966 г.) |  |
| Площадь залежи, тыс. м2 | 70,2 | 3840 | — | 157,5 |  | — | 1200 |  | — | — |  |
| Перепад высот, м | 2,6 | 5,5 | 5,0 | 6,47 |  | — | 10,0 |  | 3,79 | 2,0 |  |
| Мощность линзы, м | 0,4-2,6 1,0-2,62) | 0,2-2,7 0,5-1,5 | 0,1-3,0 1,5 | 0,6-2,8 1,5 |  | 0,5-2,4 1,0 | 0,2-3,2 1,7-1,8 |  | 0,2-3,5 0,8 | 0,2-1,4 0,87 |  |
| Мощность вскрышных пород, м | 0,2-0,6 0,2-0,3 | 0,0-0,3 0,3 | 0,2-0,4 0,2 | 0,1-0,8 0,3 |  | 0,1-0,8 0,2 | 0,1-0,5 0,3 |  | 0,0-0,5 0,2 | 0,1-0,5 0,22 |  |
| Обводненность, л/сек | нет | 0,02-0,73 | 0,014 | 0,008 |  | 0,03 | нет данных |  | 0,05 | незначительна |  |

Продолжение таблицы № 1

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ разработки (рекомендуемый) | открытый |  | открытый (в сухое время года) | открытый (выше залегания водоносного пласта) |  | открытый | открытый |  | нет данных | открытый (отработка обводненных глиногипсов) |  | открытый |
| Перспективы использования | гипсовые вяжущие, гипсовая мука, строительный гипс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расположение, админ. район: | Ростовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пролетарский | Багаевский |  |  | Пролетарский | Орловский |  | Зимовниковс-кий | Пролетарский |  | Пролетарский | Заветинский |
| до ж/д станции | 27 км - Пролетарская | 58 км – Пролетарская |  |  | 40 км - Пролетарская | 35 км – Орловская |  | 25 км – Ремонтная | 25 км - Пролетарская |  | 50 км - Пролетарская | 60 км – Ремонтная |
| до населенных пунктов | 0,3 км – х. Лаврено-Алексеевский | 65 км – пос. Багаевский; 0,3 км – х. Красный Маныч |  |  | 0,2 км – х. Наумов | 3 км – х. Николаевский |  | 25 км – с. Дубовское | 1,0 км – х. Лаврено-Алексеевский |  | 0,5 км – х. Степной 5 км – х. Николаевский | 40 км – с. Заветное |
| до пристаней | — | 29 км - п. Веселая |  |  | — | — |  | — | — |  | —- | -- |

Примечания: 1) под знаком дроби - забалансовые запасы по соответствующим категориям;

2) – среднее значение мощности линзы;

3) – сорт по ГОСТ 125.

Анализ полученных данных проводился по нескольким критериям, характеризующим возможность разработки в настоящее время (так как разведданные относятся к периоду 1961-1970 гг.) и влияющим на себестоимость добычи полезного ископаемого, следовательно, и на себестоимость производства строительных материалов. В результате могут быть сделаны следующие выводы:

1. Полезное ископаемое всех месторождений содержит двуводный гипс и может быть использовано для нужд предприятий дорожно-транспортного комплекса. Количественно (в тыс. тонн) оценить содержание двуводного гипса по месторождениям не представляется возможным из-за отсутствия данных  по объемам разновидностей глиногипсов (серых, желтобурых и др.).

2. Необходимо объективно оценить состояние месторождений в настоящее время по всем категориям запасов полезного ископаемого, учитывая «временной фактор».

3. Для экспертной оценки месторождений применена бальная система, исходя из которой, месторождению по отдельным критериям начислялись баллы (максимальное количество - 8). Месторождение, набравшее максимальное количество балов может быть оценено как наиболее подходящее к применению для конкретных нужд (таблица № 2).

В качестве критериев были приняты: объем запасов полезного ископаемого; возможность разработки; объем вскрышных работ; сосредоточенность промышленных запасов (оценка проводилась на основании мощности линз гипса и площади промышленной залежи); гидрогеологические условия месторождения (оценивался перспективный водоприток); возможность доставки полезного ископаемого на предприятие железнодорожным и автомобильным транспортом.

Таблица № 2

Оценка оптимальности разработки месторождения

| Наименование критерия | Объем запасов | Возможность разработки | Объем вскрышных работ | Сосредоточенность запасов | Гидрогеологические условия | Близость ж/д транспорта | Близость населенных пунктов | Суммарный балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Буденовское | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 49 |
| Красно-Манычское | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 38 |
| Наумовское | 6 | 4** | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 42 |
| Николаевское II | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 37 |
| Ново-Гашунское | 7 | 5* | 8 | 3 | 4 | 8 | 2 | 37 |
| Лаврено-Алексеевское | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 8 | 4 | 30 |
| Степновское | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 26 |
| Лопатинское | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 24 |

Примечания: * – запасы могут быть увеличены за счет перспективных запасов;

** – прирост запасов исключен.

4. На основании вышеизложенного, в качестве сырьевой базы для производства гипсовых вяжущих в г. Шахты Ростовской области, наиболее перспективным является Буденовское месторождение.

Исследования в области использования местных материалов при строительстве автомобильных дорог могут развиваться в следующих основных направлениях: изучение возможности применения составленных вяжущих на основе гипса для укрепления различных грунтов; изучение возможности применения отходов промышленности для укрепления грунтов в дорожном строительстве.

Литература

1. Смирнов Ю.Н. Применение составленных вяжущих на основе гипса для укрепления мелкозернистых песков в дорожном строительстве с осуществлением повторного виброуплотнения: Автореф. дис. ... канд. техн. наук:  05.23.14 / Ленинградский инженерно-строительный институт. - Л.: ЛИСИ, 1984. – 20 с.

2. Автомобильные дороги. Новые материалы в дорожном строительстве. Тематическая подборка (утверждена Федеральным дорожным агентством от 01.01.2007 г.) - М., 2007.