Расчетно-экспериментальное определение гамма-процентного ресурса стрелы одноковшового экскаватора для генеральной совокупности конечного объема

В.Е Касьянов, М.М.  Зайцева,  А.А. Котесова, А.А. Котесов, С.В. Котова

(Ростовский государственный строительный университет, Ростов н/Д)

Основной задачей машиностроительной отрасли является обеспечение надежности строительных машин, в частности одноковшового экскаватора (ЭО). Известно [1], что одним из основных показателей надежности (долговечности) является гамма - процентный ресурс. При этом значение ресурса, полученное по выборочным данным часто оказывается завышенным, что на практике может привести к преждевременным, то есть незапланированным отказам. Вместе с тем  экспериментальное получение для совокупности деталей ресурса объема Nc=103 и более является очень долгим и дорогостоящим процессом, особенно для базовых деталей экскаватора, например, стрелы.

В данной работе предлагается метод расчета гамма-процентного усталостного ресурса стрелы одноковшового экскаватора для совокупности конечного объема, с помощью аналитического метода определения параметров закона Вейбулла [2]. Расчет выполнен по алгоритму, который представлен на рис.1.

Обозначения, приведенные в алгоритме:

Kσi – коэффициент, учитывающий концентрацию напряжений от сварки;

σ – коэффициент, учитывающий влияние абсолютных размеров поперечного сечения на предел выносливости детали; β – коэффициент, учитывающий состояние поверхности; ψσ – коэффициент, учитывающий остаточные напряжения при сварке; m1 – показатель угла наклона кривой усталости; γ – заданная вероятность безотказной работы; Ac, Bc, Cc – параметры трехпараметрического распределения Вейбулла совокупности  Трi ; N0 – базовое число циклов нагружения; Nс – объем совокупности; ар–сумма относительных усталостных повреждений; σ-1 – предел выносливости стали; σсв – средневзвешенное напряжение в опасном сечении стрелы ОЭ.

Полученные при использовании предложенного алгоритма моделированные значения ресурса Трi аппроксимируются трехпараметрическим законом Вейбулла и с помощью аналитического метода определяются  параметры распределения совокупности ресурса. Рассчитанные значения гамма-процентного ресурса стрелы ОЭ  для совокупности  и выборки  при γ%= 99; 99,9; 99,99;99,999 представлены в (табл. 1,2) [3].

Коэффициент, учитывающий влияние всех факторов на сопротивление усталости

КDi = ki/i 

Предел выносливости детали

Аппроксимация моделированного вариационного ряда ресурса Трi законом Вейбулла с тремя параметрами a, b, c

Ресурс  детали

Определение аналитическим путем параметров закона Вейбулла для распределения крайних членов выборки A,B,C

Исходные данные:

детерминированные величины Nc,  N0, ар, β,, n,γ, m1;

выборочные вариационные ряды-1i, свi , fi, ki, i, , i=1,…,n.

Параметр сдвига для совокупности равен параметру сдвига крайних членов

Cc =C

Математическое ожидание закона Вейбулла для выборки

Параметр формы Вс совокупности по принципу соответствия формы распределений

Bc=b

Параметр масштаба Ас распределения совокупности

Гамма - процентные значения  ресурса стрелы

1

2

4

5

3

6

7

8

9

10

11

Рис.1 . Алгоритм расчета гамма - процентного значения усталостного ресурса стрелы для совокупности конечного объема

- Таблица 1

Гамма-процентный ресурс стрелы ОЭ для совокупности

| Стали | Параметры закона Вейбулла |  |  | Тр99 | Тр99,9 | Тр99,99 | Тр99,999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ас | Вс | Сс | часы |  |  |  |
| Ст 3 10 мм | 6560 | 1,44 | 693 | 962,70 | 748,00 | 704,78 | 696,05 |
| Ст 3 12 мм | 2566 | 1,41 | 1080 | 1178,26 | 1099,13 | 10/83,74 | 1080,73 |
| 09Г2С 10мм | 68660 | 1,17 | 4694 | 6040,37 | 4881,41 | 4720,18 | 4697,66 |
| 09Г2С 12 мм | 19800 | 1,14 | 6444 | 6794,10 | 6490,27 | 6450,14 | 6444,81 |
| 15ХСНД 10мм | 292600 | 1,03 | 10189 | 13551,01 | 10546,64 | 10226,92 | 10192,75 |
| 15ХСНД 12мм | 127300 | 1,08 | 21722 | 23521,12 | 21934,71 | 21747,45 | 21725,25 |

Таблица 2

Гамма-процентный ресурс стрелы ОЭ для выборки

| Стали | Параметры закона Вейбулла |  |  | Тр99 | Тр99,9 | Тр99,99 | Тр99,999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | в | с | часы |  |  |  |
| Ст 3 10 мм | 6374 | 1,44 | 863 | 1124,09 | 915,49 | 873,49 | 865,01 |
| Ст 3 12 мм | 2500 | 1,41 | 1140 | 1236,03 | 1158,94 | 1143,94 | 1141,01 |
| 09Г2С 10мм | 68008 | 1,17 | 5317 | 6650,22 | 5502,27 | 5342,57 | 5320,26 |
| 09Г2С 12 мм | 18707 | 1,14 | 7491 | 7821,47 | 7534,41 | 7496,50 | 7491,47 |
| 15ХСНД 12мм | 290727 | 1,03 | 11997 | 15337,55 | 12352,40 | 12034,73 | 12000,78 |
| 15ХСНД12мм | 125272 | 1,08 | 23655 | 25425,14 | 23864,00 | 23679,72 | 23657,88 |

Построены графики плотностей распределения ресурса выборки и совокупности (рис.2).

Рис.2. Графики плотности распределения ресурса выборки и совокупности: а – Ст 3 – 10мм; б – Ст 3 – 12мм; в – 09Г2С – 10мм; г – 09Г2С – 12мм; д –15ХСНД – 10мм; е – 15ХСНД – 12мм

Далее проведено обоснование необходимости перехода от распределения выборки к распределению совокупности ресурса стрелы ОЭ.

Определены  погрешности между гамма-процентными значениями ресурса для совокупности  и выборки:

δсдi=Tpγвi−TpγсiTpγiв⋅100%,

где Tpγвi –  гамма-процентные значения выборки ресурса;

Tpγсi – гамма-процентные значения совокупности ресурса;

i=1…m.

Полученные погрешности определения ресурса и совокупности приведены в таблице 3.

Таблица 3

Погрешности (δ %) определения ресурса по выборке и совокупности

| γ | δ % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 99 | 99,9 | 99,99 | 99,999 |
| Ст 3 10 мм | 14,36 | 18,29 | 19,31 | 19,53 |
| Ст 3 12 мм | 4,67 | 5,16 | 5,26 | 5,28 |
| 09Г2С 10 мм | 9,17 | 11,28 | 11,65 | 11,70 |
| 09Г2С 12 мм | 13,13 | 13,86 | 13,96 | 13,97 |
| 15ХСНД 10 мм | 11,65 | 14,62 | 15,02 | 15,06 |
| 15ХСНД 12 мм | 7,49 | 8,08 | 8,16 | 8,17 |

Построены графики погрешности ресурса по выборочным данным и по данным совокупности (рис. 3).

Рис. 3.Графики определения погрешностей ресурса по выборочным данным и по данным совокупности: а – Ст 3 – 10мм; б – Ст 3 – 12мм; в – 09Г2С – 10мм; г – 09Г2С – 12мм; д –15ХСНД – 10мм; е – 15ХСНД – 12мм

(А – 0,99; В – 0,93; С – 0,94; D– 0,95)

Таким образом, предлагаемый метод позволяет получить гамма-процентные значения усталостного ресурса стрелы одноковшового экскаватора для совокупности конечного объема по выборочным данным. При этом погрешность δ между выборочным ресурсом и ресурсом совокупностью варьируется  от 2,3 до 28,74 %. Из чего можно сделать вывод, что для вероятности безотказной работы  0,99 – 0,99999 значения рассчитанного по совокупности ресурса стрелы экскаватора не соответствует ресурсу, рассчитанному по выборочным данным [3], т.е. ресурс стрелы ОЭ для выборки будет завышенным, что приведет к незапланированным отказам.

- Библиографический список

1.Серенсен С.В., Кагаев В.П., Шнейдерович Р.М. Несущая способность и расчеты деталей машин на прочность. – М.: Машиностроение, 1975. – 488с.

2.Касьянов В.Е., Зайцева М.М., Котесова А.А., Котесов А.А. Оценка параметров распределения Вейбулла для совокупности конечного объема. В ВИНИТИ (в печати)

3. Зайцева М.М., Котесова А.А., Котесов А.А. Анализ вариантов изготовления стрелы одноковшового экскаватора. В ВИНИТИ. 07.04.2011 №164-B2011.