В.Т. Мальцев, Н.В. Мальцев

Априорная оценка термодинамических функций образования силикатных минералов и их кристаллогидратов

Физико-химический анализ многих процессов, связанных с получением силикатных материалов, в том числе керамик различного назначения, тепловые расчеты теплообменных агрегатов, включая обжиговые печи, в той или иной степени связаны с количественной оценкой энергетических эффектов протекающих в них химических реакций. Такая оценка возможна, если известны термодинамические функции образования (∆Н, ∆С, S) соединений, участвующих в них, и нх зависимости от температуры.

Согласно известному закону Гесса, изменение обобщенной термодинамической функции Zxр при протекании химической реакции при фиксированной темпера-туре равно разности термодинамических функций образования продуктов реакции и исходных веществ с учетом стехиометрических коэффициентов, стоящих в уравнении реакции

Так, например, для реакции

aA+bB=сС+dD+ Zxр,

(где А, В — исходные вещества С и D — продукты реакции; а, b, с, d — стехиометриче-ские коэффициенты)

Zxр = (с ZС+ dZD) — (аZА + bZB).

| Зависимости Zxр = f(T) определяются известными уравнениями | T |
| --- | --- |
| ∆Нm,x.p.= ∆Н0298,x.p.+∫ ∆CpdT ; |  |
|  | 298 |

|  | T |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆Sm,x.p.= ∆S0298,x.p.+ ∫ |  |  | ∆Cp | ; |
|  | 298 | T |  |  |

| T | T |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆Нm,x.p.= ∆Н0298,x.p.+∫ ∆CpdT |  | -∫ | ∆Cp | dT | , |
|  |  |  | T |  |  |
| 298 | 298 |  |  |  |  |

, где ∆Cp— разность сумм теплоемкостей продуктов реакции и исходных веществ с учет-ом коэффициентов, стоящих в уравнении реакции.

Теплоемкость твердых индивидуальных веществ в зависимости от температу-ры обычно описывается степенными рядами

Cp =a + bT +C/T2 или

Cp =a + bT +C/T2+dT3

Справочные данные [1, 2, 3, 4] по термодинамическим функциям образования-ybzниянннннн и температурной зависимости Ср = f(T) носят ограниченный характер и обычно относятся к простым по составу минералам. В связи с этим значительное развитие получили различные методы сравнительного расчета [3, 5, 6] термодинамических функ-ций одних веществ и реакций по экспериментальным данным, относящихся к другим Веществам и реакциям.

Практически все они основаны на закономерной аналогии термодинамических свойств соединений, близких по химическому составу и строению, или связаны между собой с определенным положением в периодической системе, входящих в них элемен-тов.

Однако в химии силикатов, большое коли-чество соединений, включая и кристаллогидраты, не имеет или ограниченно имеет аналоги по составу и строению. Из-за отсутствия достаточного количества справочно-го материала фактически невозможно оценить их термодинамические функции обра-зования по известным аддитивным схемам и, как следствие, провести соответствую-щие термодинамические расчеты по химическим реакциям с их участием.

Следовательно, изыскание априорных методов расчета термодинамических функций образования таких соединений является довольно актуальной задачей.

Рассмотрим последовательно термодинамику химического взаимодействия в двойных, тройных оксидных системах при стандартных условиях и в зависимости от температуры.

Изменение стандартных термодинамических функций образования (Z0(1-x)A·xB) двойных и более сложных соединений можно рассматривать как состоящее из двух составляющих: 1 — «аддитивной», являющейся алгебраической суммой термодинами-ческих свойств компонентов и 2 — «избыточной», определяющей энергетику взаимо-действия оксидов с образованием рассматриваемого соединения. Для соединения (1-x)A·xB образующегося по реакции

(1-х)А+хВ=(1-х)A∙xB+Z0x.p., где А и В — исходные оксиды; х — мольная доля одного из них,

Z0(1-x)A·xB=(i-x)Z0A+xZB+Zx.p.

Учитывая, что термодинамические свойства оксидов хорошо изучены и широ-ко представлены в справочной литературе, задачу сводим к нахождению Z0x.p, т.е. к нахождению термодинамических функций образования соединений из компонентов в частности, оксидов.

Как было отмечено [7] энергетическую структуру сложного минерала можно интерпретировать как кристаллическую решетку более простого минерала с конденсацией в ней одного из оксидов. Взаимная конденсация основных и кислых оксидов, как имеющих положительное сродство (ΔGx.p.<0), всегда связана с процессом  деполимеризации и перераспределением химических связей. Поскольку взаимное химическое средство имеется при любых соотношениях исходных компонентов, следует ожидать, что в первом приближении Z0x.p. должна быть непрерывной функцией состава, при выражении последнего в мольных долях. Следует признать, что в двойных, тройных системах с химическим взаимодействием возможно образование бесконечного числа соединений, из которых в силу геометрических, структурных и иных факторов стабильными являются только дискретные.

Максимальное химическое сродство можно наблюдать при полном взаимном насыщении химических связей, т.е. в соединениях островного характера, построенных из ионов: ВО3-3, Si04-4, РО4-3, Cr04-2 и т.д., связанных между собой ионами металлов, например, в орто — силикатах, - фосфатах. Анализ справочных данных (табл. 1) в целом подтверждает вышесказанное, а также и то, что основной вклад значения ∆Н0298 и ΔG0298 вносит химическое средство, а не структурный факт 
Отличие этих функций для различных кристаллических модификаций одних и 
же соединений составляет менее 3%.

Таблица 1

∆Н0298 -, ΔG0298 образование некоторых двойных соединений из оксидов

| Состав соединения | -ΔH0298, кДЖ/моль | -ΔG0298, кДЖ/моль | Лит-ра |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,33К2O·0,67В203(К20·2B203) | 1211,0 | 135,56 | [1] |
| 0,25К2O·0,75В203(К20·ЗВ203) | 113,6 | 112,93 | - |
| 0,2К2O·0,8В203(К20·4В203) | 98,16 | 97,15 | - |
| 0,5Са0·0,5Si02(β — CaО·SiO2) | 44,56 | 43,1 |  |
| 0,5Са0·0,5Si02(α — CaО·SiO2) | 43,93 | 44,77 | [8] |
| 0,67Са0·0,33Si02(β— CaО·SiO2) | 39,87 | 43,93 | - |
| 0,67Са0·0,33Si02(γ— CaО·SiO2) | 41,3 | 45,3 | - |
| 0,75Са0·0,25Si02(3CaО·SiO2) | 33,85 | 28,66 | - |

При выражении составов соединений в мольных долях изменение ∆S0298 x.p.

при реакциях их образования из оксидов, включая процессы гидратации, мало зависит от их соотношения (табл. 2), по крайней мере, в области умеренных температурах следовательно, ∆Нm, ΔGm — образования соединений в зависимости от мольных долей их компонентов можно описать уравнениями, отличающимися значением только одного из слагаемых, равного Т ΔSm практически мало зависящего от состава, т.е. уравнением одного вида.

∆S0298 - образование соединений из оксидов

В двойной системе А — В (см. рисунок) с соединением К — соответствующей 
составу (1 — х)А∙хВ и характеризующейся максимальным значением химического 
средства компонентов (Z1), изменение z = f(х) можно описать уравнениями двух

| прямых Z(x)= | Z1 | и Z=Z1 | 1-x | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 |  | 1-x1 |  |

Таким образом, для расчета ∆Н0298 -, ΔG0298 — образования соединений с любым соотношением компонентов требуются данные по одному любого состава.

Из сравнительного анализа (табл. 3) справочных и расчетных данных по тер-модинамическим функциям образования соединений из простых веществ можно сде-лать вывод о правомочности такого подхода. Расхождения составляют менее 1%, что значительно меньше, чем экспериментальные данные различных авторов по одним и тем же соединениям.

В приложении в тройной системе АВС (см. рисунок), где К, L, М соответст-вуют составам двойных соединений с максимальными взаимно насыщенными связями между компонентами изменение Z — образования тройных соединений можно задать уравнениями шести плоскостей, пересекающихся в точке O(x0, у0 z0). Координаты точки О в мольных долях вероятнее всего будут определяться численными значения-ми Z — образований двойных соединений:

где ∑Zi — сумма Zi — образования двойных соединений с максимальным взаимным на-сьпцением компонентами химических связей.

Таблица 3

Справочные и расчетные данные по стандартным термодинамическим функциям образования некоторых соединений

Уравнения плоскостей можно записать в следующем виде:

Таким образом, для расчета ∆Н0298 - или ΔG0298 — образований тройных соедин-ений из компонентов любого состава требуются знания этих функций одного из них.

В табл. 4 проведено сопоставление справочных и расчетных данных ∆Н0298 -образования некоторых силикатов, алюминатов, их кристаллогидратов из простых веществ. Как следует из табличных данных, относительное расхождение в редких случа-ях составляет более 1%.

Реальные процессы протекают при температурах, как правило, отличных от стандартной. Расчет термодинамических функций при этих условиях предполагает знание Ср = f(т) всех участников реакций. Справочные данные по таким зависимо-стям так же носят ограниченный характер.

Таблица 4

| Соединения | Минералы | -∆Н0298 кДЖ/моль (справочн.) | Лит-ра | -ΔG0298, кДЖ/моль (расчетн.) | Относит. расхожд., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СаО·Аl2O3·2SiО2 | Анортит | 4146,46 | [9] | - | - |
| 2СаО·Аl2O3·2SiО2 | Геленит | 3920,41 | - | 3979,66 | 1,04 |
| 3СаО·Аl2O3·2SiО2 | Кристалл | 5451,75 | - | 5437,65 | 0,26 |
| СаО·Аl2O3·6SiО2 | Гайланднт | 7648,95 | - | 7609,99 | 0,83 |
| Nа2О·Аl2O3·2SiО2 | Нефелин | 4107,85 | - | - | - |
| Nа2О·Аl2O3·4SiО2 | Жадеит | 5872,66 | - | 5983,12 | 1,9 |
| Nа2О·Аl2O3·6SiО2 | Альбит | 7595,63 | - | 7702,74 | 1,4 |
| СаО·MgO·2SiО2 | Диопсид | 3103,69 | - | - | - |
| СаО ·MgO·SiО2 | Монгечеллит | 2212,08 | - | 2170,95 | 1,65 |
| 2CаО·MgO·2SiО2 | Акроманит | 3775,22 | - | 3779,53 | 0,11 |
| 2СаО·Аl2O3·5H2О | Кристаллогидр | 4510,35 | [8] | 4519,47 | 0,17 |
| 3СаО·Аl2O3·6H2О | - | 5560,54 | - | - | - |
| 4СаО·Аl2O3·12H2О | - | 8018,22 | - | 7979,73 | 0,47 |
| BаО·Аl2O3·H2О | - | 2651,82 | - | - | - |
| BаО·Аl2O3·2H2О | - | 2951,8 | [1] | 2980,43 | 0,93 |
| BаО·Аl2O3·4H2О | - | 3561,0 | - | 3553,43 | 0,21 |
| BаО·Аl2O3·7H2О | - | 4443,41 | - | 4411,94 | 0,71 |
| BаО·Аl2O3·5H2О | - | 4546,33 | - | 4567,76 | 0,47 |

Поэтому необходима априорная оценка этих величин.

Известно, что зависимость молярной теплоемкости соединения от температуры обычно описывается степенными рядами Сp = а + bТ+сТ-2 или Ср = а + bТ+сT2.

Основной вклад в значения теплоемкостей минералов, вероятно, вносят прежде -всего валентные и деформационные колебания атомов в анионной подрешетке, лежащи-е в инфракрасной области, и колебания катионов, лежащие в более длинноволно-вой части спектра. ИК — спектры практически всех силикатов алюмосиликатов, борат-ов, фосфатов их кристаллогидратов характеризуются одинаковым набором фундам-ентальных полос поглощения полиэдров — [ЭО4],[ЭО3] с некоторым расщеплени-ем, зависящим от соотношения основного и кислого оксидов в соединениях [10].

Можно полагать, что теплоемкость минералов и их кристаллогидратов, в первом при-ближении, будет аддитивной функцией теплоемкостей и мольных долей образующих их оксидов. Это означает, что при умеренных температурах значения констант а, b, с  в Сp=f(T)соединений с любым соотношением компонентов также будут аддитивными функциями мольных долей оксидов. Сопоставление справочных и расчетных зна-чений теплоемкостей (табл. 5) говорит о правомочности такого подхода. Расхождение, например, для силикатов натрия в температурном интервале 298-800К составляет не более 2Дж/град моль.

Таблица 5 
Справочные [2] и расчетные значения Ср = 1(т) силикатов натрия

Представленные методы позволяют априори на основе имеющегося справочного материала оценивать термодинамические функции образования многих сложных по составу соединений и проводить термодинамический анализ процессов с их участием.

Литература

1. Карапетьянц МХ, Карапетьянц МЛ. Основные термодинамические кон-станты неорганических и органических веществ. — М.: Химия, 1968. - 470с.

2. Гороновский И.Т. и др. Краткий справочник по химии. — Киев: Наукова дум-ка, 1974. - 984с.

3. Киреев В.А. Методы практических расчетов в термодинамике химических реакций. — М.: Химия, 975. - 535с.

4. Бабушкин В.И. и др. Термодинамика силикатов. — М.: Госстройиздат, 1962.-26бс.

5. Кутолин С.А. Аддитивная схема расчета стандартных теплот образования минералов класса силикатов //Изв. Сибир. отд. АН СССР. Химия, 1965. - С. 141-143.

6. Карапетьянц М.Х .Методы сравнительного расчета физико-химических свойств. — М.: Наука, 1965. — 403 с.

7. Кутолин С.А., Смирнова Е.Г. Физико-химический смысл инкрементов в ме-тодах сравнительного расчета и их применения к анализу свойств соединений редко-земельных элементов // Физическая химия. — 1977. — Т. 51. — №10. — С. 2571-2575.

8. Куколев ГВ. Химия кремния и физическая химия силикатов. -Мл Высш. школа, 1966. — 462с.

9. Николаев В.А., Доливо-Добровольский В.В. Основы теории процессов магне-тизма и метафоризма. — М.: Наука, 1961. -209с.

10. Власов А.Г., Флоринская В.А. Инфракрасные спектры неорганических сте-кол и кристаллов. — Лл Химия, 1972. -303с.